Characterization of iron-rich phyllosilicates formed at different Fe/Si ratio

Characterization of Fe-rich phyllosilicates formed at different Fe/Si ratios

Liva Dzene1,*, Patrick Dutournie1, Jocelyne Brendle1, Lionel Limousy1, Jean-Marc Le Meins1, Laure Michelin1, Loïc Vidal1, Simon Gree1, Mustapha Abdelmoula2, Christelle Martin3, and Nicolas Michau3

1Institut de Science des Matériaux de Mulhouse CNRS UMR 7361, Université de Haute-Alsace, Université de Strasbourg, 3b rue Alfred Werner, 68093 Mulhouse CEDEX, France

2LCPME, CNRS-Université de Lorraine UMR7564, Nancy, F-54000, France 3Andra, R&D Division, Packages and Materials Department, 1/7 rue Jean Monnet, F-92298 Châtenay-Malabry CEDEX, France

*liva.dzene@uha.fr

Table S1. Initial Fe/Si molar ratios and the amounts of reactants used in the synthesis

| (Fe/Si)ini molar ratio | m(H2O), g | m(Na2S2O4), g | m(FeSO4∙7H2O), g | m(Na4SiO4), g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.33 | 63.465 | 0.042 | 5.090 | 1.448 |
| 1.50 | 63.725 | 0.042 | 4.530 | 1.997 |
| 1.00 | 64.090 | 0.044 | 3.541 | 2.356 |
| 0.75 | 63.516 | 0.044 | 3.537 | 2.953 |
| 0.50 | 63.783 | 0.044 | 2.679 | 3.541 |

Figure S1. Mössbauer spectra for the synthesis product with (Fe/Si)ini = 1.50 at 15, 77 and 290 K

Figure S2. Mössbauer spectra for the synthesis product with (Fe/Si)ini = 1.50 at 4 K