| Table S1. Selected spot analyses in other heflikite crystals from Jordanów Śląski in domains with the highest Sc2O3 content. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J11a | J11b | J15 | J18a | J19a1 | J19a2 | J20c |
| SiO2 (wt.%) | 36.11 | 36.92 | 35.72 | 36.11 | 36.76 | 36.80 | 36.37 |
| TiO2 | 0.26 | 0.46 | 1.23 | 0.44 | 0.18 | 0.45 | 0.09 |
| Al2O3 | 22.11 | 21.83 | 20.71 | 21.68 | 21.57 | 22.08 | 22.60 |
| Sc2O3 | 7.25 | 8.65 | 6.95 | 8.50 | 9.54 | 9.39 | 7.07 |
| V2O3 | 0.13 | b.d.l | 0.08 | 0.10 | 0.06 | b.d.l. | b.d.l. |
| Cr2O3 | b.d.l | b.d.l | 0.10 | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. | 0.17 |
| Fe2O3 2) | 0.08 | 1.35 | 0.12 | b.d.l. | 1.75 | 0.26 | 1.04 |
| Y2O3 | 0.03 | 0.21 | b.d.l. | b.d.l. | 0.03 | b.d.l. | 0.10 |
| La2O3 | 1.51 | 0.99 | 1.54 | 1.24 | 0.30 | 0.83 | 1.03 |
| Ce2O3 | 4.00 | 2.39 | 3.99 | 3.24 | 1.41 | 2.25 | 2.69 |
| Pr2O3 | 0.35 | 0.18 | 0.46 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.29 |
| Nd2O3 | 1.44 | 0.81 | 1.44 | 1.16 | 1.10 | 0.77 | 1.14 |
| Sm2O3 | 0.36 | 0.21 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.10 | 0.49 |
| EuO | 0.09 | b.d.l. | 0.13 | b.d.l. | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| Gd2O3 | 0.51 | 0.40 | 0.49 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0.47 |
| Dy2O3 | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. | 0.05 |
| FeO 2) | 3.56 | 2.64 | 4.13 | 2.89 | 1.63 | 2.17 | 2.78 |
| MnO | 0.06 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
| MgO | 0.09 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | b.d.l. | 0.04 | 0.06 |
| CaO | 19.69 | 20.57 | 19.39 | 20.13 | 21.64 | 21.38 | 20.31 |
| ZnO | b.d.l. | 0.10 | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. |
| SrO | b.d.l. | 0.27 | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. | b.d.l. |
| H2Ocalc. | 1.80 | 1.84 | 1.78 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.81 |
| Total | 99.43 | 100.24 | 99.13 | 98.54 | 98.93 | 99.02 | 98.79 |
| Ca2+ (apfu) 1) | 1.756 | 1.791 | 1.748 | 1.794 | 1.892 | 1.869 | 1.799 |
| Mn2+ | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| Fe2+ | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sr2+ | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Y3+ | 0.001 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.005 |
| La3+ | 0.046 | 0.030 | 0.048 | 0.038 | 0.009 | 0.025 | 0.032 |
| Ce3+ | 0.122 | 0.071 | 0.123 | 0.099 | 0.043 | 0.067 | 0.081 |
| Pr3+ | 0.011 | 0.005 | 0.014 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.009 |
| Nd3+ | 0.043 | 0.023 | 0.043 | 0.034 | 0.032 | 0.022 | 0.034 |
| Sm3+ | 0.010 | 0.006 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 0.003 | 0.014 |
| Eu2+ | 0.003 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| Gd3+ | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.013 |
| Dy3+ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| ΣA | 2.006 | 1.999 | 2.006 | 1.993 | 2.007 | 2.003 | 1.994 |
| Fe2+ 2) | 0.248 | 0.154 | 0.291 | 0.201 | 0.111 | 0.148 | 0.192 |
| Mn2+ | 0.005 | 0.000 | 0.017 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 |
| Mg2+ | 0.011 | 0.025 | 0.022 | 0.015 | 0.000 | 0.005 | 0.008 |
| Zn2+ | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Al3+ | 2.169 | 2.091 | 2.053 | 2.125 | 2.075 | 2.124 | 2.202 |
| Sc3+ | 0.526 | 0.613 | 0.509 | 0.616 | 0.679 | 0.668 | 0.509 |
| V3+ | 0.009 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
| Cr3+ | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| Fe3+ 2) | 0.005 | 0.083 | 0.007 | 0.000 | 0.107 | 0.016 | 0.065 |
| Ti4+ | 0.017 | 0.028 | 0.078 | 0.027 | 0.011 | 0.027 | 0.006 |
| ΣM | 2.990 | 3.000 | 2.990 | 2.999 | 2.993 | 2.994 | 3.000 |
| TSi | 3.006 | 3.001 | 3.004 | 3.003 | 3.001 | 3.003 | 3.007 |
| Notes: 1) – normalised in relation to 12 O + 1 OH and 8 A + M + T cations pfu; 2) – FeO and Fe2O3 calculated from charge balance from total FeO analysed with EPMA; b.d.l. – below detection limit; fluorine, Tb, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, U, Na, Co, Ni, and Pb were below the respective detection limits (b.d.l.); H2Ocalc. – calculated on the basis of OH = 1 anion pfu. |  |  |  |  |  |  |  |