APPENDIX A. Micro-analytical device features and representative analyses of mineral phases

| Table 1 | Representative mineral analyses of feldspar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample | KB01 | KB01 | KB01 | KB01 | KB03 | KB03 | KB03 | KB03 | KB04 | KB04 | KB04 | KB04 | KB04 |
| Sensor | WDS | WDS | EDS | EDS | EDS | EDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | EDS | EDS |
| Mineral | Pl | Kfs | Pl | Kfs | Kfs | Pl | Kfs | Pl | Pl | Pl | Kfs | Kfs | Pl |
| SiO2 | 64.43 | 64.53 | 61.61 | 64.45 | 65.66 | 62.08 | 63.97 | 62.02 | 59.46 | 67.16 | 64.27 | 65.84 | 63.31 |
| TiO2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Al2O3 | 23.18 | 19.49 | 24.64 | 19.25 | 18.49 | 24.37 | 19.18 | 24.39 | 25.66 | 21.02 | 19.01 | 18.60 | 23.60 |
| FeO | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| MnO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MgO | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| CaO | 3.17 | 0.00 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 5.04 | 6.26 | 1.53 | 0.01 | 0.00 | 4.68 |
| Na2O | 9.90 | 0.77 | 8.66 | 0.78 | 1.41 | 8.26 | 0.76 | 8.85 | 8.06 | 9.82 | 0.83 | 0.00 | 8.41 |
| K2O | 0.14 | 15.65 | 0.27 | 15.39 | 14.44 | 0.00 | 15.68 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 15.54 | 15.56 | 0.00 |
| Total | 100.9 | 100.5 | 100.3 | 99.90 | 100.0 | 100.00 | 99.62 | 100.6 | 99.78 | 100.0 | 99.70 | 100.0 | 100.0 |
| Si | 2.817 | 2.962 | 2.726 | 2.971 | 3.009 | 2.745 | 2.965 | 2.736 | 2.657 | 2.933 | 2.973 | 3.019 | 2.790 |
| Al | 1.194 | 1.054 | 1.284 | 1.045 | 0.998 | 1.269 | 1.047 | 1.267 | 1.350 | 1.081 | 1.036 | 1.004 | 1.225 |
| Ti | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Fe2 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| Mn | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mg | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| Ca | 0.149 | 0.000 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.251 | 0.000 | 0.238 | 0.300 | 0.072 | 0.001 | 0.000 | 0.221 |
| Na | 0.839 | 0.069 | 0.743 | 0.070 | 0.125 | 0.708 | 0.068 | 0.757 | 0.698 | 0.832 | 0.075 | 0.000 | 0.719 |
| K | 0.008 | 0.917 | 0.015 | 0.905 | 0.844 | 0.000 | 0.927 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.917 | 0.910 | 0.000 |
| Cations | 5.008 | 5.002 | 5.010 | 4.992 | 4.976 | 4.973 | 5.008 | 5.013 | 5.022 | 4.946 | 5.003 | 4.933 | 4.955 |
| Ab | 84.30 | 7.00 | 74.60 | 7.20 | 12.90 | 73.90 | 6.90 | 75.10 | 69.10 | 91.00 | 7.50 | 0.00 | 76.50 |
| An | 14.90 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 23.60 | 29.60 | 7.80 | 0.10 | 0.00 | 23.50 |
| Or | 0.80 | 93.00 | 1.50 | 92.80 | 87.10 | 0.00 | 93.10 | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 92.40 | 100.0 | 0.00 |

| Table 2 | Representative mineral analyses of amphibole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample | KB15 | KB15 | KB15 | KB15 | KB15 | KB17 | KB17 | KB17 | KB17 | KB18 | KB18 | KB18 |
| Sensor | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS |
| SiO2 | 42.30 | 43.95 | 43.54 | 43.63 | 43.47 | 41.79 | 42.82 | 42.84 | 40.85 | 42.69 | 42.09 | 43.38 |
| TiO2 | 0.51 | 0.89 | 0.91 | 1.05 | 0.79 | 1.09 | 1.02 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 1.03 | 0.95 |
| Al2O3 | 10.82 | 9.47 | 9.52 | 9.51 | 9.71 | 11.25 | 10.61 | 10.30 | 11.77 | 10.76 | 11.28 | 10.35 |
| FeO | 20.09 | 19.11 | 18.96 | 18.98 | 19.32 | 20.07 | 19.63 | 19.37 | 20.35 | 20.30 | 20.14 | 19.71 |
| MgO | 8.72 | 9.55 | 9.39 | 9.66 | 9.33 | 8.91 | 9.36 | 9.49 | 8.53 | 8.73 | 8.65 | 9.27 |
| CaO | 11.94 | 11.86 | 11.56 | 11.61 | 11.60 | 11.49 | 11.64 | 11.73 | 11.61 | 11.78 | 11.78 | 11.40 |
| Na2O | 1.39 | 1.32 | 1.35 | 1.45 | 1.17 | 1.48 | 1.33 | 1.35 | 1.48 | 1.33 | 1.25 | 1.37 |
| K2O | 1.27 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.45 | 1.26 | 1.24 | 1.46 | 1.37 | 1.41 | 1.23 |
| Total | 97.04 | 97.22 | 96.33 | 96.97 | 96.47 | 97.53 | 97.67 | 97.36 | 96.95 | 97.91 | 97.63 | 97.66 |
| TSi | 6.463 | 6.662 | 6.661 | 6.629 | 6.629 | 6.352 | 6.466 | 6.491 | 6.260 | 6.468 | 6.390 | 6.550 |
| TAl | 1.537 | 1.338 | 1.339 | 1.371 | 1.371 | 1.648 | 1.534 | 1.509 | 1.740 | 1.532 | 1.610 | 1.450 |
| Sum_T | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| CAl | 0.410 | 0.352 | 0.377 | 0.331 | 0.373 | 0.365 | 0.353 | 0.328 | 0.384 | 0.388 | 0.407 | 0.390 |
| CFe3 | 0.400 | 0.267 | 0.249 | 0.280 | 0.372 | 0.454 | 0.442 | 0.410 | 0.524 | 0.365 | 0.417 | 0.373 |
| CTi | 0.059 | 0.101 | 0.105 | 0.120 | 0.091 | 0.125 | 0.116 | 0.119 | 0.104 | 0.108 | 0.118 | 0.108 |
| CMg | 1.986 | 2.158 | 2.142 | 2.188 | 2.121 | 2.019 | 2.107 | 2.143 | 1.949 | 1.972 | 1.958 | 2.086 |
| CFe2 | 2.146 | 2.121 | 2.127 | 2.081 | 2.043 | 2.037 | 1.982 | 2.000 | 2.040 | 2.167 | 2.101 | 2.043 |
| Sum_C | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| BMg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BFe2 | 0.021 | 0.034 | 0.049 | 0.051 | 0.049 | 0.060 | 0.054 | 0.045 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.073 |
| BCa | 1.955 | 1.926 | 1.895 | 1.890 | 1.895 | 1.871 | 1.883 | 1.904 | 1.906 | 1.912 | 1.916 | 1.844 |
| BNa | 0.024 | 0.039 | 0.056 | 0.059 | 0.056 | 0.069 | 0.062 | 0.051 | 0.050 | 0.047 | 0.045 | 0.083 |
| Sum_B | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| ACa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANa | 0.387 | 0.348 | 0.344 | 0.369 | 0.290 | 0.367 | 0.327 | 0.345 | 0.390 | 0.344 | 0.323 | 0.318 |
| AK | 0.248 | 0.207 | 0.215 | 0.209 | 0.210 | 0.281 | 0.243 | 0.240 | 0.285 | 0.265 | 0.273 | 0.237 |
| Sum_A | 0.635 | 0.555 | 0.559 | 0.578 | 0.500 | 0.649 | 0.570 | 0.585 | 0.675 | 0.609 | 0.596 | 0.555 |
| Cat | 15.63 | 15.56 | 15.56 | 15.58 | 15.50 | 15.65 | 15.57 | 15.58 | 15.67 | 15.61 | 15.59 | 15.55 |
| Oxy | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

| Table 3 | Representative mineral analyses of biotite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample | KB01 | KB03 | KB03 | KB04 | KB04 | KB08 | KB09 | KB11 | KB11 | KB15 | KB16 | KB18 | KB18 |
| Sensor | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS |
| SiO2 | 37.67 | 37.01 | 36.84 | 37.33 | 36.73 | 36.22 | 37.37 | 35.39 | 35.74 | 36.77 | 36.56 | 37.05 | 37.04 |
| TiO2 | 2.51 | 1.97 | 2.28 | 2.43 | 2.59 | 3.20 | 2.60 | 3.44 | 3.36 | 2.53 | 3.60 | 2.98 | 2.99 |
| Al2O3 | 16.26 | 16.78 | 15.68 | 16.09 | 17.05 | 17.11 | 19.34 | 17.15 | 17.53 | 15.22 | 14.33 | 16.85 | 16.40 |
| FeO | 15.58 | 17.94 | 17.82 | 16.22 | 16.51 | 18.64 | 16.90 | 21.19 | 20.45 | 17.93 | 18.37 | 19.31 | 18.68 |
| MgO | 12.95 | 10.86 | 11.72 | 13.02 | 11.51 | 9.84 | 8.31 | 8.00 | 8.37 | 12.85 | 12.34 | 9.88 | 11.08 |
| CaO | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Na2O | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| K2O | 9.82 | 9.60 | 9.63 | 9.60 | 9.90 | 9.60 | 9.67 | 9.71 | 9.74 | 9.94 | 9.74 | 9.69 | 9.72 |
| Total | 94.79 | 94.22 | 94.05 | 94.76 | 94.37 | 94.70 | 94.35 | 94.94 | 95.25 | 95.31 | 95.01 | 95.80 | 95.96 |
| Si | 5.915 | 5.910 | 5.907 | 5.883 | 5.831 | 5.786 | 5.899 | 5.725 | 5.733 | 5.840 | 5.843 | 5.858 | 5.836 |
| AlIV | 2.085 | 2.090 | 2.093 | 2.117 | 2.169 | 2.214 | 2.101 | 2.275 | 2.267 | 2.160 | 2.157 | 2.142 | 2.164 |
| AlVI | 0.922 | 1.066 | 0.868 | 0.869 | 1.019 | 1.005 | 1.494 | 0.992 | 1.045 | 0.687 | 0.540 | 0.995 | 0.879 |
| Ti | 0.296 | 0.237 | 0.275 | 0.288 | 0.309 | 0.385 | 0.309 | 0.419 | 0.405 | 0.302 | 0.433 | 0.354 | 0.354 |
| Fe2 | 2.046 | 2.396 | 2.390 | 2.138 | 2.192 | 2.490 | 2.231 | 2.867 | 2.743 | 2.381 | 2.455 | 2.553 | 2.462 |
| Mg | 3.032 | 2.585 | 2.802 | 3.059 | 2.724 | 2.343 | 1.956 | 1.929 | 2.002 | 3.042 | 2.940 | 2.329 | 2.603 |
| Ca | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.012 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| Na | 0.000 | 0.015 | 0.025 | 0.012 | 0.015 | 0.025 | 0.028 | 0.019 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.012 | 0.012 |
| K | 1.967 | 1.956 | 1.970 | 1.930 | 2.005 | 1.956 | 1.947 | 2.004 | 1.993 | 2.014 | 1.986 | 1.954 | 1.954 |
| Cations | 16.26 | 16.26 | 16.33 | 16.30 | 16.27 | 16.21 | 15.98 | 16.23 | 16.20 | 16.44 | 16.37 | 16.19 | 16.27 |
| O | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Table 4 | Representative mineral analyses of white mica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample | KB01 | KB07 | KB09 | KB10 | KB11 | KB11 | KB12 | KB12 | KB12 |
| Sensor | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS | WDS |
| SiO2 | 44.31 | 46.01 | 45.15 | 43.82 | 44.03 | 44.20 | 43.62 | 44.82 | 44.44 |
| TiO2 | 0.78 | 0.78 | 0.64 | 0.69 | 0.82 | 0.60 | 0.50 | 0.79 | 1.15 |
| Al2O3 | 31.51 | 31.10 | 32.58 | 32.36 | 31.07 | 31.57 | 31.14 | 30.57 | 31.73 |
| Cr2O3 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FeO | 4.74 | 3.96 | 4.30 | 4.94 | 5.49 | 4.98 | 5.39 | 5.32 | 4.57 |
| MnO | 0.00 |  | 1.15 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MgO | 1.51 | 1.31 | 0.04 | 1.15 | 1.38 | 1.26 | 1.45 | 1.48 | 1.22 |
| CaO | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Na2O | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.19 | 0.22 |
| K2O | 10.78 | 10.42 | 10.74 | 10.83 | 10.83 | 10.08 | 10.83 | 10.95 | 10.12 |
| Tot | 93.88 | 93.76 | 94.88 | 94.01 | 93.90 | 92.95 | 93.22 | 94.14 | 93.48 |
| Si | 3.068 | 3.157 | 3.092 | 3.034 | 3.064 | 3.080 | 3.058 | 3.106 | 3.073 |
| AlIV | 0.932 | 0.843 | 0.908 | 0.966 | 0.936 | 0.920 | 0.942 | 0.894 | 0.927 |
| Sum_T | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| AlVI | 1.637 | 1.671 | 1.720 | 1.672 | 1.610 | 1.671 | 1.629 | 1.601 | 1.657 |
| Ti | 0.041 | 0.040 | 0.033 | 0.036 | 0.043 | 0.031 | 0.027 | 0.041 | 0.060 |
| Fe2 | 0.275 | 0.227 | 0.246 | 0.286 | 0.320 | 0.290 | 0.316 | 0.308 | 0.265 |
| Cr | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mn | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mg | 0.156 | 0.134 | 0.004 | 0.119 | 0.143 | 0.131 | 0.151 | 0.153 | 0.125 |
| Ca | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| Na | 0.033 | 0.022 | 0.036 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.036 | 0.025 | 0.029 |
| K | 0.952 | 0.912 | 0.938 | 0.957 | 0.962 | 0.896 | 0.968 | 0.968 | 0.893 |
| Pheng | 6.80 | 15.70 | 9.20 | 3.40 | 6.40 | 8.00 | 5.80 | 10.60 | 7.30 |
| Cations | 7.09 | 7.01 | 7.05 | 7.10 | 7.11 | 7.05 | 7.13 | 7.10 | 7.03 |
| O | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

| Table 5 | Representative mineral analyses of chlorite |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sample | KB2 | KB3 | KB7 |
| Sensor | WDS | WDS | WDS |
| SiO2 | 26.54 | 25.63 | 33.87 |
| TiO2 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| Al2O3 | 21.42 | 21.32 | 18.34 |
| FeO | 22.00 | 23.39 | 17.63 |
| MgO | 15.58 | 15.65 | 13.91 |
| CaO | 0.19 | 0.06 | 0.98 |
| Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.35 |
| K2O | 0.12 | 0.02 | 0.63 |
| Total | 86.03 | 86.18 | 85.84 |
| Si | 5.583 | 5.433 | 6.890 |
| AlIV | 2.417 | 2.567 | 1.110 |
| Sum_T | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| AlVI | 2.889 | 2.755 | 3.284 |
| Ti | 0.024 | 0.016 | 0.020 |
| Fe2 | 3.870 | 4.147 | 2.999 |
| Mg | 4.885 | 4.946 | 4.219 |
| Ca | 0.043 | 0.014 | 0.214 |
| Na | 0.012 | 0.004 | 0.138 |
| K | 0.032 | 0.005 | 0.164 |
| Cations | 19.76 | 19.89 | 19.04 |
| Oxy | 36 | 36 | 36 |