Table S1 (supplementary materials). Calculated powder X-ray diffraction data for gazeevite

| h | k | l | dcalc (Å) | Icalc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3 | 8.37 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 6.02 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 5.56 | 7 |
| 1 | 0 | 4 | 4.41 | 15 |
| 0 | 0 | 6 | 4.19 | 6 |
| 0 | 1 | 5 | 3.90 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 3.58 | 100 |
| 1 | 1 | 3 | 3.29 | 60 |
| 1 | 0 | 7 | 3.11 | 25 |
| 0 | 2 | 1 | 3.07 | 91 |
| 2 | 0 | 2 | 3.01 | 1 |
| 0 | 0 | 9 | 2.79 | 13 |
| 0 | 2 | 4 | 2.78 | 36 |
| 1 | 1 | 6 | 2.72 | 74 |
| 2 | 0 | 5 | 2.64 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 2.33 | 3 |
| 1 | 0 | 10 | 2.33 | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 2.30 | 7 |
| 2 | 0 | 8 | 2.21 | 21 |
| 1 | 1 | 9 | 2.20 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 2.19 | 18 |
| 0 | 1 | 11 | 2.14 | 1 |
| 1 | 2 | 5 | 2.12 | 24 |
| 0 | 0 | 12 | 2.09 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 2.07 | 8 |
| 0 | 3 | 3 | 2.01 | 25 |
| 2 | 1 | 7 | 1.961 | 2 |
| 0 | 2 | 10 | 1.951 | 7 |
| 1 | 2 | 8 | 1.877 | 2 |
| 0 | 3 | 6 | 1.852 | 9 |
| 3 | 0 | 6 | 1.852 | 11 |
| 1 | 0 | 13 | 1.845 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 1.789 | 73 |
| 0 | 3 | 9 | 1.660 | 2 |
| 2 | 2 | 6 | 1.645 | 1 |
| 1 | 2 | 11 | 1.635 | 1 |
| 3 | 1 | 5 | 1.626 | 4 |
| 4 | 0 | 1 | 1.546 | 11 |
| 0 | 4 | 2 | 1.537 | 2 |