Figure S1. (Supplementary materials) Aradite prismatic grain 30×20×10 with impurity of wollastonite used for single-crystal XRD investigation.

Table S1. Calculated powder diffraction pattern of zadovite (CuK1+2 = 1.540598, geometry: Debye- Scherrer geometry, condition:   I > 2.00)

| h | k | l | dÅ | I |  | h | k | l | dÅ | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3 | 8.5761 | 19 |  | 0 | 3 | 9 | 1.6652 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 5.9777 | 26 |  | 3 | 1 | 5 | 1.6181 | 6 |
| 0 | 1 | 2 | 5.5455 | 2 |  | 1 | 0 | 16 | 1.5557 | 14 |
| 1 | 0 | 4 | 4.4435 | 15 |  | 1 | 3 | 7 | 1.5464 | 2 |
| 0 | 1 | 5 | 3.9454 | 16 |  | 1 | 1 | 15 | 1.5443 | 13 |
| 1 | 1 | 0 | 3.5483 | 87 |  | 4 | 0 | 1 | 1.5337 | 12 |
| 1 | 1 | 3 | 3.2787 | 41 |  | 0 | 4 | 2 | 1.5256 | 3 |
| 1 | 0 | 7 | 3.1544 | 88 |  | 2 | 2 | 9 | 1.5074 | 18 |
| 0 | 2 | 1 | 3.0512 | 100 |  | 2 | 1 | 13 | 1.5065 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 2.9888 | 2 |  | 4 | 0 | 4 | 1.4944 | 2 |
| 0 | 0 | 9 | 2.8587 | 63 |  | 0 | 3 | 12 | 1.4812 | 6 |
| 0 | 1 | 8 | 2.8495 | 4 |  | 0 | 4 | 8 | 1.3864 | 3 |
| 0 | 2 | 4 | 2.7727 | 39 |  | 4 | 1 | 0 | 1.3411 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 2.7337 | 67 |  | 4 | 1 | 3 | 1.3250 | 4 |
| 2 | 0 | 5 | 2.6383 | 2 |  | 2 | 1 | 16 | 1.3221 | 4 |
| 1 | 0 | 10 | 2.3733 | 9 |  | 4 | 0 | 10 | 1.3191 | 8 |
| 2 | 1 | 1 | 2.3135 | 2 |  | 3 | 2 | 7 | 1.3164 | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 2.2859 | 5 |  | 0 | 3 | 15 | 1.3151 | 5 |
| 1 | 1 | 9 | 2.2261 | 4 |  | 3 | 0 | 15 | 1.3151 | 12 |
| 2 | 0 | 8 | 2.2218 | 32 |  | 1 | 3 | 13 | 1.2916 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 2.1848 | 12 |  | 0 | 4 | 11 | 1.2842 | 2 |
| 1 | 2 | 5 | 2.1172 | 18 |  | 4 | 1 | 6 | 1.2800 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 2.0486 | 7 |  | 1 | 4 | 6 | 1.2800 | 5 |
| 0 | 3 | 3 | 1.9926 | 28 |  | 3 | 1 | 14 | 1.2497 | 2 |
| 0 | 2 | 10 | 1.9727 | 55 |  | 0 | 2 | 19 | 1.2391 | 10 |
| 2 | 1 | 7 | 1.9636 | 8 |  | 0 | 5 | 4 | 1.2073 | 2 |
| 1 | 0 | 13 | 1.8838 | 8 |  | 5 | 0 | 5 | 1.1955 | 2 |
| 2 | 0 | 11 | 1.8612 | 10 |  | 2 | 0 | 20 | 1.1866 | 2 |
| 0 | 3 | 6 | 1.8485 | 16 |  | 3 | 3 | 0 | 1.1828 | 6 |
| 3 | 0 | 6 | 1.8485 | 22 |  | 1 | 3 | 16 | 1.1697 | 4 |
| 1 | 1 | 12 | 1.8350 | 2 |  | 2 | 4 | 1 | 1.1603 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 1.7742 | 75 |  | 3 | 3 | 6 | 1.1402 | 3 |
| 0 | 1 | 14 | 1.7607 | 4 |  | 2 | 2 | 18 | 1.1131 | 2 |