Table S2 (supplementary materials). Calculated powder diffraction data for aradite(CuK1+2 = 1.540598, geometry: Debye- Scherrer geometry, condition:   I > 2.00).

| h | k | l | dhkl | Irel | h | k | l | dhkl | Irel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3 | 8.7344 | 32 | 0 | 1 | 14 | 1.7912 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 6.0101 | 33 | 2 | 2 | 0 | 1.7825 | 32 |
| 0 | 1 | 2 | 5.5855 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1.7465 | 3 |
| 1 | 0 | 4 | 4.4933 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1.7428 | 2 |
| 0 | 0 | 6 | 4.3672 | 12 | 0 | 2 | 13 | 1.6878 | 2 |
| 0 | 1 | 5 | 3.9956 | 11 | 0 | 3 | 9 | 1.6807 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 3.5650 | 100 | 2 | 2 | 6 | 1.6503 | 4 |
| 1 | 1 | 3 | 3.3007 | 48 | 3 | 1 | 5 | 1.6279 | 3 |
| 1 | 0 | 7 | 3.2011 | 40 | 1 | 0 | 16 | 1.5830 | 7 |
| 0 | 2 | 1 | 3.0662 | 32 | 1 | 1 | 15 | 1.5687 | 14 |
| 2 | 0 | 2 | 3.0051 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1.5573 | 4 |
| 0 | 0 | 9 | 2.9115 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1.5410 | 4 |
| 0 | 1 | 8 | 2.8935 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1.5255 | 6 |
| 0 | 2 | 4 | 2.7928 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1.5202 | 13 |
| 1 | 1 | 6 | 2.7617 | 85 | 3 | 1 | 8 | 1.5176 | 2 |
| 1 | 0 | 10 | 2.4121 | 9 | 0 | 3 | 12 | 1.4978 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 2.3246 | 5 | 0 | 2 | 16 | 1.4468 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2.2977 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1.4336 | 2 |
| 1 | 1 | 9 | 2.2550 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1.3474 | 7 |
| 2 | 0 | 8 | 2.2466 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1.3406 | 5 |
| 2 | 1 | 4 | 2.1985 | 8 | 0 | 3 | 15 | 1.3319 | 3 |
| 1 | 2 | 5 | 2.1320 | 11 | 3 | 0 | 15 | 1.3319 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 2.0583 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1.3317 | 3 |
| 0 | 3 | 3 | 2.0034 | 11 | 4 | 0 | 10 | 1.3300 | 3 |
| 0 | 2 | 10 | 1.9978 | 20 | 3 | 2 | 7 | 1.3249 | 5 |
| 2 | 1 | 7 | 1.9805 | 10 | 1 | 3 | 13 | 1.3051 | 3 |
| 1 | 0 | 13 | 1.9161 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1.2876 | 5 |
| 1 | 2 | 8 | 1.9007 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1.2876 | 6 |
| 1 | 1 | 12 | 1.8621 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1.2635 | 2 |
| 0 | 3 | 6 | 1.8618 | 11 | 0 | 2 | 19 | 1.2592 | 3 |
| 3 | 0 | 6 | 1.8618 | 13 |  |  |  |  |  |