| Table D. Anisotropic displacement parameters (Å2) for innelite-1T and innelite-2M. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| innelite-1T |  |  |  |  |  |  |  |
| MH | 0.0024(12) | 0.0029(11) | 0.0083(13) | 0.0011(10) | 0.0012(10) | 0.0006(9) | 0.0045(5) |
| MO(1) | 0.032(3) | 0.009(2) | 0.024(3) | 0.0040(19) | -0.024(2) | -0.0033(19) | 0.0232(12) |
| MO(2) | 0.007(4) | 0.023(5) | 0.017(5) | 0.000(3) | 0.009(4) | -0.003(4) | 0.015(2) |
| MO(3) | 0.019(3) | 0.027(3) | 0.028(3) | 0.002(2) | 0.006(2) | -0.000(2) | 0.0247(17) |
| T | 0.010(3) | 0.015(3) | 0.028(3) | 0.007(2) | 0.001(2) | 0.0011(19) | 0.0175(16) |
| AP | 0.0112(5) | 0.0166(6) | 0.0335(7) | -0.0016(5) | 0.0022(5) | 0.0013(4) | 0.0209(3) |
| BP | 0.0106(5) | 0.0078(4) | 0.0103(4) | 0.0013(3) | 0.0006(3) | 0.0007(3) | 0.0096(2) |
| O(8) | 0.009(6) | 0.025(7) | 0.018(6) | 0.012(5) | 0.003(5) | 0.005(5) | 0.016(3) |
| O(9) | 0.022(7) | 0.030(8) | 0.021(7) | -0.007(6) | -0.001(6) | 0.005(6) | 0.026(3) |
| O(10) | 0.018(7) | 0.043(9) | 0.011(6) | 0.009(6) | -0.000(5) | 0.001(6) | 0.024(3) |
| O(11) | 0.022(7) | 0.030(8) | 0.016(7) | -0.002(6) | -0.000(6) | -0.006(6) | 0.023(3) |
| O(12) | 0.015(8) | 0.050(10) | 0.078(14) | 0.034(10) | 0.014(8) | 0.011(7) | 0.044(5) |
| innelite-2M |  |  |  |  |  |  |  |
| Si(1) | 0.007(2) | 0.001(2) | 0.008(2) | -0.0005(18) | 0.001(2) | -0.001(2) | 0.0053(10) |
| MH | 0.0111(16) | 0.0031(14) | 0.0126(16) | 0.0028(13) | 0.0022(15) | -0.0011(18) | 0.0089(7) |
| MO(1) | 0.047(4) | 0.003(2) | 0.024(3) | 0 | -0.016(3) | 0 | 0.0259(15) |
| MO(2) | 0.027(6) | 0.006(5) | 0.017(6) | 0 | 0.005(5) | 0 | 0.017(3) |
| MO(3) | 0.042(8) | 0.014(7) | 0.025(7) | 0 | 0.012(6) | 0 | 0.026(4) |
| MO(4) | 0.023(4) | 0.000(4) | 0.020(4) | 0 | 0.008(3) | 0 | 0.014(2) |
| T | 0.010(3) | 0.019(3) | 0.021(3) | -0.000(2) | 0.001(2) | -0.001(3) | 0.0165(16) |
| AP | 0.0203(7) | 0.0116(6) | 0.0366(7) | 0.0096(6) | 0.0025(7) | 0.0000(8) | 0.0229(3) |
| BP | 0.0205(6) | 0.0076(5) | 0.0130(5) | 0.0003(5) | 0.0016(6) | -0.0003(7) | 0.0137(3) |
| O(2) | 0.010(6) | 0.002(6) | 0.015(6) | 0.001(5) | 0.005(6) | 0.004(7) | 0.009(3) |
| O(3) | 0.003(6) | 0.014(7) | 0.018(7) | -0.006(6) | -0.001(6) | -0.004(7) | 0.012(3) |
| O(8) | 0.026(8) | 0.020(8) | 0.017(7) | -0.001(6) | 0.010(7) | 0.000(9) | 0.021(3) |
| O(9) | 0.055(14) | 0.042(11) | 0.017(8) | 0.002(9) | 0.005(8) | 0.006(10) | 0.038(5) |
| O(10) | 0.072(15) | 0.004(8) | 0.077(14) | 0.006(9) | 0.033(14) | -0.002(11) | 0.049(6) |
| O(11) | 0.035(10) | 0.025(8) | 0.009(7) | -0.006(6) | 0.001(7) | -0.003(9) | 0.023(4) |
| O(12) | 0.025(9) | 0.022(8) | 0.012(7) | 0.003(6) | 0.007(7) | 0.003(8) | 0.020(4) |
| O(13) | 0.019(8) | 0.045(12) | 0.030(9) | -0.014(8) | 0.015(8) | 0.009(10) | 0.031(4) |