MURR Raw Data (pg 1)

|  | Element | Al | As | Ba | Ce | Co | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.O.D . (ppm) | < 500. | < 1.8 | < 40. | < 0.7 | < 0.02 | < 0.45 |
| museum identifier | Uncertainty (ppm) | 25 | 2 | 30 | 2 | 1 | 10 |
| G30955 | PYR001 | 3315.0 | 238.8 | 0.0 | 2.126 | 3.4 | 14.753 |
| G33033 | PYR002 | 10731.6 | 2.0 | 30.7 | 31.784 | 210.3 | 30.578 |
| G9699 | PYR003 | 0.0 | 557.3 | 14.1 | 0.000 | 2242.1 | 0.000 |
| G6876 | PYR004 | 330.3 | 110.2 | 0.0 | 0.000 | 59.4 | 2.499 |
| G32429 | PYR006 | 254.1 | 15.2 | 0.0 | 3.839 | 10.3 | 3.064 |
| G32428 | PYR007 | 286.6 | 77.1 | 0.0 | 0.000 | 183.5 | 2.616 |
| G32426 | PYR009 | 600.8 | 8710.8 | 0.0 | 0.000 | 18.9 | 3.354 |
| G32425 | PYR010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 46.1 | 2.405 |
| G32424 | PYR011 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.000 | 2.6 | 2.442 |
| G32423 | PYR012 | 675.2 | 59.4 | 0.0 | 4.718 | 12.2 | 5.125 |
| G32422 | PYR013 | 883.7 | 3841.7 | 0.0 | 0.000 | 4.1 | 2.451 |
| G32421 | PYR014 | 357.2 | 1.8 | 0.0 | 0.000 | 11.1 | 2.723 |
| G32420 | PYR015 | 507.8 | 0.0 | 14.6 | 0.000 | 0.8 | 3.294 |
| G32419 | PYR016 | 423.7 | 386.7 | 0.0 | 0.000 | 6.1 | 3.576 |
| G32418 | PYR017 | 0.0 | 639.0 | 0.0 | 1.266 | 3.2 | 2.659 |
| G32417 | PYR018 | 1530.0 | 13.0 | 47.3 | 0.862 | 30.4 | 2.793 |
| G32416 | PYR019 | 621.4 | 151.6 | 0.0 | 0.911 | 0.5 | 4.167 |
| G32415 | PYR020 | 620.1 | 15.5 | 34.1 | 18.268 | 109.5 | 4.283 |
| G32414 | PYR021 | 1193.2 | 7.8 | 0.0 | 0.000 | 3.7 | 3.370 |
| G32413 | PYR022 | 1838.7 | 2.0 | 0.0 | 0.000 | 3.8 | 2.990 |
| G32412 | PYR023 | 542.5 | 944.0 | 0.0 | 0.000 | 1.8 | 2.539 |
| G32411 | PYR024 | 1938.0 | 204.0 | 50.9 | 0.744 | 0.9 | 3.985 |
| G32410 | PYR025 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.000 | 14.5 | 2.445 |
| G32409 | PYR026 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 0.000 | 1.4 | 2.334 |
| G32407 | PYR028 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.000 | 12.4 | 2.835 |
| G32406 | PYR029 | 115.3 | 414.5 | 0.0 | 0.000 | 462.3 | 2.478 |
| G29982 | PYR031 | 1245.7 | 0.0 | 0.0 | 2.124 | 8.8 | 3.445 |
| G18915 | PYR032 | 413.5 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 2051.3 | 0.000 |
| G11641 | PYR035 | 0.0 | 92.8 | 0.0 | 0.000 | 1220.1 | 14.807 |
| G24566 | PYR036 | 338.3 | 48.6 | 0.0 | 0.000 | 1.0 | 1.820 |

MURR Raw Data (pg 2)

|  | Element | Cs | Dy | Eu | Fe | Hf | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.O.D . (ppm) | < 0.18 | < 0.20 | < 0.01 | < 1500. | < 0.20 | < 400. |
| museum identifier | Uncertainty (ppm) | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| G30955 | PYR001 | 0.244 | 0.09 | 0.026 | 430571 | 0.200 | 1022.9 |
| G33033 | PYR002 | 0.239 | 2.10 | 0.700 | 428775 | 1.916 | 894.5 |
| G9699 | PYR003 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 456926 | 0.000 | 0.0 |
| G6876 | PYR004 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 448738 | 0.000 | 0.0 |
| G32429 | PYR006 | 0.000 | 0.09 | 0.028 | 448015 | 0.000 | 0.0 |
| G32428 | PYR007 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 447304 | 0.000 | 0.0 |
| G32426 | PYR009 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 443273 | 0.000 | 0.0 |
| G32425 | PYR010 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 451274 | 0.000 | 0.0 |
| G32424 | PYR011 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 451248 | 0.000 | 0.0 |
| G32423 | PYR012 | 0.413 | 0.00 | 0.110 | 440741 | 0.247 | 0.0 |
| G32422 | PYR013 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 444873 | 0.000 | 0.0 |
| G32421 | PYR014 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 453223 | 0.000 | 163.5 |
| G32420 | PYR015 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 451354 | 0.000 | 0.0 |
| G32419 | PYR016 | 0.000 | 0.00 | 0.008 | 449859 | 0.000 | 0.0 |
| G32418 | PYR017 | 0.000 | 0.35 | 0.069 | 443817 | 0.000 | 0.0 |
| G32417 | PYR018 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 440144 | 0.000 | 0.0 |
| G32416 | PYR019 | 0.000 | 0.24 | 0.103 | 451015 | 0.182 | 0.0 |
| G32415 | PYR020 | 0.000 | 1.42 | 0.207 | 444130 | 5.670 | 316.3 |
| G32414 | PYR021 | 0.000 | 0.00 | 0.010 | 438211 | 0.000 | 0.0 |
| G32413 | PYR022 | 0.000 | 0.13 | 0.000 | 436930 | 0.000 | 0.0 |
| G32412 | PYR023 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 443489 | 0.000 | 0.0 |
| G32411 | PYR024 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 427974 | 0.000 | 757.1 |
| G32410 | PYR025 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 431791 | 0.000 | 789.2 |
| G32409 | PYR026 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 430678 | 0.000 | 0.0 |
| G32407 | PYR028 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 435460 | 0.000 | 0.0 |
| G32406 | PYR029 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 443523 | 0.000 | 0.0 |
| G29982 | PYR031 | 0.000 | 0.00 | 0.037 | 431650 | 0.139 | 177.0 |
| G18915 | PYR032 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 437754 | 0.000 | 0.0 |
| G11641 | PYR035 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 435479 | 0.000 | 194.9 |
| G24566 | PYR036 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 433588 | 0.000 | 0.0 |

MURR Raw Data (pg 3)

|  | Element | La | Lu | Mn | Na | Nd | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.O.D . (ppm) | < 0.08 | < 0.03 | < 0.20 | < 10. | < 6.0 | < 60.0 |
| museum identifier | Uncertainty (ppm) | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| G30955 | PYR001 | 1.466 | 0.023 | 9.9 | 250.6 | 0.000 | 35.9 |
| G33033 | PYR002 | 16.125 | 0.210 | 55.9 | 256.3 | 13.200 | 578.4 |
| G9699 | PYR003 | 0.000 | 0.000 | 7.1 | 192.0 | 0.000 | 2746.4 |
| G6876 | PYR004 | 0.000 | 0.000 | 3.1 | 41.7 | 0.000 | 0.0 |
| G32429 | PYR006 | 2.131 | 0.000 | 3.7 | 31.9 | 0.000 | 0.0 |
| G32428 | PYR007 | 0.000 | 0.000 | 16.3 | 46.4 | 0.000 | 117.5 |
| G32426 | PYR009 | 0.000 | 0.000 | 4.6 | 41.7 | 0.000 | 0.0 |
| G32425 | PYR010 | 0.183 | 0.000 | 469.8 | 27.8 | 0.000 | 0.0 |
| G32424 | PYR011 | 0.052 | 0.000 | 6.9 | 48.8 | 0.000 | 0.0 |
| G32423 | PYR012 | 3.199 | 0.000 | 4.5 | 40.0 | 0.000 | 0.0 |
| G32422 | PYR013 | 0.000 | 0.000 | 3.1 | 31.1 | 0.000 | 236.1 |
| G32421 | PYR014 | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 25.9 | 0.000 | 0.0 |
| G32420 | PYR015 | 0.099 | 0.000 | 10.2 | 65.2 | 0.000 | 0.0 |
| G32419 | PYR016 | 0.084 | 0.000 | 4.4 | 22.4 | 0.000 | 0.0 |
| G32418 | PYR017 | 0.295 | 0.000 | 13.5 | 45.6 | 0.000 | 0.0 |
| G32417 | PYR018 | 0.430 | 0.000 | 796.3 | 159.6 | 0.000 | 144.5 |
| G32416 | PYR019 | 0.593 | 0.044 | 5.9 | 36.7 | 0.000 | 0.0 |
| G32415 | PYR020 | 9.374 | 0.167 | 3.8 | 46.3 | 7.384 | 156.8 |
| G32414 | PYR021 | 0.314 | 0.000 | 334.4 | 81.3 | 0.000 | 48.8 |
| G32413 | PYR022 | 0.215 | 0.000 | 101.2 | 66.3 | 0.000 | 126.7 |
| G32412 | PYR023 | 0.070 | 0.000 | 3.5 | 93.3 | 0.000 | 0.0 |
| G32411 | PYR024 | 0.338 | 0.000 | 8.6 | 288.5 | 0.000 | 0.0 |
| G32410 | PYR025 | 0.000 | 0.000 | 318.5 | 84.0 | 0.000 | 0.0 |
| G32409 | PYR026 | 0.042 | 0.000 | 4.2 | 114.5 | 0.000 | 0.0 |
| G32407 | PYR028 | 0.000 | 0.000 | 33.0 | 68.7 | 0.000 | 0.0 |
| G32406 | PYR029 | 0.000 | 0.000 | 3.5 | 63.1 | 0.000 | 0.0 |
| G29982 | PYR031 | 1.362 | 0.000 | 6.4 | 65.4 | 0.000 | 96.7 |
| G18915 | PYR032 | 0.000 | 0.000 | 3.8 | 146.9 | 0.000 | 329.7 |
| G11641 | PYR035 | 0.000 | 0.000 | 9.4 | 51.5 | 0.000 | 0.0 |
| G24566 | PYR036 | 0.000 | 0.000 | 4.3 | 45.9 | 0.000 | 0.0 |

MURR Raw Data (pg 4)

|  | Element | Rb | Sb | Sc | Sm | Sr | Ta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.O.D . (ppm) | < 7.0 | < 0.05 | < 0.010 | < 0.05 | < 52.0 | < 0.06 |
| museum identifier | Uncertainty (ppm) | 10 | 5 | 1 | 2 | 15 | 20 |
| G30955 | PYR001 | 0.0 | 36.232 | 0.542 | 0.216 | 0.0 | 0.000 |
| G33033 | PYR002 | 0.0 | 2.873 | 1.080 | 2.729 | 0.0 | 0.795 |
| G9699 | PYR003 | 0.0 | 3.874 | 0.064 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G6876 | PYR004 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32429 | PYR006 | 0.0 | 0.028 | 0.108 | 0.185 | 0.0 | 0.000 |
| G32428 | PYR007 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32426 | PYR009 | 0.0 | 2.528 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32425 | PYR010 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32424 | PYR011 | 0.0 | 60.625 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32423 | PYR012 | 0.0 | 9.646 | 0.509 | 0.407 | 0.0 | 0.271 |
| G32422 | PYR013 | 0.0 | 35.570 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32421 | PYR014 | 0.0 | 0.404 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32420 | PYR015 | 0.0 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32419 | PYR016 | 0.0 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32418 | PYR017 | 0.0 | 30.758 | 0.073 | 0.450 | 0.0 | 0.000 |
| G32417 | PYR018 | 0.0 | 0.490 | 0.228 | 0.066 | 0.0 | 0.000 |
| G32416 | PYR019 | 9.5 | 1.571 | 0.230 | 0.279 | 0.0 | 0.000 |
| G32415 | PYR020 | 0.0 | 0.132 | 0.174 | 1.561 | 0.0 | 0.490 |
| G32414 | PYR021 | 0.0 | 0.638 | 0.073 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32413 | PYR022 | 0.0 | 0.219 | 0.119 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32412 | PYR023 | 0.0 | 70.551 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32411 | PYR024 | 16.2 | 15.538 | 0.151 | 0.074 | 0.0 | 0.000 |
| G32410 | PYR025 | 0.0 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32409 | PYR026 | 0.0 | 4.078 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32407 | PYR028 | 0.0 | 0.648 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G32406 | PYR029 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G29982 | PYR031 | 0.0 | 0.212 | 0.132 | 0.192 | 0.0 | 0.000 |
| G18915 | PYR032 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G11641 | PYR035 | 0.0 | 2.262 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
| G24566 | PYR036 | 0.0 | 12.625 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |

MURR Raw Data (pg 5)

|  | Element | Tb | Th | Ti | U | V | Yb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.O.D . (ppm) | < 0.12 | < 0.10 | < 600. | < 0.8 | < 2.0 | < 0.18 |
| museum identifier | Uncertainty (ppm) | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| G30955 | PYR001 | 0.000 | 0.604 | 1959.4 | 0.755 | 15.46 | 0.000 |
| G33033 | PYR002 | 0.402 | 8.397 | 3554.0 | 2.977 | 13.33 | 1.203 |
| G9699 | PYR003 | 0.000 | 0.000 | 2676.9 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G6876 | PYR004 | 0.000 | 0.000 | 2262.4 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32429 | PYR006 | 0.000 | 0.117 | 1428.0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32428 | PYR007 | 0.000 | 0.000 | 1249.5 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32426 | PYR009 | 0.000 | 0.000 | 2397.9 | 0.000 | 1.94 | 0.000 |
| G32425 | PYR010 | 0.000 | 0.000 | 1507.1 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32424 | PYR011 | 0.000 | 0.000 | 2632.3 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32423 | PYR012 | 0.000 | 0.333 | 1864.2 | 0.000 | 3.09 | 0.000 |
| G32422 | PYR013 | 0.000 | 0.000 | 1858.9 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32421 | PYR014 | 0.000 | 0.000 | 1813.8 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32420 | PYR015 | 0.000 | 0.000 | 2191.8 | 0.000 | 0.98 | 0.000 |
| G32419 | PYR016 | 0.000 | 0.000 | 1315.8 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32418 | PYR017 | 0.000 | 0.234 | 2490.9 | 2.733 | 20.70 | 0.000 |
| G32417 | PYR018 | 0.000 | 0.132 | 1183.8 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32416 | PYR019 | 0.000 | 0.321 | 1824.2 | 0.000 | 0.00 | 0.165 |
| G32415 | PYR020 | 0.000 | 5.581 | 3341.9 | 2.755 | 2.02 | 1.105 |
| G32414 | PYR021 | 0.000 | 0.000 | 1340.9 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32413 | PYR022 | 0.000 | 0.183 | 1548.4 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32412 | PYR023 | 0.000 | 0.000 | 1053.3 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32411 | PYR024 | 0.000 | 0.137 | 2437.0 | 0.000 | 4.58 | 0.000 |
| G32410 | PYR025 | 0.000 | 0.000 | 1199.4 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32409 | PYR026 | 0.000 | 0.000 | 1631.6 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32407 | PYR028 | 0.000 | 0.000 | 967.9 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G32406 | PYR029 | 0.000 | 0.000 | 1126.5 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G29982 | PYR031 | 0.000 | 0.533 | 1425.8 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G18915 | PYR032 | 0.000 | 0.000 | 1807.5 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G11641 | PYR035 | 0.000 | 0.000 | 2226.2 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| G24566 | PYR036 | 0.000 | 0.000 | 1877.9 | 0.000 | 0.00 | 0.109 |

MURR Raw Data (pg 6)

|  | Element | Zn | Zr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L.O.D . (ppm) | < 4.0 | < 42.0 |
| museum identifier | Uncertainty (ppm) | 7 | 20 |
| G30955 | PYR001 | 0.0 | 0.0 |
| G33033 | PYR002 | 43.0 | 64.7 |
| G9699 | PYR003 | 0.0 | 0.0 |
| G6876 | PYR004 | 0.0 | 0.0 |
| G32429 | PYR006 | 11.0 | 0.0 |
| G32428 | PYR007 | 4.2 | 0.0 |
| G32426 | PYR009 | 0.0 | 0.0 |
| G32425 | PYR010 | 6.3 | 0.0 |
| G32424 | PYR011 | 0.0 | 0.0 |
| G32423 | PYR012 | 8.8 | 0.0 |
| G32422 | PYR013 | 404.6 | 0.0 |
| G32421 | PYR014 | 0.0 | 0.0 |
| G32420 | PYR015 | 0.0 | 0.0 |
| G32419 | PYR016 | 40.1 | 0.0 |
| G32418 | PYR017 | 6.3 | 0.0 |
| G32417 | PYR018 | 9.4 | 0.0 |
| G32416 | PYR019 | 7.6 | 0.0 |
| G32415 | PYR020 | 0.0 | 112.1 |
| G32414 | PYR021 | 7.6 | 0.0 |
| G32413 | PYR022 | 4.5 | 0.0 |
| G32412 | PYR023 | 0.0 | 0.0 |
| G32411 | PYR024 | 0.0 | 0.0 |
| G32410 | PYR025 | 70.1 | 0.0 |
| G32409 | PYR026 | 0.0 | 0.0 |
| G32407 | PYR028 | 465.2 | 0.0 |
| G32406 | PYR029 | 0.0 | 0.0 |
| G29982 | PYR031 | 0.0 | 0.0 |
| G18915 | PYR032 | 0.0 | 0.0 |
| G11641 | PYR035 | 0.0 | 0.0 |
| G24566 | PYR036 | 180.5 | 0.0 |