ANSTO Raw Data (pt 1)

| museum identifier |  | mg/kg | Ag | Al | Ar | As | Au |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration | 3.489 | 2827 |  | 252.4 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.347 | 99.43 |  | 8.984 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.866 | 3.181 | 0.6312 | 0.5302 | 0.004834 |
| G33033 | PYR002 | Concentration |  | 6625 |  | 2.781 | 0.02604 |
|  |  | Uncertainty |  | 232.3 |  | 0.1726 | 0.002498 |
|  |  | L.O.D. | 2.365 | 4.833 | 0.9658 | 0.5011 | 0.00887 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  | 692.4 |  | 537.9 | 0.1317 |
|  |  | Uncertainty |  | 24.32 |  | 18.85 | 0.007268 |
|  |  | L.O.D. | 2.695 | 0.7035 | 1.341 | 0.9242 | 0.02193 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  | 2.673 |  | 114.2 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.1991 |  | 4.023 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.5991 | 0.266 | 0.2885 | 0.3302 | 0.007452 |
| G32429 | PYR006 | Concentration | 5.004 | 18.3 |  | 53.49 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.2402 | 0.7075 |  | 1.885 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.7304 | 0.3143 | 0.5839 | 0.331 | 0.003674 |
| G32428 | PYR007 | Concentration | 155.4 | 132.7 |  | 9551 | 0.1231 |
|  |  | Uncertainty | 5.469 | 4.849 |  | 336.6 | 0.01008 |
|  |  | L.O.D. | 1.232 | 0.3821 | 1.31 | 5.886 | 0.04473 |
| G32426 | PYR009 | Concentration | 126.7 | 6.015 |  | 3240 | 0.07184 |
|  |  | Uncertainty | 4.454 | 0.2742 |  | 114 | 0.006136 |
|  |  | L.O.D. | 0.7021 | 0.2807 | 0.3862 | 1.95 | 0.03548 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  | 232.7 |  | 0.4426 | 0.008406 |
|  |  | Uncertainty |  | 8.434 |  | 0.08676 | 0.001469 |
|  |  | L.O.D. | 1.437 | 1.744 | 5.493 | 0.325 | 0.005657 |
| G32424 | PYR011 | Concentration | 3.274 | 410.4 |  | 4.949 |  |
|  |  | Uncertainty | 1.266 | 14.42 |  | 0.2033 |  |
|  |  | L.O.D. | 2.016 | 0.4487 | 1.804 | 0.3379 | 0.006732 |
| G32423 | PYR012 | Concentration |  | 741.3 |  | 71.87 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 28.39 |  | 2.528 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.989 | 13.81 | 0.5825 | 0.3563 | 0.007463 |
| G32422 | PYR013 | Concentration | 13.78 | 6.289 |  | 2341 | 0.06733 |
|  |  | Uncertainty | 0.9113 | 0.4199 |  | 82.45 | 0.005629 |
|  |  | L.O.D. | 1.741 | 0.9029 | 0.6998 | 1.561 | 0.03312 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  | 33.52 |  | 1.619 | 0.01935 |
|  |  | Uncertainty |  | 1.237 |  | 0.1063 | 0.001664 |
|  |  | L.O.D. | 0.5771 | 0.2132 | 0.3373 | 0.3173 | 0.005733 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  | 118.9 |  | 0.8488 | 0.01317 |
|  |  | Uncertainty |  | 4.229 |  | 0.08834 | 0.001517 |
|  |  | L.O.D. | 0.8028 | 0.2655 | 0.4681 | 0.3072 | 0.005568 |
| G32419 | PYR016 | Concentration | 66.41 | 29.61 |  | 396.4 | 0.03985 |
|  |  | Uncertainty | 2.346 | 1.072 |  | 14.32 | 0.003014 |
|  |  | L.O.D. | 0.7281 | 0.2303 | 0.7187 | 0.5965 | 0.01332 |
| G32418 | PYR017 | Concentration | 3.097 | 13.29 |  | 262.9 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.3059 | 0.5232 |  | 9.242 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.507 | 0.3687 | 0.9215 | 1.267 | 0.03669 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  | 1062 |  | 11.71 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 37.56 |  | 0.4214 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.524 | 3.122 | 9.477 | 0.2352 | 0.004576 |
| G32416 | PYR019 | Concentration | 1.309 | 224.1 |  | 209.2 | 0.04181 |
|  |  | Uncertainty | 0.1924 | 7.912 |  | 7.362 | 0.00237 |
|  |  | L.O.D. | 0.9408 | 0.3818 | 0.474 | 0.37 | 0.007394 |
| G32415 | PYR020 | Concentration |  | 176.9 |  | 22.59 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 6.432 |  | 0.8063 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.022 | 0.3784 | 0.3712 | 0.3322 | 0.006284 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  | 232.4 |  | 2.711 | 0.0977 |
|  |  | Uncertainty |  | 8.246 |  | 0.111 | 0.003624 |
|  |  | L.O.D. | 1.115 | 0.9599 | 0.1088 | 0.188 | 0.003662 |
| G32413 | PYR022 | Concentration |  | 589 |  | 4.595 | 0.007553 |
|  |  | Uncertainty |  | 20.73 |  | 0.1812 | 0.001253 |
|  |  | L.O.D. | 1.193 | 0.4116 | 0.3954 | 0.273 | 0.004818 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  | 112.6 |  | 577.2 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 3.992 |  | 20.37 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.6654 | 0.2366 | 0.2967 | 0.6718 | 0.01537 |
| G32411 | PYR024 | Concentration |  | 1963 |  | 203.4 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 68.83 |  | 7.223 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.752 | 1.334 | 0.6414 | 0.4259 | 0.009812 |
| G32410 | PYR025 | Concentration | 64.65 | 12.2 |  | 17.89 |  |
|  |  | Uncertainty | 2.449 | 0.6504 |  | 0.6384 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.23 | 1.503 | 2.73 | 0.2782 | 0.002061 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  | 343.8 |  | 19.97 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 12.15 |  | 0.7455 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.357 | 0.5689 | 0.4789 | 0.235 | 0.00473 |
| G32407 | PYR028 | Concentration | 51.29 | 8.746 |  | 18.19 |  |
|  |  | Uncertainty | 1.88 | 0.592 |  | 0.6519 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.296 | 1.691 | 2.256 | 0.3142 | 0.006208 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  | 123.7 |  | 587.1 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 4.471 |  | 20.77 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.427 | 0.4451 | 0.387 | 0.6443 | 0.008675 |
| G29982 | PYR031 | Concentration |  | 1281 |  | 1.847 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 45.15 |  | 0.09201 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.243 | 1.623 | 0.4868 | 0.2174 | 0.003774 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  | 6.067 |  | 2.871 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.4444 |  | 0.19 |  |
|  |  | L.O.D. | 4.2 | 0.856 | 0.9132 | 0.7605 | 0.01408 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  | 408 |  | 5.64 | 0.01269 |
|  |  | Uncertainty |  | 14.41 |  | 0.2988 | 0.002311 |
|  |  | L.O.D. | 4.728 | 1.318 | 1.739 | 0.4715 | 0.008987 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  | 166.6 |  | 8.599 | 0.005203 |
|  |  | Uncertainty |  | 5.964 |  | 0.3157 | 0.001219 |
|  |  | L.O.D. | 1.066 | 0.6535 | 0.7921 | 0.2501 | 0.004783 |

ANSTO Raw Data (pt 2)

| museum identifier |  | mg/kg | Ba | Br | Ca | Cd | Ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration | 15.31 |  | 198.1 |  | 2.094 |
|  |  | Uncertainty | 1.343 |  | 18.74 |  | 0.2368 |
|  |  | L.O.D. | 0.1188 | 0.5284 | 41.16 | 11.12 | 0.05281 |
| G33033 | PYR002 | Concentration | 20.27 |  | 1297 |  | 28.04 |
|  |  | Uncertainty | 2.18 |  | 66.81 |  | 1.271 |
|  |  | L.O.D. | 0.1869 | 0.6252 | 69.2 | 9.104 | 0.0831 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  | 1.595 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.348 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 13.77 | 1.362 | 80.32 | 24.94 | 3.175 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.693 | 0.3925 | 52.54 | 8.016 | 0.9006 |
| G32429 | PYR006 | Concentration |  |  | 61.67 |  | 11.69 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 20.41 |  | 0.4752 |
|  |  | L.O.D. | 4.834 | 0.4942 | 43.41 | 7.438 | 0.9027 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  |  | 293.5 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 26.12 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 29.41 | 2.74 | 83.55 | 91.64 | 0.8515 |
| G32426 | PYR009 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 8.611 | 0.7394 | 35.28 | 47.49 | 0.8296 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 60.99 | 0.4034 | 191 | 5.609 | 0.8717 |
| G32424 | PYR011 | Concentration |  |  | 941.2 |  | 0.9458 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 46.83 |  | 0.223 |
|  |  | L.O.D. | 22.3 | 0.4936 | 85.4 | 7.57 | 0.885 |
| G32423 | PYR012 | Concentration | 18.02 |  |  |  | 5.748 |
|  |  | Uncertainty | 1.52 |  |  |  | 0.3146 |
|  |  | L.O.D. | 5.122 | 0.5257 | 37 | 8.265 | 0.8711 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 5.669 | 1.269 | 52.58 | 44.25 | 0.8947 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3.038 | 0.341 | 37.87 | 5.539 | 0.8576 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3.856 | 0.3767 | 42.82 | 5.273 | 0.8189 |
| G32419 | PYR016 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 8.322 | 0.8154 | 25.38 | 15.71 | 0.8569 |
| G32418 | PYR017 | Concentration |  |  | 3247 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 135.6 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 17.92 | 1.192 | 86 | 40.33 | 0.1581 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  |  | 1617 |  | 3.28 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 180.9 |  | 0.2622 |
|  |  | L.O.D. | 41.6 | 0.3431 | 183.4 | 4.605 | 0.9894 |
| G32416 | PYR019 | Concentration |  |  | 95.11 |  | 1.073 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 17.19 |  | 0.1977 |
|  |  | L.O.D. | 4.756 | 0.5076 | 45.37 | 8.458 | 0.7776 |
| G32415 | PYR020 | Concentration | 6.236 |  | 347.8 |  | 11.98 |
|  |  | Uncertainty | 1.048 |  | 23.52 |  | 0.725 |
|  |  | L.O.D. | 0.1046 | 0.4932 | 52.19 | 6.761 | 0.04649 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  |  | 505.9 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 33.2 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 38.37 | 0.2876 | 78.63 | 3.523 | 0.8269 |
| G32413 | PYR022 | Concentration |  |  | 148.9 |  | 0.7611 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 18.34 |  | 0.1902 |
|  |  | L.O.D. | 3.106 | 0.3331 | 45.6 | 4.785 | 0.03096 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  |  | 303.6 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 27.57 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3.795 | 0.4092 | 29.39 | 18.56 | 0.8499 |
| G32411 | PYR024 | Concentration | 37.32 | 1.841 | 5716 |  | 0.9857 |
|  |  | Uncertainty | 1.954 | 0.1127 | 245.6 |  | 0.186 |
|  |  | L.O.D. | 0.1217 | 0.6184 | 65.59 | 10.96 | 0.05412 |
| G32410 | PYR025 | Concentration |  | 3.766 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.1489 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 38.85 | 0.3776 | 113 | 5.355 | 0.7518 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3.315 | 0.3828 | 49.41 | 4.637 | 0.9639 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  | 4.187 |  | 92.75 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.1672 |  | 3.707 |  |
|  |  | L.O.D. | 39.78 | 0.4277 | 135.2 | 6.207 | 0.8983 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  |  | 89.55 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 18.8 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.975 | 0.5941 | 59.84 | 19.81 | 0.6742 |
| G29982 | PYR031 | Concentration | 4.173 |  | 444.6 |  | 4.048 |
|  |  | Uncertainty | 0.9204 |  | 28.4 |  | 0.2516 |
|  |  | L.O.D. | 3.512 | 0.3412 | 42.85 | 3.935 | 0.87 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 9.538 | 1.073 | 9.408 | 13.69 | 3.741 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  | 186.7 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 33.62 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 23.05 | 0.6877 | 85.68 | 8.979 | 2.214 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  |  | 405.9 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 27.48 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 8.113 | 0.2695 | 69.73 | 4.658 | 0.7395 |

ANSTO Raw Data (pt 3)

| museum identifier |  | mg/kg | Cl | Co | Cr | Cs | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration | 68.03 | 3.888 | 13.35 |  | 113 |
|  |  | Uncertainty | 2.686 | 0.2308 | 0.6763 |  | 5.207 |
|  |  | L.O.D. | 3.214 | 0.08802 | 1.866 | 0.3559 | 2.561 |
| G33033 | PYR002 | Concentration |  | 255.8 | 18.74 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 13.97 | 0.9639 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 4.271 | 0.158 | 2.757 | 0.5216 | 3.804 |
| G9699 | PYR003 | Concentration | 375.3 | 2108 |  |  | 109.3 |
|  |  | Uncertainty | 15.71 | 112.8 |  |  | 4.66 |
|  |  | L.O.D. | 6.786 | 0.3806 | 5.968 | 1.206 | 6.062 |
| G6876 | PYR004 | Concentration | 4.529 | 61.72 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.5311 | 3.089 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.463 | 0.104 | 1.457 | 0.4032 | 1.056 |
| G32429 | PYR006 | Concentration | 178.1 | 7.586 |  |  | 209.7 |
|  |  | Uncertainty | 6.585 | 0.6006 |  |  | 7.87 |
|  |  | L.O.D. | 3.065 | 0.07233 | 0.0823 | 0.3884 | 2.073 |
| G32428 | PYR007 | Concentration | 15.8 | 5.571 | 2.368 |  | 394.3 |
|  |  | Uncertainty | 1.623 | 0.2077 | 0.4764 |  | 14.12 |
|  |  | L.O.D. | 5.471 | 0.09592 | 1.834 | 0.3426 | 4.803 |
| G32426 | PYR009 | Concentration | 10.5 | 4.583 | 3.774 |  | 273.9 |
|  |  | Uncertainty | 0.698 | 0.2269 | 0.474 |  | 81.38 |
|  |  | L.O.D. | 2.156 | 0.08953 | 1.767 | 0.3397 | 2.758 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  | 58.49 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 2.118 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 26.57 | 0.09922 | 1.423 | 0.3644 | 3.934 |
| G32424 | PYR011 | Concentration | 18.94 | 3.142 |  |  | 16.84 |
|  |  | Uncertainty | 1.776 | 0.1163 |  |  | 1.542 |
|  |  | L.O.D. | 6.278 | 0.09957 | 1.87 | 0.3588 | 4.158 |
| G32423 | PYR012 | Concentration | 6.709 | 12.93 | 3.379 | 1.708 | 10.65 |
|  |  | Uncertainty | 0.731 | 0.7903 | 0.4855 | 0.09763 | 2.435 |
|  |  | L.O.D. | 2.504 | 0.09233 | 1.833 | 0.3537 | 2.409 |
| G32422 | PYR013 | Concentration | 7.987 | 5.45 |  |  | 301.4 |
|  |  | Uncertainty | 0.7996 | 0.2214 |  |  | 11.11 |
|  |  | L.O.D. | 3.036 | 0.08312 | 0.7382 | 0.372 | 4.305 |
| G32421 | PYR014 | Concentration | 15.05 | 10.72 |  |  | 63.53 |
|  |  | Uncertainty | 0.8329 | 0.6996 |  |  | 2.953 |
|  |  | L.O.D. | 1.678 | 0.06451 | 0.9992 | 0.3627 | 1.576 |
| G32420 | PYR015 | Concentration | 9.04 | 0.6221 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 1.021 | 0.02958 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.539 | 0.05571 | 0.03809 | 0.3669 | 1.656 |
| G32419 | PYR016 | Concentration | 13.34 | 20.73 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.8902 | 1.493 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.864 | 0.09342 | 1.368 | 0.3833 | 2.982 |
| G32418 | PYR017 | Concentration | 21.58 | 5.77 |  |  | 1559 |
|  |  | Uncertainty | 1.388 | 0.2168 |  |  | 54.96 |
|  |  | L.O.D. | 4.627 | 0.08018 | 2.022 | 0.386 | 7.898 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  | 36.16 |  |  | 130.4 |
|  |  | Uncertainty |  | 1.28 |  |  | 8.993 |
|  |  | L.O.D. | 32.08 | 0.102 | 2.046 | 0.4344 | 2.638 |
| G32416 | PYR019 | Concentration | 14.5 | 1.146 |  |  | 7.376 |
|  |  | Uncertainty | 0.9163 | 0.04634 |  |  | 1.287 |
|  |  | L.O.D. | 2.252 | 0.05391 | 1.583 | 0.3277 | 1.058 |
| G32415 | PYR020 | Concentration | 4.89 | 211.6 |  |  | 23.2 |
|  |  | Uncertainty | 0.5677 | 11.92 |  |  | 1.39 |
|  |  | L.O.D. | 1.517 | 0.1197 | 2.06 | 0.4339 | 1.562 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  | 2.607 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.1045 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 7.948 | 0.05618 | 1.315 | 0.3658 | 1.801 |
| G32413 | PYR022 | Concentration | 7.927 | 5.971 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.6867 | 0.263 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.227 | 0.05559 | 1.55 | 0.3203 | 0.6364 |
| G32412 | PYR023 | Concentration | 4.288 | 0.3963 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.4916 | 0.03521 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.7 | 0.08328 | 1.391 | 0.3658 | 0.7472 |
| G32411 | PYR024 | Concentration | 111 | 0.9943 | 3.679 |  | 15.98 |
|  |  | Uncertainty | 4.937 | 0.0696 | 0.4137 |  | 2.877 |
|  |  | L.O.D. | 3.853 | 0.06345 | 1.519 | 0.3158 | 1.023 |
| G32410 | PYR025 | Concentration | 172.4 | 14.9 |  |  | 85.77 |
|  |  | Uncertainty | 6.731 | 0.5251 |  |  | 4.892 |
|  |  | L.O.D. | 8.056 | 0.07888 | 1.271 | 0.3281 | 3.335 |
| G32409 | PYR026 | Concentration | 41.49 | 2.656 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 1.81 | 0.1137 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.311 | 0.07383 | 1.535 | 0.4263 | 0.7086 |
| G32407 | PYR028 | Concentration | 203.2 | 18.76 |  |  | 29.6 |
|  |  | Uncertainty | 7.862 | 0.7805 |  |  | 2.145 |
|  |  | L.O.D. | 10.19 | 0.08825 | 1.451 | 0.4006 | 3.387 |
| G32406 | PYR029 | Concentration | 10.14 | 322.5 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.7443 | 11.29 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.291 | 0.127 | 1.693 | 0.4638 | 0.9093 |
| G29982 | PYR031 | Concentration | 4.523 | 6.473 | 3.612 |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.6835 | 0.2417 | 0.482 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.758 | 0.06678 | 1.787 | 0.3802 | 0.7302 |
| G18915 | PYR032 | Concentration | 121.5 | 2465 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 5.573 | 101.9 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 4.194 | 0.4285 | 5.999 | 1.055 | 0.6429 |
| G11641 | PYR035 | Concentration | 16.13 | 1486 | 56.22 |  | 409 |
|  |  | Uncertainty | 1.774 | 52.11 | 2.331 |  | 15.84 |
|  |  | L.O.D. | 5.014 | 0.2548 | 4.566 | 0.874 | 3.046 |
| G24566 | PYR036 | Concentration | 56.73 | 4.745 |  |  | 17.66 |
|  |  | Uncertainty | 2.421 | 0.2004 |  |  | 2.487 |
|  |  | L.O.D. | 3.805 | 0.05384 | 0.2469 | 0.333 | 1.502 |

ANSTO Raw Data (pt 4)

| museum identifier |  | mg/kg | Dy | Er | Eu | F | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration | 0.1408 |  | 0.03349 |  | 447800 |
|  |  | Uncertainty | 0.008178 |  | 0.001498 |  | 15700 |
|  |  | L.O.D. | 0.02308 | 3.825 | 0.02822 |  | 99.88 |
| G33033 | PYR002 | Concentration | 2.532 |  | 0.655 |  | 435200 |
|  |  | Uncertainty | 0.09076 |  | 0.02662 |  | 15240 |
|  |  | L.O.D. | 0.04194 | 6.822 | 0.03185 |  | 153.5 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  |  |  |  | 456400 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15990 |
|  |  | L.O.D. | 0.09486 | 10.99 | 0.03892 |  | 359.9 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  |  |  | 424400 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 14870 |
|  |  | L.O.D. | 0.01503 | 1.851 | 0.0109 |  | 105.3 |
| G32429 | PYR006 | Concentration | 0.1474 |  | 0.06069 |  | 474500 |
|  |  | Uncertainty | 0.009725 |  | 0.002773 |  | 16620 |
|  |  | L.O.D. | 0.01824 | 3.701 | 0.01905 |  | 102.8 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  |  |  |  | 440100 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15420 |
|  |  | L.O.D. | 0.06849 | 22.47 | 0.02663 |  | 98.53 |
| G32426 | PYR009 | Concentration |  |  |  |  | 447800 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15680 |
|  |  | L.O.D. | 0.04102 | 6.813 | 0.02516 |  | 94.88 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  |  |  | 462500 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 16190 |
|  |  | L.O.D. | 0.2071 | 65.79 | 0.02178 |  | 100.2 |
| G32424 | PYR011 | Concentration | 0.1209 |  |  |  | 468200 |
|  |  | Uncertainty | 0.008316 |  |  |  | 16410 |
|  |  | L.O.D. | 0.02716 | 16.65 | 0.02777 |  | 100.8 |
| G32423 | PYR012 | Concentration | 0.1959 |  | 0.105 |  | 444700 |
|  |  | Uncertainty | 0.009977 |  | 0.005228 |  | 15580 |
|  |  | L.O.D. | 0.02497 | 4.084 | 0.0201 |  | 98.87 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  |  |  | 467000 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 16350 |
|  |  | L.O.D. | 0.04713 | 7.658 | 0.03048 |  | 103 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  |  |  |  | 443800 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15700 |
|  |  | L.O.D. | 0.01388 | 1.799 | 0.01791 |  | 98.23 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  |  |  |  | 458400 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 16060 |
|  |  | L.O.D. | 0.01138 | 2.695 | 0.0122 | 178200 | 95.35 |
| G32419 | PYR016 | Concentration | 0.03431 |  |  |  | 460300 |
|  |  | Uncertainty | 0.004 |  |  |  | 16120 |
|  |  | L.O.D. | 0.0169 | 6.104 | 0.006813 | 37710 | 100.6 |
| G32418 | PYR017 | Concentration | 0.6083 |  | 0.1279 |  | 445000 |
|  |  | Uncertainty | 0.02985 |  | 0.009025 |  | 15580 |
|  |  | L.O.D. | 0.04936 | 13.62 | 0.02713 |  | 108.9 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  |  | 0.0871 |  | 455900 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.006136 |  | 15990 |
|  |  | L.O.D. | 0.5666 | 135.9 | 0.0251 |  | 113.5 |
| G32416 | PYR019 | Concentration | 0.1017 |  | 0.02571 |  | 447400 |
|  |  | Uncertainty | 0.01171 |  | 0.001767 |  | 15660 |
|  |  | L.O.D. | 0.0212 | 2.183 | 0.01044 |  | 87.09 |
| G32415 | PYR020 | Concentration | 1.08 |  | 0.1294 |  | 470800 |
|  |  | Uncertainty | 0.03858 |  | 0.005488 |  | 16510 |
|  |  | L.O.D. | 0.02067 | 2.323 | 0.0147 |  | 115.4 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  |  |  |  | 444700 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15570 |
|  |  | L.O.D. | 0.1817 | 28.21 | 0.0177 |  | 95.76 |
| G32413 | PYR022 | Concentration | 0.05868 |  | 0.009054 |  | 454700 |
|  |  | Uncertainty | 0.005179 |  | 0.002154 |  | 15920 |
|  |  | L.O.D. | 0.01498 | 0.9962 | 0.00528 |  | 85.5 |
| G32412 | PYR023 | Concentration | 0.03338 |  |  |  | 448800 |
|  |  | Uncertainty | 0.003551 |  |  |  | 15720 |
|  |  | L.O.D. | 0.01752 | 2.178 | 0.007592 |  | 99.16 |
| G32411 | PYR024 | Concentration | 0.04723 |  | 0.01166 |  | 434000 |
|  |  | Uncertainty | 0.005971 |  | 0.00216 |  | 15190 |
|  |  | L.O.D. | 0.02349 | 1.899 | 0.009769 |  | 83.9 |
| G32410 | PYR025 | Concentration |  |  |  |  | 428700 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15010 |
|  |  | L.O.D. | 0.13 | 5.554 | 0.02034 |  | 87.03 |
| G32409 | PYR026 | Concentration | 0.02179 |  |  |  | 451200 |
|  |  | Uncertainty | 0.004339 |  |  |  | 15800 |
|  |  | L.O.D. | 0.0163 | 1.179 | 0.006909 |  | 111.2 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  |  |  |  | 434900 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15220 |
|  |  | L.O.D. | 0.1772 | 5.425 | 0.02209 |  | 105.6 |
| G32406 | PYR029 | Concentration | 0.08438 |  | 0.01709 |  | 443000 |
|  |  | Uncertainty | 0.009793 |  | 0.001688 |  | 15510 |
|  |  | L.O.D. | 0.02007 | 2.445 | 0.009068 |  | 123.4 |
| G29982 | PYR031 | Concentration | 0.127 |  | 0.03389 |  | 420200 |
|  |  | Uncertainty | 0.006432 |  | 0.001714 |  | 14710 |
|  |  | L.O.D. | 0.01824 | 1.041 | 0.006454 |  | 99.63 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  |  |  | 456100 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15970 |
|  |  | L.O.D. | 0.02144 | 1.038 | 0.005599 |  | 442.4 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  |  |  | 451300 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15800 |
|  |  | L.O.D. | 0.1167 | 3.657 | 0.01636 |  | 253.3 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  |  |  |  | 446100 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 15620 |
|  |  | L.O.D. | 0.03193 | 2.381 | 0.01175 |  | 86.44 |

ANSTO Raw Data (pt 5)

| museum identifier |  | mg/kg | Ga | Gd | Ge | Hf | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration | 2.344 |  |  | 0.2467 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.5425 |  |  | 0.03526 |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 1.991 | 99.24 | 0.1431 | 0.5698 |
| G33033 | PYR002 | Concentration |  |  |  | 2.119 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 0.1356 |  |
|  |  | L.O.D. | 4.182 | 5.394 | 187.9 | 0.224 | 2.597 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 6.935 | 8.721 | 201.9 | 0.6033 | 4.538 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.274 | 0.7283 | 29.84 | 0.1791 | 0.5423 |
| G32429 | PYR006 | Concentration | 13.31 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 2.348 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 1.084 | 18.51 | 0.1188 | 2.93 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.002469 | 3.192 | 49.18 | 0.081 | 0.5609 |
| G32426 | PYR009 | Concentration | 14.54 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 2.067 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 2.273 | 43.03 | 0.1621 | 0.4657 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 25.71 | 3.299 | 189.6 | 0.1705 | 0.5715 |
| G32424 | PYR011 | Concentration |  |  |  | 0.1831 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 0.044 |  |
|  |  | L.O.D. | 7.603 | 3.335 | 47.45 | 0.1404 | 0.5804 |
| G32423 | PYR012 | Concentration |  |  |  | 0.2974 | 4.141 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 0.0414 | 0.2034 |
|  |  | L.O.D. | 2.068 | 3.303 | 107.7 | 0.1386 | 0.5615 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 4.605 | 3.178 | 197.9 | 0.1756 | 0.6338 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.307 | 3.282 | 19.42 | 0.1682 | 2.156 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.936 | 1.115 | 11.31 | 0.1628 | 0.652 |
| G32419 | PYR016 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 4.119 | 1.676 | 16.22 | 0.1705 | 0.5752 |
| G32418 | PYR017 | Concentration | 12.84 |  |  | 186.3 |  |
|  |  | Uncertainty | 21.38 |  |  | 39.14 |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 5.396 | 124.6 | 135.3 | 114.4 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 48.99 | 3.901 | 614 | 0.1943 | 0.6555 |
| G32416 | PYR019 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.653 | 1.71 | 32.08 | 0.1508 | 0.5006 |
| G32415 | PYR020 | Concentration |  |  |  | 4.259 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 0.1926 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.788 | 1.421 | 64.24 | 0.1619 | 0.8766 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 11.22 | 3.317 | 317 | 0.1643 | 2.015 |
| G32413 | PYR022 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.488 | 0.7733 | 31.51 | 0.1469 | 4.346 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.191 | 1.045 | 22.53 | 0.1682 | 0.8996 |
| G32411 | PYR024 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.508 | 0.7336 | 108.6 | 0.1108 | 0.8693 |
| G32410 | PYR025 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 11.39 | 2.975 | 734.8 | 0.1488 | 0.4982 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  |  |  |  | 1.022 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 0.08069 |
|  |  | L.O.D. | 1.656 | 1.806 | 59.53 | 0.1916 | 0.6331 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 12.75 | 3.599 | 811.7 | 0.1784 | 0.6052 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  |  |  |  | 15.3 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 0.5686 |
|  |  | L.O.D. | 1.872 | 0.9985 | 91.39 | 0.1643 | 0.7023 |
| G29982 | PYR031 | Concentration |  |  |  | 0.2567 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 0.04466 |  |
|  |  | L.O.D. | 1.787 | 3.446 | 70.9 | 0.1406 | 0.5692 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 5.061 | 4.107 | 171.6 | 0.7022 | 4.108 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 9.802 | 3.05 | 446.5 | 0.4205 | 1.278 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3.22 | 1.688 | 164.2 | 0.1472 | 1.227 |

ANSTO Raw Data (pt 6)

| museum identifier |  | mg/kg | Ho | I | In | Ir | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration |  |  |  |  | 903.2 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 82.18 |
|  |  | L.O.D. | 0.3816 | 0.3992 | 0.008511 | 1.002 | 76.52 |
| G33033 | PYR002 | Concentration | 0.6282 |  |  |  | 691.5 |
|  |  | Uncertainty | 0.09071 |  |  |  | 51.05 |
|  |  | L.O.D. | 0.346 | 0.8081 | 0.004655 | 0.3246 | 163.8 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  |  | 0.1117 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.006006 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.7394 | 1.06 | 0.007042 | 0.7345 | 176.6 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2132 | 0.2001 | 0.00488 | 0.2258 | 40.8 |
| G32429 | PYR006 | Concentration |  |  | 0.0405 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.002111 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2152 | 0.3522 | 0.002444 | 0.6347 | 86.65 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  |  | 0.6233 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.02267 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3.448 | 2.062 | 0.01118 | 4.13 | 389 |
| G32426 | PYR009 | Concentration |  |  | 0.051 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.003807 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.535 | 0.5685 | 0.003391 | 1.702 | 86.76 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  | 20.93 |  | 132.3 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 1.443 |  | 15.78 |
|  |  | L.O.D. | 0.1736 | 8.066 | 4.901 | 0.1472 | 35.16 |
| G32424 | PYR011 | Concentration |  |  | 0.2185 |  | 287.7 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.008857 |  | 25.44 |
|  |  | L.O.D. | 0.2144 | 1.97 | 0.0109 | 0.5229 | 62.61 |
| G32423 | PYR012 | Concentration |  |  |  |  | 83.56 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 21.03 |
|  |  | L.O.D. | 0.1723 | 0.4468 | 0.005297 | 0.651 | 76.71 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  | 2.063 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.07241 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.373 | 0.7525 | 0.005102 | 1.46 | 143.4 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1747 | 0.1862 | 4.883 | 0.1842 | 32.71 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  |  |  |  | 54.47 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 11.63 |
|  |  | L.O.D. | 0.1658 | 0.2962 | 0.00712 | 0.1731 | 36.56 |
| G32419 | PYR016 | Concentration |  |  | 1.958 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.06884 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.4653 | 0.6693 | 0.003351 | 0.499 | 108.6 |
| G32418 | PYR017 | Concentration |  |  | 0.02721 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.003678 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.498 | 1.227 | 0.00787 | 1.302 | 148.7 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  |  |  |  | 463.3 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 26.16 |
|  |  | L.O.D. | 0.1303 | 15.12 | 0.074 | 0.6992 | 50.59 |
| G32416 | PYR019 | Concentration |  |  | 0.02472 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.001654 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.247 | 0.4416 | 0.002421 | 0.2288 | 45.25 |
| G32415 | PYR020 | Concentration | 0.3694 |  |  |  | 216.7 |
|  |  | Uncertainty | 0.05371 |  |  |  | 16.43 |
|  |  | L.O.D. | 0.2051 | 0.2625 | 0.005837 | 0.1951 | 46.97 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  |  |  |  | 93.27 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 9.093 |
|  |  | L.O.D. | 0.04917 | 3.41 | 0.04085 | 0.1029 | 24.07 |
| G32413 | PYR022 | Concentration |  |  |  |  | 219.6 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 12.04 |
|  |  | L.O.D. | 0.148 | 0.2833 | 0.004793 | 0.1795 | 21.19 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  |  |  |  | 69.99 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 7.127 |
|  |  | L.O.D. | 0.5465 | 0.2643 | 0.004138 | 0.4187 | 19.81 |
| G32411 | PYR024 | Concentration |  |  |  |  | 527.5 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 33.99 |
|  |  | L.O.D. | 0.3407 | 0.469 | 0.002619 | 0.3613 | 37.47 |
| G32410 | PYR025 | Concentration |  | 3.843 | 0.06453 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.4229 | 0.005537 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1556 | 2.046 | 0.0186 | 0.1717 | 37.1 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  |  |  |  | 42.11 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 11.17 |
|  |  | L.O.D. | 0.1109 | 0.2439 | 0.005829 | 0.1416 | 24.15 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  | 4.247 | 0.2761 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 1.576 | 0.01125 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1814 | 2.089 | 0.01944 | 0.1922 | 38.04 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  |  |  |  | 120.4 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 10.4 |
|  |  | L.O.D. | 0.5856 | 0.339 | 0.00786 | 0.4963 | 28.45 |
| G29982 | PYR031 | Concentration |  |  |  |  | 279.3 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 14.39 |
|  |  | L.O.D. | 0.0358 | 0.2999 | 0.00541 | 0.2071 | 24.35 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  |  |  | 56.31 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 9.508 |
|  |  | L.O.D. | 0.4199 | 0.7571 | 0.01142 | 0.2077 | 23.59 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2505 | 1.883 | 0.029 | 0.1446 | 74.18 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  |  | 0.07163 |  | 37.99 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.00331 |  | 7.759 |
|  |  | L.O.D. | 0.1366 | 0.7244 | 0.004058 | 0.1391 | 24.22 |

ANSTO Raw Data (pt 7)

| museum identifier |  | mg/kg | La | Lu | Mg | Mn | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration | 1.412 |  | 168.2 | 7.671 | 20 |
|  |  | Uncertainty | 0.05695 |  | 22.11 | 0.2753 | 3.079 |
|  |  | L.O.D. | 0.01778 | 0.7956 | 27.45 | 0.04358 | 0.5804 |
| G33033 | PYR002 | Concentration | 13.8 |  | 1742 | 33.21 | 16.45 |
|  |  | Uncertainty | 0.4874 |  | 67.26 | 1.168 | 3.444 |
|  |  | L.O.D. | 0.06289 | 1.736 | 46.9 | 0.07621 | 13.4 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  |  | 682.3 | 10.69 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 29.1 | 0.3994 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.08932 | 3.945 | 65.27 | 0.1258 | 20.16 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  | 19.9 | 0.8341 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 2.929 | 0.03251 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.023 | 0.5582 | 13.98 | 0.02452 | 4.245 |
| G32429 | PYR006 | Concentration | 6.224 |  | 598.6 | 3.844 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.2263 |  | 24.42 | 0.1381 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.04047 | 0.8258 | 26.12 | 0.04301 | 5.81 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  |  |  | 34.86 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 1.259 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2858 | 4.22 | 79.49 | 0.1526 | 29.46 |
| G32426 | PYR009 | Concentration |  |  |  | 2.32 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 0.09058 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1436 | 1.301 | 27.48 | 0.03969 | 15.63 |
| G32425 | PYR010 | Concentration | 0.1685 |  |  | 728.7 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.01112 |  |  | 25.58 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.01494 | 14.63 | 213.4 | 0.467 | 4.39 |
| G32424 | PYR011 | Concentration | 0.5471 |  |  | 148.7 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.02445 |  |  | 5.222 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.01999 | 3.146 | 90.64 | 0.1626 | 5.499 |
| G32423 | PYR012 | Concentration | 3.42 |  |  | 21.39 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.1232 |  |  | 0.7549 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.02904 | 0.8335 | 25.5 | 0.04169 | 6.13 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  |  | 1.282 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 0.05055 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1348 | 1.5 | 50.99 | 0.08331 | 17.51 |
| G32421 | PYR014 | Concentration | 0.07176 |  |  | 1.392 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.00756 |  |  | 0.0518 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.01532 | 0.4519 | 16.81 | 0.02525 | 4.143 |
| G32420 | PYR015 | Concentration | 0.05427 |  |  | 3.712 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.006652 |  |  | 0.1353 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.01511 | 0.5638 | 24.06 | 0.04535 | 4.342 |
| G32419 | PYR016 | Concentration |  |  | 464.6 | 19.76 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 20.88 | 0.6942 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.04699 | 1.25 | 29.83 | 0.07647 | 11.55 |
| G32418 | PYR017 | Concentration |  |  | 468.4 | 9.764 | 50.12 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 25.2 | 0.3634 | 7.808 |
|  |  | L.O.D. | 0.06703 | 2.918 | 57.4 | 0.08957 | 1.859 |
| G32417 | PYR018 | Concentration | 1.027 |  |  | 1168 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.03894 |  |  | 40.96 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.02592 | 31.16 | 388.6 | 0.8173 | 3.508 |
| G32416 | PYR019 | Concentration | 0.2533 |  | 422.8 | 13.36 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.02994 |  | 36.47 | 0.4704 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.03028 | 0.6777 | 34.05 | 0.03588 | 6.175 |
| G32415 | PYR020 | Concentration | 5.385 |  | 111.2 | 0.4928 | 7.636 |
|  |  | Uncertainty | 0.1921 |  | 6.142 | 0.02135 | 1.457 |
|  |  | L.O.D. | 0.03652 | 0.3086 | 19.19 | 0.03158 | 0.526 |
| G32414 | PYR021 | Concentration | 0.07764 |  |  | 307.1 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.006062 |  |  | 10.79 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.01335 | 5.742 | 90.88 | 0.231 | 2.692 |
| G32413 | PYR022 | Concentration | 0.3528 |  | 105.4 | 7.115 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.01668 |  | 6.176 | 0.2514 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.003558 | 0.4648 | 18.34 | 0.02979 | 3.746 |
| G32412 | PYR023 | Concentration | 0.1899 |  | 111.9 | 1.258 | 186.6 |
|  |  | Uncertainty | 0.02091 |  | 5.558 | 0.049 | 6.785 |
|  |  | L.O.D. | 0.06303 | 0.1815 | 15.96 | 0.02562 | 6.062 |
| G32411 | PYR024 | Concentration | 0.4241 |  | 878.3 | 13.93 | 488.4 |
|  |  | Uncertainty | 0.025 |  | 36.32 | 0.4964 | 17.36 |
|  |  | L.O.D. | 0.02065 | 0.8307 | 29.79 | 0.04668 | 0.5955 |
| G32410 | PYR025 | Concentration | 0.592 |  |  | 309.2 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.07468 |  |  | 10.85 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.01767 | 2.279 | 94.32 | 0.2062 | 4.086 |
| G32409 | PYR026 | Concentration | 0.06426 |  |  | 1.747 | 57.52 |
|  |  | Uncertainty | 0.007423 |  |  | 0.08232 | 3.586 |
|  |  | L.O.D. | 0.02174 | 0.5239 | 21.07 | 0.0367 | 3.506 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  |  |  | 323.7 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 11.34 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.01863 | 2.645 | 99.51 | 0.2473 | 5.019 |
| G32406 | PYR029 | Concentration | 0.4401 |  |  | 0.6962 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.02928 |  |  | 0.03274 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.06702 | 0.968 | 23.6 | 0.0213 | 8.087 |
| G29982 | PYR031 | Concentration | 1.884 |  | 132.8 | 4.638 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.06811 |  | 8.067 | 0.1656 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.02138 | 0.4694 | 21.67 | 0.03476 | 3.033 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  | 853.1 | 2.047 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 34.32 | 0.07867 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.07053 | 0.4113 | 57.76 | 0.05584 | 11.08 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  |  | 88.05 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 3.129 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.03355 | 1.67 | 124.2 | 0.1662 | 6.848 |
| G24566 | PYR036 | Concentration | 0.02602 |  | 569.7 | 47.83 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.004516 |  | 22 | 1.686 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.01284 | 1.082 | 36.71 | 0.06162 | 3.712 |

ANSTO Raw Data (pt 8)

| museum identifier |  | mg/kg | Na | Nb | Nd | Ni | Os |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration | 229 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 9.241 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 118.4 | 2.934 | 283.8 | 0.2369 |
| G33033 | PYR002 | Concentration | 168 |  | 13.38 | 559.3 |  |
|  |  | Uncertainty | 6.239 |  | 1.163 | 90.74 |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 204.8 | 0.07289 | 241.4 | 0.3725 |
| G9699 | PYR003 | Concentration | 253.6 |  |  | 2943 |  |
|  |  | Uncertainty | 11.62 |  |  | 168.9 |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 390.1 | 9.207 | 334 | 0.7934 |
| G6876 | PYR004 | Concentration | 8.771 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.586 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 35.4 | 2.511 | 77.16 | 0.2197 |
| G32429 | PYR006 | Concentration | 66.57 |  | 3.8 |  |  |
|  |  | Uncertainty | 2.704 |  | 0.6576 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 59.46 | 2.577 | 217.2 | 0.2215 |
| G32428 | PYR007 | Concentration | 9.34 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 1.388 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 159 | 2.767 | 643 | 0.2268 |
| G32426 | PYR009 | Concentration | 5.373 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.4802 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 65.5 | 2.682 | 140.1 | 0.2203 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 12.89 | 421.6 | 2.777 | 3808 | 0.2293 |
| G32424 | PYR011 | Concentration | 9.117 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 1.875 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 187.9 | 2.777 | 887 | 0.2292 |
| G32423 | PYR012 | Concentration | 12.36 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.7965 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 102.1 | 2.648 | 242.6 | 0.2252 |
| G32422 | PYR013 | Concentration | 6.42 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.6674 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 122.3 | 2.803 | 168.1 | 0.2332 |
| G32421 | PYR014 | Concentration | 4.633 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.4479 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 42.4 | 2.656 | 94.8 | 0.2222 |
| G32420 | PYR015 | Concentration | 23.72 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 1.487 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 78.01 | 2.258 | 150.5 | 0.1987 |
| G32419 | PYR016 | Concentration | 9.518 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.6882 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 85.49 | 2.347 | 266 | 0.207 |
| G32418 | PYR017 | Concentration | 14.4 |  | 51.14 |  |  |
|  |  | Uncertainty | 2.68 |  | 12.77 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 261.4 | 0.1488 | 323.7 | 0.2612 |
| G32417 | PYR018 | Concentration | 86.02 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 8.352 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.03348 | 788.1 | 2.786 | 6482 | 0.2418 |
| G32416 | PYR019 | Concentration | 8.397 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.6105 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 91.63 | 2.257 | 191.2 | 0.1929 |
| G32415 | PYR020 | Concentration | 7.445 |  | 5.411 | 260 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.5918 |  | 1.59 | 34.23 |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 90.95 | 0.0416 | 82.74 | 0.2469 |
| G32414 | PYR021 | Concentration | 23.93 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 2.098 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.01572 | 192.4 | 2.321 | 1547 | 0.2025 |
| G32413 | PYR022 | Concentration | 6.631 |  |  | 267 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.5939 |  |  | 29.59 |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 76.56 | 2.195 | 70.88 | 0.1871 |
| G32412 | PYR023 | Concentration | 4.327 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.4721 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 54.6 | 2.491 | 108.1 | 0.2132 |
| G32411 | PYR024 | Concentration | 223.2 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 8.033 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 131.3 | 2.129 | 292.6 | 0.1818 |
| G32410 | PYR025 | Concentration | 24.46 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 1.994 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 207.2 | 2.162 | 1054 | 0.1868 |
| G32409 | PYR026 | Concentration | 61.85 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 2.559 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.02513 | 89.72 | 2.655 | 177.9 | 0.2338 |
| G32407 | PYR028 | Concentration | 25.04 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 2.126 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 217 | 2.488 | 1356 | 0.2187 |
| G32406 | PYR029 | Concentration | 13.28 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.7697 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 78.67 | 3.034 | 126.5 | 0.2621 |
| G29982 | PYR031 | Concentration | 53.23 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 2.145 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.03507 | 98.33 | 2.433 | 137.6 | 0.2124 |
| G18915 | PYR032 | Concentration | 166.4 |  |  | 592.5 |  |
|  |  | Uncertainty | 7.209 |  |  | 41.99 |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 216.7 | 11.75 | 91.56 | 0.9792 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 388.7 | 6.853 | 847.7 | 0.5754 |
| G24566 | PYR036 | Concentration | 11.63 |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 1.815 |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0 | 96.22 | 2.026 | 401.2 | 0.1787 |

ANSTO Raw Data (pt 9)

| museum identifier |  | mg/kg | Pd | Pr | Pt | Rb | Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration |  |  |  | 109.1 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 5.922 |  |
|  |  | L.O.D. | 4050 | 4.775 | 4.872 | 9.32 | 0.1124 |
| G33033 | PYR002 | Concentration |  |  |  | 32.25 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 6.992 |  |
|  |  | L.O.D. | 33.27 | 4.457 | 5.067 | 13.91 | 0.1208 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 21.72 | 6.105 | 12.78 | 61.33 | 0.2996 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2.1 | 1.473 | 3.799 | 15.89 | 0.09012 |
| G32429 | PYR006 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 4.14 | 2.759 | 3.638 | 15.6 | 0.08621 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 16.7 | 27.47 | 11.87 | 14.12 | 0.1708 |
| G32426 | PYR009 | Concentration |  |  |  | 71.64 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 4.976 |  |
|  |  | L.O.D. | 8.639 | 11.39 | 11.18 | 8.823 | 0.1619 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  |  | 68.83 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 5.273 |  |
|  |  | L.O.D. | 35.29 | 1.289 | 2.748 | 9.337 | 0.06397 |
| G32424 | PYR011 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 12.49 | 1.693 | 3.439 | 15.47 | 0.08032 |
| G32423 | PYR012 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 17.79 | 2.229 | 3.811 | 15.39 | 0.08963 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 10.09 | 10.32 | 10.09 | 16.36 | 0.1526 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  |  |  | 75.21 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 5.217 |  |
|  |  | L.O.D. | 2.664 | 1.007 | 2.815 | 9.054 | 0.06591 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3.795 | 1.271 | 2.713 | 14.11 | 0.06368 |
| G32419 | PYR016 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 6.908 | 3.426 | 5.29 | 14.62 | 0.0876 |
| G32418 | PYR017 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 19.72 | 4.566 | 14.41 | 17.26 | 0.2061 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  |  |  | 80.84 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 5.87 |  |
|  |  | L.O.D. | 22.24 | 1.663 | 2.188 | 10.03 | 0.05221 |
| G32416 | PYR019 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 5.784 | 1.917 | 3.844 | 12.73 | 0.09033 |
| G32415 | PYR020 | Concentration |  |  |  |  | 0.1221 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 0.02934 |
|  |  | L.O.D. | 6.353 | 1.389 | 3.447 | 17.6 | 0.08324 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 15.98 | 0.7694 | 1.694 | 14.29 | 0.04009 |
| G32413 | PYR022 | Concentration |  |  |  | 63.16 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 4.396 |  |
|  |  | L.O.D. | 7.024 | 1.001 | 2.335 | 7.654 | 0.05485 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3.713 | 4.13 | 7.045 | 15.56 | 0.111 |
| G32411 | PYR024 | Concentration |  |  |  | 67 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 4.35 |  |
|  |  | L.O.D. | 13.53 | 3.966 | 5.328 | 7.445 | 0.09234 |
| G32410 | PYR025 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 24.82 | 1.241 | 2.571 | 13.19 | 0.06005 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 5.678 | 1.522 | 2.198 | 16.34 | 0.05164 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 25.51 | 1.275 | 3.158 | 15.12 | 0.07417 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 5.755 | 4.346 | 7.929 | 20.43 | 0.1272 |
| G29982 | PYR031 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 8.517 | 0.7458 | 1.887 | 14.8 | 0.04471 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 7.816 | 4.988 | 6.958 | 75.96 | 0.1498 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 21.46 | 2.359 | 4.332 | 39.7 | 0.1009 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  |  |  | 58.85 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 4.243 |  |
|  |  | L.O.D. | 7.36 | 0.7555 | 2.333 | 7.465 | 0.05516 |

ANSTO Raw Data (pt 10)

| museum identifier |  | mg/kg | Rh | Ru | Sb | Sc | Se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration |  |  | 34.24 | 0.5821 | 41.18 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 1.202 | 0.02281 | 1.471 |
|  |  | L.O.D. | 3.613 | 1.345 | 0.06218 | 0.006126 | 1.436 |
| G33033 | PYR002 | Concentration |  |  | 0.9774 | 0.9004 | 23.88 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.06412 | 0.03386 | 1.033 |
|  |  | L.O.D. | 7.24 | 28.79 | 0.1074 | 0.009828 | 2.191 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  |  | 4.14 | 0.1952 | 71.74 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.3289 | 0.0283 | 2.727 |
|  |  | L.O.D. | 2.647 | 4.583 | 0.5197 | 0.02317 | 5.136 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  |  |  | 4.531 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 0.5305 |
|  |  | L.O.D. | 0.2734 | 1.425 | 0.07529 | 0.02757 | 1.549 |
| G32429 | PYR006 | Concentration |  |  |  | 0.1387 | 28.61 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 0.02452 | 1.048 |
|  |  | L.O.D. | 0.2565 | 1.39 | 0.06633 | 0.006354 | 1.527 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  |  | 36.58 |  | 2.929 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 1.338 |  | 0.3095 |
|  |  | L.O.D. | 0.6435 | 1.321 | 0.2545 | 0.02183 | 1.379 |
| G32426 | PYR009 | Concentration |  |  | 19.95 |  | 2.487 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 1.681 |  | 0.2878 |
|  |  | L.O.D. | 0.4161 | 1.294 | 0.05468 | 0.02325 | 1.35 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3.464 | 1.37 | 0.06197 | 0.02636 | 1.387 |
| G32424 | PYR011 | Concentration |  |  | 67.29 | 0.1206 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 2.369 | 0.009326 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.9712 | 1.336 | 0.1723 | 0.006056 | 1.493 |
| G32423 | PYR012 | Concentration |  |  | 34.49 | 0.686 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 1.212 | 0.04272 |  |
|  |  | L.O.D. | 4.361 | 1.319 | 0.1841 | 0.005998 | 1.47 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  | 28.86 |  | 6.308 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 1.049 |  | 0.4727 |
|  |  | L.O.D. | 1.374 | 1.383 | 0.2293 | 0.02635 | 1.474 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  |  | 0.3578 |  | 16.54 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.05073 |  | 0.6449 |
|  |  | L.O.D. | 0.2812 | 1.327 | 0.06499 | 0.02496 | 1.42 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  |  |  | 0.1296 | 2.015 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 0.009816 | 0.36 |
|  |  | L.O.D. | 0.2096 | 1.29 | 0.06106 | 0.0059 | 1.413 |
| G32419 | PYR016 | Concentration |  |  | 1.003 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.08796 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2582 | 1.356 | 0.06268 | 0.003926 | 1.038 |
| G32418 | PYR017 | Concentration |  |  | 12.07 | 0.172 | 45.59 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.7466 | 0.0309 | 1.782 |
|  |  | L.O.D. | 1.06 | 1.461 | 0.1909 | 0.006709 | 1.577 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  |  | 0.6135 | 0.5271 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.04214 | 0.02096 |  |
|  |  | L.O.D. | 9.408 | 0.7857 | 0.1365 | 0.007007 | 1.628 |
| G32416 | PYR019 | Concentration |  |  | 2.178 | 0.1164 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.08829 | 0.01377 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.5533 | 22.1 | 0.05148 | 0.005383 | 0.7609 |
| G32415 | PYR020 | Concentration |  | 210.3 |  | 0.1234 | 6.064 |
|  |  | Uncertainty |  | 14.64 |  | 0.01538 | 0.3005 |
|  |  | L.O.D. | 0.5552 | 19.58 | 0.06929 | 0.007326 | 1.694 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  |  | 0.4443 | 0.2864 | 15.04 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.05248 | 0.01342 | 0.5952 |
|  |  | L.O.D. | 3.733 | 1.301 | 0.1102 | 0.005949 | 1.42 |
| G32413 | PYR022 | Concentration |  |  | 0.2779 | 0.2057 | 36.89 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.03857 | 0.01159 | 1.319 |
|  |  | L.O.D. | 0.5581 | 1.152 | 0.1457 | 0.005288 | 1.268 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  |  | 30.41 |  | 7.661 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 1.069 |  | 0.3964 |
|  |  | L.O.D. | 0.3031 | 1.335 | 0.2213 | 0.005393 | 1.447 |
| G32411 | PYR024 | Concentration |  |  | 12.87 | 0.3112 | 6.87 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.457 | 0.0624 | 0.3441 |
|  |  | L.O.D. | 2.357 | 0.4583 | 0.1511 | 0.005215 | 1.221 |
| G32410 | PYR025 | Concentration |  |  | 1.634 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.06703 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 4.769 | 0.378 | 0.05116 | 0.02241 | 1.243 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  |  | 4.68 | 0.05966 | 10.82 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.1692 | 0.02112 | 0.4834 |
|  |  | L.O.D. | 0.8672 | 1.497 | 0.08342 | 0.00694 | 1.647 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 4.684 | 1.429 | 0.1778 | 0.02619 | 1.503 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  |  | 0.9091 |  | 33.02 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.08861 |  | 1.184 |
|  |  | L.O.D. | 0.6592 | 1.668 | 0.07677 | 0.0283 | 1.8 |
| G29982 | PYR031 | Concentration |  |  | 0.2111 | 0.2209 | 1.729 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.03137 | 0.01244 | 0.3159 |
|  |  | L.O.D. | 2.624 | 1.347 | 0.1198 | 0.006178 | 1.47 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  |  |  | 42.17 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 1.868 |
|  |  | L.O.D. | 2.166 | 5.339 | 0.2525 | 0.1213 | 5.828 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  | 3.169 |  | 8.606 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.1312 |  | 0.7773 |
|  |  | L.O.D. | 4.47 | 3.348 | 0.1442 | 0.06525 | 3.505 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  |  | 0.2751 |  | 13.65 |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.03804 |  | 0.5424 |
|  |  | L.O.D. | 1.302 | 1.17 | 0.1436 | 0.02757 | 1.293 |

ANSTO Raw Data (pt 11)

| museum identifier |  | mg/kg | Si | Sm | Sn | Sr | Ta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration |  | 0.1671 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.03092 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 208200 | 0.02835 | 31.96 | 4.078 | 0.2249 |
| G33033 | PYR002 | Concentration |  | 2.391 |  |  | 5.031 |
|  |  | Uncertainty |  | 0.09631 |  |  | 0.3578 |
|  |  | L.O.D. |  | 0.02873 | 59.19 | 20.57 | 0.1863 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.06717 | 82.85 | 31.97 | 0.7825 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 87070 | 0.01977 | 16.49 | 5.583 | 0.2421 |
| G32429 | PYR006 | Concentration |  | 0.3737 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.02327 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 167400 | 0.01922 | 29.18 | 9.818 | 0.237 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.1306 | 51.39 | 66.24 | 0.2151 |
| G32426 | PYR009 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 137000 | 0.128 | 51.87 | 19.26 | 0.2101 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  | 0.0254 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.003847 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.01465 | 173.4 | 154.2 | 0.2233 |
| G32424 | PYR011 | Concentration |  | 0.1528 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.007376 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.01828 | 112.3 | 50.14 | 0.2246 |
| G32423 | PYR012 | Concentration |  | 0.4312 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.02041 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 188800 | 0.02066 | 33.94 | 9.62 | 0.2213 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  | 290.9 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 12.86 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 231600 | 0.1173 | 48.96 | 22.78 | 0.2303 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 94390 | 0.01497 | 18.04 | 5.27 | 0.2211 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 135500 | 0.01439 | 23.36 | 7.984 | 0.2197 |
| G32419 | PYR016 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 232700 | 0.04069 | 50.22 | 18.06 | 0.2313 |
| G32418 | PYR017 | Concentration |  | 0.5046 | 148.2 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.07581 | 19.74 |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.1149 | 66.55 | 34.25 | 0.2471 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  | 0.3638 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.03086 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.01156 | 179.6 | 177.5 | 0.2612 |
| G32416 | PYR019 | Concentration |  | 0.05814 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.005705 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 132000 | 0.02083 | 30.1 | 10.2 | 0.199 |
| G32415 | PYR020 | Concentration |  | 0.8919 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.0328 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 104900 | 0.0189 | 22.73 | 6.383 | 0.1992 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  | 0.01266 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.002245 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.008718 | 150.2 | 88.51 | 0.2218 |
| G32413 | PYR022 | Concentration |  | 0.03714 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.003549 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 130900 | 0.0127 | 18.66 | 6.724 | 0.1961 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 85790 | 0.04694 | 22.81 | 8.065 | 0.2248 |
| G32411 | PYR024 | Concentration |  | 0.06635 |  | 175.4 |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.007866 |  | 6.82 |  |
|  |  | L.O.D. | 220400 | 0.02948 | 35.21 | 10.82 | 0.1936 |
| G32410 | PYR025 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.01355 | 138.9 | 47.45 | 0.1989 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  | 0.01796 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.002931 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 130900 | 0.0113 | 20.25 | 6.811 | 0.2584 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.01639 | 162.5 | 58.97 | 0.2397 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  | 0.07399 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.04824 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 113600 | 0.05033 | 28.45 | 10.28 | 0.2824 |
| G29982 | PYR031 | Concentration |  | 0.2413 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.009063 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 161700 | 0.01009 | 23.07 | 7.948 | 0.2283 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 171700 | 0.03694 | 58.32 | 7.179 | 0.8894 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. |  | 0.02216 | 139.2 | 37.22 | 0.5344 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 247000 | 0.01249 | 48.56 | 18.99 | 0.1995 |

ANSTO Raw Data (pt 12)

| museum identifier |  | mg/kg | Tb | Te | Th | Ti | Tm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration |  |  | 0.5841 | 282.2 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.08403 | 11.75 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1163 | 5.294 | 0.1874 | 20.63 | 0.4076 |
| G33033 | PYR002 | Concentration | 0.377 |  | 8.009 | 2267 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.02938 |  | 0.2908 | 80.98 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1711 | 3.553 | 0.2778 | 35.37 | 0.7235 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.3961 | 13.74 | 0.6236 | 65.21 | 1.127 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1255 | 4.231 | 0.189 | 4.758 | 0.1565 |
| G32429 | PYR006 | Concentration |  |  |  | 27.42 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 2.213 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1226 | 4.364 | 0.08826 | 7.471 | 0.4278 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  |  |  |  | 42.75 |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  | 5.719 |
|  |  | L.O.D. | 0.1145 | 5.053 | 0.1836 | 35.4 | 0.3888 |
| G32426 | PYR009 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1113 | 4.938 | 0.1775 | 16.95 | 0.2245 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1168 | 5.034 | 0.1854 | 100.5 | 0.4022 |
| G32424 | PYR011 | Concentration |  |  | 0.7539 | 45.18 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.0542 | 3.943 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1198 | 5.053 | 0.1867 | 13.81 | 0.4056 |
| G32423 | PYR012 | Concentration |  |  | 0.3826 | 967 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.04775 | 35.33 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.051 | 4.899 | 0.1826 | 21.32 | 0.4006 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1208 | 5.042 | 0.1906 | 18.83 | 0.4167 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1148 | 4.706 | 0.1804 | 5.277 | 0.3991 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  |  |  | 10.73 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 2.067 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1143 | 3.754 | 0.1714 | 7.757 | 0.3976 |
| G32419 | PYR016 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1197 | 2.451 | 0.1793 | 13.83 | 0.1656 |
| G32418 | PYR017 | Concentration |  |  | 0.8265 | 50.99 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.05927 | 4.751 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.0562 | 0.9611 | 0.2029 | 17.06 | 0.4469 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1359 | 4.721 | 0.1367 | 101.1 | 0.4719 |
| G32416 | PYR019 | Concentration |  |  | 0.2804 | 123.5 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.04093 | 5.391 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1037 | 3.859 | 0.1587 | 9.765 | 0.3609 |
| G32415 | PYR020 | Concentration | 0.1896 |  | 3.987 | 1272 |  |
|  |  | Uncertainty | 0.03477 |  | 0.1565 | 44.97 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1366 | 4.591 | 0.2069 | 9.214 | 0.2183 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1142 | 3.885 | 0.1725 | 41.41 | 0.4009 |
| G32413 | PYR022 | Concentration |  |  | 0.2432 | 70.26 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.03972 | 3.445 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.101 | 3.66 | 0.1552 | 10.68 | 0.1189 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  |  |  | 8.652 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 1.683 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1171 | 4.32 | 0.06725 | 6.393 | 0.4066 |
| G32411 | PYR024 | Concentration |  |  | 0.2208 | 118.6 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.03879 | 6.862 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1002 | 3.6 | 0.1522 | 21.99 | 0.05228 |
| G32410 | PYR025 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1032 | 3.69 | 0.1574 | 47.54 | 0.3418 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1336 | 4.399 | 0.2005 | 12.19 | 0.4677 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1255 | 4.209 | 0.1891 | 50.15 | 0.4341 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  |  |  | 55.31 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  | 3.065 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1459 | 5.163 | 0.2223 | 8.287 | 0.2158 |
| G29982 | PYR031 | Concentration |  |  | 0.8228 | 223.6 |  |
|  |  | Uncertainty |  |  | 0.05406 | 9.288 |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1179 | 4.104 | 0.1788 | 15.13 | 0.4149 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.3002 | 18.59 | 0.7409 | 26.35 | 1.46 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1506 | 11.95 | 0.4591 | 52.24 | 0.5683 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.103 | 3.361 | 0.1543 | 12.04 | 0.3607 |

ANSTO Raw Data (pt 13)

| museum identifier |  | mg/kg | U | V | W | Y | Yb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration | 0.7317 | 15.57 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.0679 | 0.56 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2378 | 0.127 | 1.053 | 562.2 | 0.2516 |
| G33033 | PYR002 | Concentration | 2.587 | 8.401 | 2.334 |  | 1.303 |
|  |  | Uncertainty | 0.1341 | 0.4683 | 0.1753 |  | 0.06719 |
|  |  | L.O.D. | 0.4226 | 0.2516 | 0.9415 | 1057 | 0.2704 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  | 1.851 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.07395 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.867 | 0.1191 | 1.717 | 1496 | 0.7518 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  | 0.02955 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.005893 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.231 | 0.009789 | 0.2103 | 268.3 | 0.2406 |
| G32429 | PYR006 | Concentration |  | 0.5559 | 3.895 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.02585 | 0.1838 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2028 | 0.01583 | 0.6236 | 533.2 | 0.1274 |
| G32428 | PYR007 | Concentration |  | 1.369 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.05288 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.346 | 0.05571 | 3.741 | 3109 | 0.2238 |
| G32426 | PYR009 | Concentration |  | 1.633 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.06026 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.4062 | 0.02271 | 1.831 | 960.1 | 0.2389 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.4586 | 0.3591 | 0.5932 | 11050 | 0.1811 |
| G32424 | PYR011 | Concentration |  | 0.2731 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.02327 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1734 | 0.04906 | 0.3273 | 2505 | 0.06753 |
| G32423 | PYR012 | Concentration |  | 7.949 | 8.713 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.3033 | 0.3366 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2654 | 0.1329 | 0.6951 | 610.8 | 0.2445 |
| G32422 | PYR013 | Concentration |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.475 | 0.05071 | 1.664 | 1117 | 0.2546 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  | 0.03374 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.007691 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1489 | 0.01064 | 0.5768 | 290.2 | 0.1903 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  | 0.4798 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.02766 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1743 | 0.01555 | 0.5622 | 411.5 | 0.177 |
| G32419 | PYR016 | Concentration |  | 0.4469 | 1.171 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.02624 | 0.2522 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.3985 | 0.02494 | 0.9821 | 920.3 | 0.2157 |
| G32418 | PYR017 | Concentration | 10.13 | 47.01 | 1520 |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.6282 | 1.648 | 54.1 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.8242 | 0.03109 | 2.006 | 1847 | 0.1929 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  | 1.924 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.1397 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.3848 | 0.3506 | 0.4352 | 22200 | 0.09077 |
| G32416 | PYR019 | Concentration |  | 1.863 | 7.098 |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.07128 | 0.2761 |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2254 | 0.02487 | 0.652 | 516.1 | 0.2147 |
| G32415 | PYR020 | Concentration | 1.974 | 0.8543 |  |  | 0.7628 |
|  |  | Uncertainty | 0.1185 | 0.0362 |  |  | 0.05031 |
|  |  | L.O.D. | 0.2121 | 0.02139 | 0.2386 | 393 | 0.2047 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  | 0.7565 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.04185 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2885 | 0.09448 | 0.3404 | 3954 | 0.1197 |
| G32413 | PYR022 | Concentration |  | 2.442 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.09015 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1446 | 0.03828 | 0.4968 | 349.6 | 0.06181 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  | 0.2064 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.01368 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1635 | 0.0147 | 0.9312 | 427 | 0.2427 |
| G32411 | PYR024 | Concentration | 0.8498 | 6.191 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty | 0.07099 | 0.3258 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.2427 | 0.1164 | 0.7999 | 611 | 0.1599 |
| G32410 | PYR025 | Concentration |  | 2.139 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.08381 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.4273 | 0.1008 | 0.51 | 4034 | 0.1724 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  | 0.4761 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.02905 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.162 | 0.02853 | 0.4402 | 337.2 | 0.1557 |
| G32407 | PYR028 | Concentration |  | 2.313 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.09 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.5201 | 0.1025 | 0.5743 | 2432 | 0.2041 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  | 0.2921 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.02223 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.4774 | 0.02349 | 1.066 | 511.5 | 0.3017 |
| G29982 | PYR031 | Concentration |  | 2.7 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.1296 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.1011 | 0.07624 | 0.4134 | 387.6 | 0.09562 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  | 0.07515 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.01414 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1.156 | 0.04839 | 1.255 | 327.4 | 0.4603 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  | 25.43 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.963 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.7029 | 0.1167 | 0.8669 | 1640 | 0.2907 |
| G24566 | PYR036 | Concentration |  | 0.7427 |  |  |  |
|  |  | Uncertainty |  | 0.05004 |  |  |  |
|  |  | L.O.D. | 0.06995 | 0.03511 | 0.4498 | 925.2 | 0.1602 |

ANSTO Raw Data (pt 14)

| museum identifier |  | mg/kg | Zn | Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G30955 | PYR001 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 26560 | 211.2 |
| G33033 | PYR002 | Concentration | 33.3 |  |
|  |  | Uncertainty | 5.144 |  |
|  |  | L.O.D. | 5.868 | 314 |
| G9699 | PYR003 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 5502 | 709.2 |
| G6876 | PYR004 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 1892 | 231.7 |
| G32429 | PYR006 | Concentration | 102.4 |  |
|  |  | Uncertainty | 4.927 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.853 | 225.1 |
| G32428 | PYR007 | Concentration | 1168 |  |
|  |  | Uncertainty | 41.19 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.48 | 199.9 |
| G32426 | PYR009 | Concentration | 14.57 |  |
|  |  | Uncertainty | 2.899 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.408 | 198.5 |
| G32425 | PYR010 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 21630 | 216.6 |
| G32424 | PYR011 | Concentration | 979.2 |  |
|  |  | Uncertainty | 34.54 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.636 | 207.9 |
| G32423 | PYR012 | Concentration | 16.58 |  |
|  |  | Uncertainty | 3.057 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.6 | 208.1 |
| G32422 | PYR013 | Concentration | 579.4 |  |
|  |  | Uncertainty | 20.68 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.717 | 218.3 |
| G32421 | PYR014 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 13.78 | 213.7 |
| G32420 | PYR015 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2243 | 210.6 |
| G32419 | PYR016 | Concentration | 355.2 |  |
|  |  | Uncertainty | 13.24 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.773 | 217.8 |
| G32418 | PYR017 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 14.49 | 130.2 |
| G32417 | PYR018 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 38130 | 249 |
| G32416 | PYR019 | Concentration | 15.61 |  |
|  |  | Uncertainty | 2.817 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.256 | 191.4 |
| G32415 | PYR020 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2929 | 168.1 |
| G32414 | PYR021 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 8.102 | 211.4 |
| G32413 | PYR022 | Concentration | 33.14 |  |
|  |  | Uncertainty | 3.085 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.196 | 187.2 |
| G32412 | PYR023 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 2023 | 211.6 |
| G32411 | PYR024 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 12.01 | 181.7 |
| G32410 | PYR025 | Concentration | 90.61 |  |
|  |  | Uncertainty | 4.262 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.245 | 188.9 |
| G32409 | PYR026 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 4277 | 245.2 |
| G32407 | PYR028 | Concentration | 6253 |  |
|  |  | Uncertainty | 219.8 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.924 | 229.9 |
| G32406 | PYR029 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 3474 | 266.7 |
| G29982 | PYR031 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 13010 | 90.17 |
| G18915 | PYR032 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 7407 | 36.35 |
| G11641 | PYR035 | Concentration |  |  |
|  |  | Uncertainty |  |  |
|  |  | L.O.D. | 43.06 | 519.9 |
| G24566 | PYR036 | Concentration | 281.4 |  |
|  |  | Uncertainty | 10.49 |  |
|  |  | L.O.D. | 3.259 | 189.9 |