Major- and trace-element composition of REE-rich turkestanite from peralkaline granites of the Morro Redondo Complex, Graciosa Province, South Brazil

Frederico Castro Jobim Vilalva* and Silvio Roberto Farias Vlach

Departamento de Mineralogia e Geotectônica, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562, Cidade Universitária, 05508-080, São Paulo, SP, Brazil

| Sample | MR-02A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MR-2(2) |  |  |  | MR-140 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crystal | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
| Analysis | 1, int | 2, core | 3, core | 4, int | 5, int | 6, core | 7, int | 8, int | 9, int | 10, rim | 11, core | 12, int |  | 1, core | 2, rim | 3, core |  | 1, int | 2, core | 1, int | 2, core | 1, rim | 2, rim | 3, rim | 4, rim |
| SiO2 | 50.52 | 51.90 | 51.51 | 52.00 | 51.81 | 51.90 | 52.54 | 50.69 | 51.65 | 52.44 | 52.94 | 52.64 |  | 50.48 | 51.39 | 51.99 |  | 54.19 | 55.00 | 53.67 | 55.23 | 52.59 | 55.27 | 53.56 | 54.64 |
| ThO2 | 20.51 | 20.99 | 22.00 | 19.95 | 19.94 | 20.15 | 20.27 | 19.26 | 20.53 | 21.49 | 20.30 | 21.74 |  | 20.77 | 20.96 | 20.91 |  | 21.06 | 20.94 | 20.93 | 20.60 | 20.91 | 20.35 | 22.38 | 20.95 |
| UO2 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.63 | 1.24 | 0.52 | 0.49 |  | 0.32 | 0.31 | 0.41 |  | 0.77 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 1.13 | 1.05 | 0.88 | 0.49 |
| Al2O3 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | b.d.l. | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |  | 0.16 | 0.11 | 0.13 |  | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| La2O3 | 0.58 | 0.59 | 0.90 | 0.82 | 0.66 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.67 | 1.03 | 1.11 | 0.98 |  | 0.89 | 0.85 | 0.51 |  | 0.86 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.86 | 0.79 | 0.71 | 0.76 |
| Ce2O3 | 2.46 | 2.35 | 2.50 | 2.79 | 3.19 | 2.57 | 3.06 | 3.43 | 2.66 | 2.41 | 3.74 | 2.92 |  | 6.80 | 6.01 | 5.80 |  | 2.80 | 2.66 | 2.86 | 3.17 | 2.50 | 2.43 | 2.98 | 2.80 |
| Pr2O3 | 0.50 | 0.58 | 0.47 | 0.69 | 0.26 | 0.58 | 0.24 | 0.08 | 0.21 | 0.44 | 0.38 | 0.30 |  | 0.37 | 0.52 | 0.65 |  | 0.55 | 0.34 | 0.23 | 0.58 | 0.40 | 0.29 | 0.16 | 0.79 |
| Nd2O3 | 1.65 | 1.98 | 1.37 | 1.60 | 1.38 | 1.86 | 2.00 | 1.71 | 1.29 | 1.23 | 2.01 | 2.57 |  | 1.67 | 1.28 | 1.13 |  | 2.05 | 1.82 | 1.42 | 1.60 | 0.96 | 1.50 | 1.74 | 2.14 |
| Sm2O3 | b.d.l. | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.47 |  | 0.19 | 0.34 | 0.36 |  | 0.36 | 0.58 | 0.42 | 0.51 | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.41 |
| Gd2O3 | 0.30 | 0.45 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | b.d.l. | b.d.l. | 0.30 | b.d.l. | 0.16 | b.d.l. | 0.08 |  | 0.12 | 0.10 | 0.22 |  | 0.25 | 0.11 | b.d.l. | 0.11 | b.d.l. | 0.32 | 0.24 | 0.23 |
| Y2O3 | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.22 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0.14 |  | 0.99 | 0.76 | 0.82 |  | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.24 |
| Fe2O3 | 1.78 | 0.43 | 0.24 | 1.44 | 1.25 | 1.20 | 0.79 | 1.19 | 1.15 | 0.13 | 1.12 | 0.58 |  | 0.35 | 0.15 | b.d.l. |  | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | b.d.l. | 0.09 | 0.39 |
| CaO | 10.01 | 8.93 | 9.09 | 7.72 | 7.82 | 7.13 | 7.71 | 8.21 | 8.42 | 7.75 | 7.62 | 7.27 |  | 8.43 | 5.37 | 6.71 |  | 6.37 | 7.70 | 6.21 | 6.98 | 7.36 | 7.31 | 6.07 | 7.02 |
| PbO | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.21 |  | 1.17 | 1.04 | 0.93 |  | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.34 | 0.41 |
| Na2O | 1.76 | 1.70 | 1.73 | 1.64 | 1.68 | 1.65 | 1.95 | 1.69 | 1.78 | 1.72 | 1.92 | 1.71 |  | 1.15 | 1.08 | 1.01 |  | 2.85 | 2.78 | 2.57 | 2.57 | 2.93 | 2.48 | 2.88 | 2.81 |
| K2O | 2.09 | 2.29 | 2.34 | 2.27 | 2.39 | 2.31 | 2.45 | 2.29 | 2.22 | 2.38 | 2.44 | 2.23 |  | 0.97 | 1.05 | 1.06 |  | 2.94 | 3.13 | 3.15 | 3.05 | 2.91 | 2.98 | 2.96 | 3.04 |
| Total | 93.40 | 93.30 | 93.38 | 92.09 | 91.72 | 91.64 | 93.07 | 91.09 | 91.94 | 93.28 | 94.70 | 94.39 |  | 94.83 | 91.32 | 92.64 |  | 95.90 | 97.24 | 93.61 | 96.36 | 93.49 | 95.82 | 95.46 | 97.17 |
| Structural formulae based on (Si + Al) = 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 7.983 | 7.989 | 7.991 | 7.991 | 7.992 | 7.995 | 8.000 | 7.990 | 7.993 | 7.980 | 7.994 | 7.991 |  | 7.969 | 7.980 | 7.977 |  | 7.983 | 7.985 | 7.985 | 7.990 | 7.987 | 7.985 | 7.990 | 7.987 |
| Al | 0.017 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.000 | 0.010 | 0.007 | 0.020 | 0.006 | 0.009 |  | 0.031 | 0.020 | 0.023 |  | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.010 | 0.013 |
| sum T | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Th | 0.738 | 0.735 | 0.776 | 0.698 | 0.700 | 0.706 | 0.702 | 0.691 | 0.723 | 0.744 | 0.697 | 0.751 |  | 0.746 | 0.741 | 0.730 |  | 0.706 | 0.692 | 0.709 | 0.678 | 0.723 | 0.669 | 0.760 | 0.697 |
| U | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.025 | 0.022 | 0.020 | 0.022 | 0.042 | 0.017 | 0.017 |  | 0.011 | 0.011 | 0.014 |  | 0.025 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.038 | 0.034 | 0.029 | 0.016 |
| Fe3+ | 0.212 | 0.050 | 0.028 | 0.166 | 0.145 | 0.139 | 0.091 | 0.142 | 0.134 | 0.015 | 0.127 | 0.066 |  | 0.042 | 0.018 | 0.000 |  | 0.020 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.000 | 0.011 | 0.042 |
| Pb | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.009 |  | 0.050 | 0.043 | 0.038 |  | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.016 | 0.014 | 0.016 |
| Y | 0.026 | 0.005 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.018 | 0.011 | 0.020 | 0.005 | 0.011 |  | 0.083 | 0.063 | 0.067 |  | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.013 | 0.019 |
| REE | 0.000 | 0.182 | 0.155 | 0.104 | 0.122 | 0.111 | 0.168 | 0.120 | 0.099 | 0.169 | 0.142 | 0.146 |  | 0.068 | 0.124 | 0.150 |  | 0.217 | 0.243 | 0.223 | 0.267 | 0.207 | 0.266 | 0.174 | 0.210 |
| sum A | 1.007 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| REE | 0.314 | 0.160 | 0.156 | 0.243 | 0.213 | 0.234 | 0.184 | 0.261 | 0.189 | 0.136 | 0.268 | 0.256 |  | 0.509 | 0.389 | 0.333 |  | 0.149 | 0.083 | 0.080 | 0.082 | 0.072 | 0.030 | 0.154 | 0.166 |
| Ca | 1.695 | 1.472 | 1.511 | 1.271 | 1.292 | 1.176 | 1.258 | 1.387 | 1.396 | 1.264 | 1.233 | 1.182 |  | 1.426 | 0.894 | 1.103 |  | 1.005 | 1.198 | 0.989 | 1.082 | 1.198 | 1.132 | 0.969 | 1.099 |
| Na | 0.000 | 0.368 | 0.333 | 0.486 | 0.494 | 0.492 | 0.557 | 0.352 | 0.415 | 0.509 | 0.499 | 0.504 |  | 0.064 | 0.324 | 0.300 |  | 0.815 | 0.719 | 0.741 | 0.721 | 0.730 | 0.694 | 0.832 | 0.735 |
| sum B | 2.009 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.902 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.909 | 2.000 | 1.942 |  | 2.000 | 1.607 | 1.736 |  | 1.968 | 2.000 | 1.810 | 1.885 | 2.000 | 1.857 | 1.955 | 2.000 |
| Na | 0.540 | 0.140 | 0.188 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.019 | 0.166 | 0.118 | 0.000 | 0.063 | 0.000 |  | 0.287 | 0.000 | 0.000 |  | 0.000 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.060 |
| K | 0.422 | 0.449 | 0.463 | 0.445 | 0.470 | 0.454 | 0.476 | 0.460 | 0.438 | 0.462 | 0.470 | 0.433 |  | 0.195 | 0.209 | 0.207 |  | 0.553 | 0.579 | 0.598 | 0.563 | 0.564 | 0.550 | 0.564 | 0.567 |
| sum C | 0.961 | 0.589 | 0.651 | 0.446 | 0.478 | 0.454 | 0.496 | 0.626 | 0.556 | 0.462 | 0.533 | 0.433 |  | 0.482 | 0.209 | 0.207 |  | 0.553 | 0.643 | 0.598 | 0.563 | 0.697 | 0.550 | 0.564 | 0.627 |

Supplementary Table 1

b.d.l.: below detection limit