TABLE 4S. The composition of PGM of Pd-Pt-Sn-As-Sb-Te (wt.%) from the low-sulphide horizon of the Noril'sk 1 intrusion.

| No | Sample | Fe | Ni | Au | Pt | Pd |  | Ru | Rh | Sn | Pb | Bi | Sb | Te | As | S | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MR20_1-2 |  |  |  | 29.72 | 43.29 |  |  |  | 16.05 |  |  |  | 5.15 | 3.58 |  | 97.79 |
| 2 | MR20_3-3 |  |  | 1.64 | 18.01 | 55.29 |  |  |  | 24.85 |  |  |  |  |  |  | 99.79 |
| 3 | MR20_1-10 |  |  | 2.55 | 12.58 | 60.87 |  |  |  | 23.66 |  |  | 0.69 | 0.60 |  |  | 100.95 |
| 4 | MR20_1-12 |  |  |  | 42.47 | 34.37 |  |  |  | 21.03 |  |  | 0.56 | 0.68 |  |  | 99.11 |
| 5 | MR20_1-12 |  |  |  | 41.06 | 33.06 |  |  |  | 19.01 |  |  | 0.78 | 3.17 |  |  | 97.08 |
| 6 | MR20_1-3 |  |  |  | 19.49 | 55.01 |  |  |  | 23.29 |  |  | 0.64 | 0.59 |  |  | 99.02 |
| 7 | MR20_3-4 |  |  |  | 51.42 | 25.87 |  |  |  | 17.27 |  |  |  | 6.33 |  |  | 100.89 |
| 8 | MR14_6-7 |  |  |  |  | 80.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.64 |  | 98.76 |
| 9 | MR31_9-1 |  |  |  |  | 80.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.37 |  | 100.13 |
| 10 | MR14_6-7 |  |  |  |  | 79.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.95 |  | 98.29 |
| 11 | MR20_1-15 |  |  |  | 2.75 | 72.55 |  |  |  | 3.23 |  |  | 1.44 | 11.96 | 7.35 |  | 99.28 |
| 12 | MR30_7-2 |  |  |  | 2.13 | 73.30 |  |  |  | 3.20 |  |  |  | 13.00 | 7.63 |  | 99.26 |
| 13 | MR30_8-1 |  |  | 1.16 | 1.72 | 72.10 |  |  |  | 3.34 |  |  |  | 12.12 | 8.37 |  | 98.81 |
| 14 | MR31_11-2 |  |  | 1.05 | 2.99 | 70.83 |  |  |  | 6.21 |  |  |  | 11.43 | 7.14 |  | 99.65 |
| 15 | MR31_11-2 |  |  |  | 1.36 | 72.95 |  |  |  | 5.76 |  |  |  | 11.70 | 7.22 |  | 98.99 |
| 16 | MR31_12-2 |  |  |  | 3.24 | 72.14 |  |  |  | 6.13 |  |  | 0.58 | 10.15 | 7.99 |  | 100.23 |
| 17 | MR31_9-1 |  |  |  | 1.33 | 74.06 |  |  |  | 3.43 |  |  | 0.84 | 10.99 | 8.90 |  | 99.55 |
| 18 | MR31_9-5 |  |  |  | 2.56 | 72.73 |  |  |  | 3.40 |  |  |  | 11.82 | 8.83 |  | 99.34 |
| 19 | MR18_9-4 |  |  |  |  | 75.88 |  |  |  | 6.01 |  |  |  | 7.06 | 10.09 |  | 99.04 |
| 20 | MR18_9-4 |  |  |  |  | 74.14 |  |  |  | 6.35 |  |  |  | 11.72 | 7.22 |  | 99.43 |
| 21 | MR18_8-6 |  |  |  | 3.71 | 71.18 |  |  |  | 4.77 |  |  | 1.79 | 10.82 | 6.75 |  | 99.02 |
| 22 | MR20_1-16 |  |  |  | 0.88 | 73.50 |  |  |  | 4.34 |  |  |  | 14.12 | 6.33 |  | 99.17 |
| 23 | MR14_6- 17 |  |  |  |  | 73.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.05 |  | 98.40 |
| 24 | MR14_6- 3 |  |  |  |  | 73.41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.68 |  | 99.09 |
| 25 | MR14_6- 3 |  |  |  |  | 72.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.47 |  | 98.14 |
| 26 | MR14_7-6 |  |  | 3.32 | 1.61 | 64.91 |  |  |  | 11.55 |  |  | 1.41 |  | 15.10 |  | 97.90 |
| 27 | MR18_6-2 |  |  |  | 5.04 | 62.76 |  |  |  | 4.38 |  |  |  | 16.76 | 10.08 |  | 99.02 |
| 28 | MR18_10- |  |  |  |  | 68.02 |  |  |  | 21.66 |  |  |  |  | 9.35 |  | 99.03 |
| 29 | MR18_8-3 |  |  |  |  | 69.81 |  |  |  |  |  |  | 27.01 |  | 3.02 |  | 99.84 |
| 30 | MR18_9-1 |  |  |  |  | 69.87 |  |  |  |  |  |  | 27.13 |  | 3.17 |  | 100.17 |
| 31 | MR14_6- 3 |  |  |  |  | 73.61 |  |  |  | 1.96 |  |  | 13.71 |  | 9.02 |  | 98.30 |
| 32 | MR14_6- 4 |  |  |  |  | 73.95 |  |  |  | 0.80 |  |  | 14.67 |  | 9.25 |  | 98.67 |
| 33 | MR14_6- 6 |  |  |  |  | 73.71 |  |  |  | 1.00 |  |  | 14.61 |  | 8.92 |  | 98.24 |
| 34 | MR14_6- 7 |  |  |  |  | 73.90 |  |  |  | 1.82 |  |  | 13.46 |  | 9.56 |  | 98.74 |
| 35 | MR30_5-1 |  |  |  |  | 74.01 |  |  |  |  |  |  | 15.90 |  | 8.91 |  | 98.82 |
| 36 | MR14_6-1 |  |  |  |  | 71.45 |  |  |  |  |  |  | 23.90 |  | 3.87 |  | 99.22 |
| 37 | MR14_7-16 |  |  |  |  | 71.56 |  |  |  |  |  |  | 24.06 |  | 3.86 |  | 99.48 |
| 38 | MR14_7-1 |  |  |  |  | 71.73 |  |  |  | 0.65 |  |  | 21.99 |  | 4.62 |  | 98.99 |
| 39 | MR14_6-2 |  |  |  |  | 71.80 |  |  |  |  |  |  | 22.98 |  | 4.23 |  | 99.01 |
| 40 | MR14_7-1 |  |  |  |  | 71.62 |  |  |  |  |  |  | 24.27 |  | 3.50 |  | 99.39 |
| 41 | MR14_7-1 |  |  |  |  | 71.77 |  |  |  | 0.87 |  |  | 21.15 |  | 5.11 |  | 98.90 |
| 42 | MR14_6-1 |  |  |  |  | 71.27 |  |  |  |  |  |  | 23.30 |  | 3.91 |  | 98.48 |
| 43 | MR30_7-3 |  |  |  |  | 70.85 |  |  |  |  |  |  | 24.18 |  | 4.07 |  | 99.10 |
| 44 | MR14_6-6 |  |  |  |  | 70.78 |  |  |  | 1.22 |  |  | 21.92 |  | 4.76 |  | 98.68 |
| 45 | MR14_6-9 |  |  |  |  | 71.32 |  |  |  | 0.56 |  |  | 23.84 |  | 4.08 |  | 99.80 |
| 46 | MR14_6-15 |  |  |  |  | 71.40 |  |  |  | 0.82 |  |  | 23.82 |  | 4.06 |  | 100.10 |
| 47 | MR14_6-1 |  |  |  |  | 70.86 |  |  |  | 0.95 |  |  | 23.29 |  | 3.97 |  | 99.07 |
| 48 | MR14_6-3 |  |  |  |  | 70.98 |  |  |  |  |  |  | 23.68 |  | 4.06 |  | 98.72 |
| 49 | MR14_6-15 |  |  |  |  | 40.96 |  |  |  |  |  | 21.82 | 1.02 | 34.67 |  |  | 98.47 |
| 50 | MR20_3-3 |  |  |  |  | 45.08 |  |  |  |  | 5.15 | 1.25 |  | 46.56 | 0.37 |  | 98.41 |
| 51 | MS24_9-4 |  |  |  |  | 44.38 |  |  |  |  |  | 12.54 |  | 41.91 | 0.36 |  | 99.19 |
| 52 | MS24_9-4 |  |  |  |  | 43.05 |  |  |  |  |  | 14.55 |  | 41.04 |  |  | 98.64 |
| 53 | MS24_9-4 |  |  |  |  | 43.25 |  |  |  |  |  | 13.07 |  | 41.65 | 0.42 |  | 98.39 |
| 54 | MS24_8-7 |  |  |  |  | 24.15 |  |  |  |  |  | 46.87 |  | 28.28 |  |  | 99.30 |
| 55 | MR20_1-3 |  |  |  | 39.24 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.58 |  | 51.75 |  |  | 97.77 |
| 56 | MR20_1-3 |  |  |  | 39.36 | 0.54 |  |  |  |  |  | 5.27 |  | 52.49 |  |  | 97.66 |
| 57 | MR13_5 |  |  |  | 56.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.88 |  | 97.83 |
| 58 | MR30_7-3 |  |  |  | 56.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.88 |  | 97.89 |
| 59 | MR14_7-4 |  |  |  | 57.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.56 | 0.36 | 99.30 |
| 60 | MR14_6-15 |  |  |  | 54.10 |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  |  | 41.94 | 0.44 | 98.01 |
| 61 | MR14_6-4 |  |  |  | 56.65 |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  |  | 41.84 | 0.35 | 99.17 |
| 62 | MR14_7-13 |  |  |  | 55.96 |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  | 41.00 | 0.53 | 98.27 |
| 63 | MR14_7-13 |  |  |  | 56.60 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 41.12 | 0.39 | 98.86 |
| 64 | MR30_6-3 |  |  |  | 17.90 |  |  | 4.81 | 28.93 |  |  |  |  |  | 33.97 | 12.34 | 97.95 |
| 65 | MR30_6-4 | 0.36 | 0.94 |  | 13.81 |  |  |  | 35.12 |  |  |  |  |  | 37.22 | 12.34 | 99.79 |
| 66 | MR14_6-1 |  | 0.95 |  | 9.77 |  |  |  | 38.70 |  |  |  |  |  | 33.83 | 14.14 | 97.39 |
| 67 | MR14_6-1 |  | 0.49 |  | 16.17 |  |  | 1.16 | 33.72 |  |  |  |  |  | 34.19 | 12.46 | 98.19 |
| 68 | MR14_6-1 |  |  |  | 16.82 |  |  | 3.13 | 31.81 |  |  |  |  |  | 33.48 | 12.97 | 98.21 |
| 69 | MR14_6-12 |  | 0.51 |  | 14.34 |  |  |  | 36.34 |  |  |  |  |  | 34.97 | 12.56 | 98.72 |
| 70 | MR14_6-17 | 0.41 | 0.83 |  | 11.46 |  |  | 0.98 | 36.70 |  |  |  |  |  | 34.76 | 13.21 | 98.35 |
| 71 | MR14_6-7 |  | 1.05 |  | 9.73 |  |  |  | 38.92 |  |  |  |  |  | 36.99 | 13.28 | 99.97 |
| 72 | MR14_7-16 | 0.85 |  |  | 7.46 |  |  | 0.65 | 40.50 |  |  |  |  |  | 35.22 | 14.17 | 98.85 |
| 73 | MR14_7-16 | 0.45 |  |  | 17.17 |  |  | 3.17 | 31.14 |  |  |  |  |  | 34.29 | 12.54 | 98.76 |
| 74 | MR31_10-1 | 0.32 | 9.67 |  |  | 66.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.27 | 100.53 |
| 75 | MR31_9-3 |  | 8.23 |  |  | 66.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.16 | 98.88 |
| 76 | MR31_10-1 |  | 11.20 |  |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.70 | 100.9 |
| 77 | MR14_6-16 |  | 17.47 |  |  | 47.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.41 |  | 98.56 |
| 78 | MR14_6-4 |  |  |  |  | 71.86 |  |  |  | 1.22 |  |  | 14.13 |  | 8.91 |  | 96.12 |
| 79 | MR31_9-2 |  |  |  |  | 72.17 |  |  |  | 7.20 |  |  | 1.14 | 7.32 | 9.09 |  | 96.92 |
| 80 | MR20_3-3 |  |  |  |  | 72.72 |  |  |  | 4.89 |  |  |  | 11.41 | 8.56 |  | 97.58 |
| 81 | MR31_12-2 |  |  |  | 1.79 | 70.70 |  |  |  | 6.17 |  |  |  | 9.99 | 8.33 |  | 96.98 |
| 82 | MR31_9-3 |  |  |  | 11.07 | 68.66 |  |  |  |  |  |  |  | 1.77 | 16.72 |  | 98.22 |
| 83 | MR14_6-9 |  |  | 7.97 |  | 65.93 |  |  |  | 16.04 |  |  | 1.94 |  | 6.25 |  | 98.13 |
| 84 | MR20_1-3 |  |  |  | 8.59 | 63.74 |  |  |  | 13.08 |  |  | 1.42 | 4.76 | 5.73 |  | 97.32 |
| 85 | MR20_1-5 |  |  |  | 9.84 | 63.54 |  |  |  | 14.61 |  |  |  | 3.89 | 6.23 |  | 98.11 |
| 86 | MR31_9-2 |  |  | 1.21 | 8.56 | 63.79 |  |  |  | 15.08 |  |  | 0.82 | 2.30 | 6.44 |  | 98.20 |
| 87 | MS24_6-2 |  |  |  |  | 74.13 |  |  |  | 4.30 |  |  |  | 12.56 | 9.58 |  | 100.57 |
| 88 | MR14_6-10 |  |  | 2.37 |  | 70.91 |  |  |  | 5.04 |  |  | 9.28 |  | 10.02 |  | 97.62 |
| 89 | MR20_1-13 |  |  |  | 4.45 | 67.99 |  |  |  | 4.55 |  |  | 4.26 | 8.19 | 8.24 |  | 97.68 |
| 90 | MR20_1-3 |  |  |  | 11.28 | 62.46 |  |  |  | 13.69 |  |  | 2.10 | 3.93 | 5.66 |  | 99.12 |
| 91 | MR31_9-1 |  |  | 1.43 | 4.80 | 67.40 |  |  |  | 14.54 |  |  | 1.36 | 4.51 | 6.08 |  | 100.12 |
| 92 | MR13_4-1 |  |  | 4.57 |  | 66.94 |  |  |  | 12.57 |  |  | 1.20 |  | 11.92 |  | 97.20 |
| 93 | MR13_4-1 |  |  | 4.73 |  | 68.09 |  |  |  | 12.44 |  |  | 1.86 |  | 12.27 |  | 99.39 |
| 94 | MR14_6-17 |  |  | 3.46 |  | 68.52 |  |  |  | 14.13 |  |  |  |  | 12.38 |  | 98.49 |
| 95 | MR14_6-7 |  |  | 3.64 |  | 67.52 |  |  |  | 10.02 |  |  |  |  | 14.56 |  | 95.74 |
| 96 | MR14_6-9 |  |  | 3.30 |  | 69.24 |  |  |  | 10.42 |  |  | 1.34 |  | 14.21 |  | 98.51 |
| 97 | MR30_5-2 |  |  | 3.95 |  | 68.10 |  |  |  | 8.65 |  |  | 3.03 | 2.74 | 11.87 |  | 98.34 |

1 – palarstanide (Pd,Pt)5(Sn,As,Te)2; 2-6 − atokite (Pd,Pt)3Sn; 7 −  rustenburgite; (Pt,Pd)3Sn; 8-22 − vincentite (Pd,Pt)3(As,Te,Sn); 23-27 − palladoarsenide (Pd,Pt)2(As,Te,Sn); 28 − paolovite Pd2(Sn,As); 29,30 − stibiopalladinite Pd5(Sb,As)2; 31-35 − isomertieite Pd11Sb2As2; 36-42 − mertieite-I Pd11(Sb,As)4; 43-48 − mertieite-II Pd8(Sb,As)3; 49-53 − kotulskite Pd(Te,Bi); 54 − michenerite PdBiTe; 55-56 − moncheite PtTe2; 57-63 − sperrylite PtAs2; 64-73 − holllingworthite RhAsS; 74-76 − vysotskite (Pd,Ni)S; 77 − menshikovite Pd3Ni2As3; unnamed phases: 78-82 − (Pd,Pt)11(As,Sn,Te,Sb)4; 83-86 − (Pd,Pt,Au)11(Sn, As,Te,Sb)4; 87-91 − (Pd,Pt,Au)8(As,Sn,Sb,Te)3; 92-97 − (Pd,Au)7(As,Sn,Sb)3

Formulas to table 4S:

| 1 | (Pd3.64Pt1.36)5.00(Sn1.21As0.43Te0.36)2.00 | 34 | Pd10.99As2.02Sb1.75Sn0.24 | 67 | (Rh0.77Pt0.19Ru0.03Ni0.02)1.01As1.07S0.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | (Pd2.51Pt0.45Au0.04)2.99Sn1.01 | 35 | Pd11.04Sb2.07As1.89 | 68 | (Rh0.73Pt0.20Ru0.07)1.00As1.05S0.95 |
| 3 | (Pd2.66Pt0.30Au0.06)3.02(Sn0.93Sb0.03Te0.02)0.98 | 36 | Pd10.95(Sb3.20As0.84)4.04 | 69 | (Rh0.82Pt0.17Ni0.02)1.01As1.08S0.91 |
| 4 | (Pd1.78Pt1.20)2.97(Sn0.97Sb0.03Te0.03)1.03 | 37 | Pd10.95(Sb3.22As0.84)4.06 | 70 | (Rh0.81Pt0.13Ni0.03Fe0.02Ru0.02)1.01As1.05S0.93 |
| 5 | (Pd1.74Pt1.18)2.93(Sn0.90Te0.14Sb0.04)1.07 | 38 | Pd10.97(Sb2.94As1.00Sn0.09)4.03 | 71 | (Rh0.84Pt0.11Ni0.04)0.99As1.09S0.92 |
| 6 | (Pd2.51Pt0.49)3.00(Sn0.95Sb0.03Te0.02)1.00 | 39 | Pd11.00(Sb3.08As0.92)4.00 | 72 | (Rh0.86Pt0.08Fe0.03Ru0.01)1.00As1.03S0.97 |
| 7 | (Pt1.50Pd1.39)2.89(Sn0.83Te0.28)1.11 | 40 | Pd10.98(Sb3.25As0.76)4.01 | 73 | (Rh0.71Pt0.21Ru0.07Fe0.02)1.01As1.07S0.92 |
| 8 | Pd3.01As0.99 | 41 | Pd10.95(Sb2.82As1.11Sn0.12)4.05 | 74 | (Pd0.80Ni0.21Fe0.01)2.00S0.98 |
| 9 | Pd2.98As1.02 | 42 | Pd11.00(Sb3.14As0.86)4.00 | 75 | (Pd0.82Ni0.18)2.00S0.99 |
| 10 | Pd2.99As1.01 | 43 | Pd7.97(Sb2.38As0.65)3.03 | 76 | (Pd0.78Ni0.24)2.00S0.98 |
| 11 | (Pd2.94Pt0.06)3.00(As0.42Te0.40Sn0.12Sb0.05)1.00 | 44 | Pd7.96(Sb2.15As0.76Sn0.12)3.03 | 77 | Pd3.01Ni2.00As2.99 |
| 12 | (Pd2.96Pt0.05)3.01(As0.44Te0.44Sn0.12)0.99 | 45 | Pd7.96(Sb2.32As0.64Sn0.08)3.04 | 78 | Pd11.00(As1.94Sb1.89Sn0.17)4.00 |
| 13 | (Pd2.92Pt0.04Au0.03)2.99(As0.48Te0.41Sn0.12)1.01 | 46 | Pd7.96(Sb2.32As0.64Sn0.08)3.04 | 79 | Pd10.98(As1.96Sn0.98Te0.93Sb0.15)4.02 |
| 14 | (Pd2.88Pt0.07Au0.02)2.97(As0.41Te0.39Sn0.23)1.03 | 47 | Pd7.98(Sb2.29As0.63Sn0.10)3.02 | 80 | Pd11.04(As1.85Te1.44Sn0.67)3.96 |
| 15 | (Pd2.95Pt0.03)2.98(As0.41Te0.39Sn0.21)1.02 | 48 | Pd8.01(Sb2.34As0.65)2.99 | 81 | (Pd10.89Pt0.15)11.04(As1.82Te1.28Sn0.85)3.96 |
| 16 | (Pd2.89Pt0.07)2.96(As0.46Te0.34Sn0.22Sb0.02)1.04 | 49 | Pd1.00(Te0.71Bi0.27Sb0.02)1.00 | 82 | (Pd10.31Pt0.91)11.21(As3.56Te0.22)3.79 |
| 17 | (Pd2.95Pt0.03)2.98(As0.50Te0.37Sn0.12Sb0.03)1.02 | 50 | Pd1.03(Te0.89Pb0.06Bi0.01As0.01)0.97 | 83 | (Pd10.39Au0.68)11.07(Sn2.27As1.40Sb0.27)3.93 |
| 18 | (Pd2.92Pt0.06)2.98(As0.50Te0.40Sn0.12)1.02 | 51 | Pd1.03(Te0.81Bi0.15As0.01)0.97 | 84 | (Pd10.23Pt0.75)10.98(Sn1.88As1.31Te0.64Sb0.20)4.02 |
| 19 | Pd2.99(As0.56Te0.23Sn0.21)1.01 | 52 | Pd1.02(Te0.81Bi0.17)0.98 | 85 | (Pd10.13Pt0.86)10.98(Sn2.09As1.41Te0.52)4.02 |
| 20 | Pd2.97(As0.41Te0.39Sn0.23)1.03 | 53 | Pd1.01(Te0.81Bi0.16As0.01)0.98 | 86 | (Pd10.14Pt0.74Au0.10)10.98(Sn2.15As1.45Te0.30Sb0.11)4.02 |
| 21 | (Pd2.90Pt0.08)2.98(As0.39Te0.37Sn0.17Sb0.09)1.02 | 54 | Pd1.01Bi1.00Te0.99 | 87 | Pd7.99(As1.47Te1.13Sn0.42)3.02 |
| 22 | (Pd2.98Pt0.02)3.00(Te0.48As0.36Sn0.16)1.00 | 55 | (Pt0.92Pd0.14)1.06(Te1.86Bi0.08)1.94 | 88 | (Pd7.88Au0.14)8.02(As1.58Sb0.90Sn0.50)2.98 |
| 23 | Pd2.02As0.98 | 56 | (Pt0.94Pd0.02)0.96(Te1.92Bi0.12)2.04 | 89 | (Pd7.73Pt0.28)8.01(As1.33Te0.78Sn0.46Sb0.42)2.99 |
| 24 | Pd2.00As1.00 | 57 | Pt1.05As1.95 | 90 | (Pd7.31Pt0.72)8.03(Sn1.44As0.94Te0.38Sb0.21)2.97 |
| 25 | Pd2.00As1.00 | 58 | Pt1.02As1.98 | 91 | (Pd7.61Pt0.30Au0.09)7.99(Sn1.47As0.98Te0.42Sb0.13)3.01 |
| 26 | (Pd1.94Au0.05Pt0.03)2.02(As0.64Sn0.31Sb0.04)0.98 | 59 | Pt1.03(As1.93S0.04)1.07 | 92 | (Pd6.79Au0.25)7.04(As1.72Sn1.14Sb0.11)2.96 |
| 27 | (Pd1.93Pt0.08)2.01(As0.44Te0.43Sn0.12)0.99 | 60 | (Pt0.96Rh0.05)1.01(As1.94S0.05)2.00 | 93 | (Pd6.75Au0.25)7.01(As1.73Sn1.11Sb0.16)2.99 |
| 28 | Pd2.03(Sn0.58As0.40)0.98 | 61 | (Pt1.01Rh0.01)1.02(As1.94S0.04)1.98 | 94 | (Pd6.81Au0.19)6.99(As1.75Sn1.26)3.01 |
| 29 | Pd5(Sb1.69As0.31)2.00 | 62 | (Pt1.00Rh0.03)1.03(As1.91S0.06)1.97 | 95 | (Pd6.81Au0.20)7.01(As2.09Sn0.91)2.99 |
| 30 | Pd4.99(Sb1.69As0.32)2.01 | 63 | (Pt1.01Rh0.03)1.04(As1.92S0.04)1.96 | 96 | (Pd6.81Au0.18)6.98(As1.98Sn0.92Sb0.12)3.02 |
| 31 | Pd11.02As1.92Sb1.79Sn0.26 | 64 | (Rh0.67Pt0.22Ru0.11)1.00As1.08S0.92 | 97 | (Pd6.83Au0.21)7.04(As1.69Sn0.78Sb0.27Te0.23)2.97 |
| 32 | Pd11.02As1.96Sb1.91Sn0.11 | 65 | (Rh0.78Pt0.16Ni0.04Fe0.01)0.99As1.13S0.88 |  |  |
| 33 | Pd11.05Sb1.91As1.90Sn0.13 | 66 | (Rh0.85Pt0.11Ni0.04)0.99As1.01S0.99 |  |  |