Table 1S. Compositions of chromian spinel (wt.%) from the low-sulphide horizon of the Noril'sk 1 intrusion.

| No | Sample | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | FeOtotal | MnO | MgO | V2O3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MR14_6- 3 | 7.71 | 9.18 | 37.66 | 41.80 |  | 3.42 | 0.84 | 100.61 |
| 2 | MR14_6- 4 | 8.29 | 5.78 | 37.39 | 46.65 |  | 1.13 | 0.90 | 100.14 |
| 3 | MR14_6- 5 | 9.27 | 3.89 | 40.49 | 44.96 |  | 0.91 | 0.93 | 100.45 |
| 4 | MR14_6- 5 | 9.62 | 5.57 | 35.17 | 47.43 | 0.72 | 1.18 | 1.37 | 101.06 |
| 5 | MR14_6- 5 | 10.79 | 7.50 | 28.97 | 49.67 | 0.63 | 2.84 | 1.00 | 101.40 |
| 6 | MR14_6- 6 | 6.77 | 9.13 | 33.70 | 48.02 |  | 1.81 | 1.07 | 100.50 |
| 7 | MR14_6- 7 | 8.67 | 7.95 | 37.69 | 41.40 |  | 4.25 | 0.84 | 100.80 |
| 8 | MR14_6- 10 | 2.22 | 18.65 | 42.44 | 27.12 |  | 9.47 | 0.84 | 100.74 |
| 9 | MR14_6- 10 | 5.89 | 6.58 | 40.98 | 40.79 |  | 2.82 | 0.68 | 97.74 |
| 10 | MR14_6- 10 | 8.79 | 8.98 | 35.68 | 42.76 |  | 4.25 | 0.69 | 101.15 |
| 11 | MR14_6- 11 | 9.37 | 7.61 | 36.42 | 42.96 | 0.71 | 3.48 | 1.15 | 101.70 |
| 12 | MR14_6- 11 | 9.89 | 7.12 | 34.79 | 43.91 |  | 4.18 | 1.21 | 101.10 |
| 13 | MR14_6- 14 | 13.61 | 5.67 | 26.97 | 51.31 | 0.65 | 0.95 | 1.25 | 100.41 |
| 14 | MR14_7- 4 | 6.27 | 6.05 | 41.70 | 42.97 |  | 1.04 | 0.82 | 98.85 |
| 15 | MR14_7- 5 | 8.99 | 8.14 | 32.49 | 42.47 |  | 4.68 | 0.74 | 97.51 |
| 16 | MR20_1- 6 | 5.64 | 2.49 | 27.74 | 60.12 | 0.67 | 1.66 | 0.60 | 98.92 |
| 17 | MR20_1- 6 | 7.59 | 5.56 | 27.17 | 55.60 | 0.50 | 2.82 | 0.56 | 99.80 |
| 18 | MR20_1- 8 | 1.85 | 17.50 | 37.50 | 35.46 |  | 7.81 | 0.35 | 100.47 |
| 19 | MR20_1- 8 | 8.81 | 5.46 | 28.34 | 53.26 |  | 3.05 | 0.54 | 99.46 |
| 20 | MR20_2- 1 | 6.02 | 3.85 | 26.60 | 58.63 |  | 2.06 | 0.54 | 97.70 |
| 21 | MR20_3- 2 | 2.69 | 13.96 | 38.51 | 36.20 |  | 7.76 | 0.47 | 99.59 |
| 22 | MR20_3- 3 | 4.44 | 8.28 | 34.05 | 48.63 |  | 3.25 | 0.41 | 99.06 |
| 23 | MR20_3- 3 | 10.51 | 3.95 | 23.39 | 58.07 |  | 2.16 | 0.65 | 98.73 |
| 24 | MR20_3- 8 | 6.04 | 7.01 | 30.15 | 52.23 |  | 2.98 | 0.43 | 98.84 |
| 25 | MR30_5- 2 | 8.44 | 7.86 | 39.42 | 40.90 | 0.71 | 3.00 | 0.57 | 100.90 |
| 26 | MR30_5- 3 | 11.53 | 5.93 | 37.91 | 42.11 |  | 2.87 | 0.51 | 100.86 |
| 27 | MR30_6- 1 | 2.69 | 19.54 | 38.94 | 32.32 |  | 5.94 | 0.47 | 99.90 |
| 28 | MR30_6- 2 | 9.91 | 5.29 | 37.02 | 44.82 | 0.71 | 2.11 | 0.51 | 100.37 |
| 29 | MR30_6- 3 | 9.21 | 8.71 | 38.56 | 38.31 |  | 4.63 | 0.60 | 100.02 |
| 30 | MR31_11- 1 | 8.26 | 4.46 | 14.18 | 67.30 | 0.58 | 1.86 | 0.62 | 97.26 |
| 31 | MR31_12- 1 | 2.80 | 14.15 | 30.81 | 45.08 |  | 6.37 |  | 99.21 |
| 32 | MR31_9- 1 | 13.94 | 2.72 | 31.95 | 49.90 |  | 1.11 | 0.56 | 100.18 |
| 33 | MR31_9- 2 | 5.30 | 12.60 | 42.39 | 34.70 |  | 5.47 | 0.54 | 101.00 |
| 34 | MR31_9- 4 | 2.27 | 6.24 | 31.22 | 54.15 |  | 3.38 | 0.38 | 97.64 |
| 35 | MR31_9- 5 | 5.62 | 6.65 | 23.85 | 56.64 |  | 4.38 | 0.38 | 97.52 |
| 36 | MR31_9- 7 | 6.84 | 9.16 | 38.88 | 40.51 |  | 3.88 | 0.97 | 100.24 |

Atomic proportions (for O=4):

| No | Sample | Ti | Al | Cr | Fe3+ | Fe2+ | Mn | Mg | V | #Mg | #Cr | #F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MR14_6- 3 | 0.20 | 0.37 | 1.03 | 0.14 | 1.06 |  | 0.18 | 0.02 | 0.14 | 0.73 | 0.09 |
| 2 | MR14_6- 4 | 0.22 | 0.24 | 1.06 | 0.19 | 1.21 |  | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.81 | 0.13 |
| 3 | MR14_6- 5 | 0.25 | 0.17 | 1.16 | 0.11 | 1.25 |  | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.87 | 0.08 |
| 4 | MR14_6- 5 | 0.26 | 0.23 | 0.99 | 0.17 | 1.24 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.81 | 0.12 |
| 5 | MR14_6- 5 | 0.28 | 0.31 | 0.79 | 0.27 | 1.16 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.11 | 0.72 | 0.20 |
| 6 | MR14_6- 6 | 0.18 | 0.38 | 0.93 | 0.27 | 1.13 |  | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.71 | 0.17 |
| 7 | MR14_6- 7 | 0.22 | 0.32 | 1.03 | 0.15 | 1.04 |  | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.76 | 0.10 |
| 8 | MR14_6- 10 | 0.05 | 0.70 | 1.06 | 0.08 | 0.64 |  | 0.45 | 0.02 | 0.41 | 0.60 | 0.04 |
| 9 | MR14_6- 10 | 0.16 | 0.28 | 1.17 | 0.19 | 1.04 |  | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.81 | 0.11 |
| 10 | MR14_6- 10 | 0.23 | 0.36 | 0.96 | 0.18 | 1.04 |  | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.73 | 0.12 |
| 11 | MR14_6- 11 | 0.24 | 0.31 | 0.99 | 0.14 | 1.10 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.14 | 0.76 | 0.10 |
| 12 | MR14_6- 11 | 0.26 | 0.29 | 0.95 | 0.17 | 1.10 | 0.00 | 0.21 | 0.03 | 0.16 | 0.77 | 0.12 |
| 13 | MR14_6- 14 | 0.37 | 0.24 | 0.76 | 0.18 | 1.35 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.76 | 0.15 |
| 14 | MR14_7- 4 | 0.17 | 0.26 | 1.19 | 0.15 | 1.15 |  | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.82 | 0.09 |
| 15 | MR14_7- 5 | 0.24 | 0.34 | 0.91 | 0.23 | 1.03 |  | 0.25 | 0.02 | 0.19 | 0.73 | 0.15 |
| 16 | MR20_1- 6 | 0.15 | 0.11 | 0.79 | 0.75 | 1.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.88 | 0.46 |
| 17 | MR20_1- 6 | 0.20 | 0.23 | 0.76 | 0.57 | 1.06 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0.77 | 0.37 |
| 18 | MR20_1- 8 | 0.04 | 0.66 | 0.95 | 0.27 | 0.69 |  | 0.37 | 0.01 | 0.35 | 0.59 | 0.14 |
| 19 | MR20_1- 8 | 0.23 | 0.23 | 0.79 | 0.47 | 1.10 |  | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.78 | 0.32 |
| 20 | MR20_2- 1 | 0.16 | 0.16 | 0.76 | 0.70 | 1.08 |  | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.82 | 0.43 |
| 21 | MR20_3- 2 | 0.07 | 0.54 | 1.00 | 0.29 | 0.71 |  | 0.38 | 0.01 | 0.35 | 0.65 | 0.16 |
| 22 | MR20_3- 3 | 0.12 | 0.34 | 0.94 | 0.46 | 0.95 |  | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0.73 | 0.27 |
| 23 | MR20_3- 3 | 0.28 | 0.17 | 0.67 | 0.55 | 1.20 |  | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.80 | 0.40 |
| 24 | MR20_3- 8 | 0.16 | 0.29 | 0.84 | 0.52 | 1.02 |  | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.74 | 0.31 |
| 25 | MR30_5- 2 | 0.22 | 0.32 | 1.08 | 0.12 | 1.07 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.77 | 0.08 |
| 26 | MR30_5- 3 | 0.30 | 0.25 | 1.05 | 0.06 | 1.18 |  | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.81 | 0.04 |
| 27 | MR30_6- 1 | 0.07 | 0.75 | 1.00 | 0.08 | 0.80 |  | 0.29 | 0.01 | 0.27 | 0.57 | 0.05 |
| 28 | MR30_6- 2 | 0.26 | 0.22 | 1.04 | 0.17 | 1.16 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.82 | 0.12 |
| 29 | MR30_6- 3 | 0.24 | 0.35 | 1.05 | 0.08 | 1.03 |  | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.75 | 0.05 |
| 30 | MR31_11- 1 | 0.23 | 0.19 | 0.41 | 0.91 | 1.14 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.68 | 0.60 |
| 31 | MR31_12- 1 | 0.07 | 0.55 | 0.81 | 0.50 | 0.75 |  | 0.32 |  | 0.29 | 0.59 | 0.27 |
| 32 | MR31_9- 1 | 0.38 | 0.12 | 0.92 | 0.17 | 1.35 |  | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.89 | 0.14 |
| 33 | MR31_9- 2 | 0.13 | 0.50 | 1.12 | 0.08 | 0.88 |  | 0.27 | 0.01 | 0.24 | 0.69 | 0.05 |
| 34 | MR31_9- 4 | 0.06 | 0.26 | 0.88 | 0.72 | 0.89 |  | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0.77 | 0.39 |
| 35 | MR31_9- 5 | 0.15 | 0.28 | 0.66 | 0.74 | 0.92 |  | 0.23 | 0.01 | 0.20 | 0.71 | 0.44 |
| 36 | MR31_9- 7 | 0.18 | 0.37 | 1.06 | 0.15 | 1.02 |  | 0.20 | 0.02 | 0.16 | 0.74 | 0.09 |

#Mg = Mg/(Mg+Fe2+); #Cr = Cr/(Cr+Al); #F = Fe3+/( Fe3+ +Cr+Al); No. 14 and 15 − inclusions in sperrylite