Table SI. BNT-0.1BKT: Temperature dependent phase fractions, lattice parameters of the cubic  phase ac and hexagonal lattice parameters of the R3c phase ah, ch, unit cell volumes of the  phase Vc and R3c phase Vh, refined atomic positions and the criteria of fit parameters Rp, Rwp and χ2. Total number of refined parameters is 31.

| T (°C) | Phase fraction (%) R3c | Phase fraction (%) | ac (Å) | ah (Å) | ch (Å) | Vc (Å3) | Vh (Å3) | x (O) R3c | y (O) R3c | z (Bi) R3c | z (Ti) R3c | Rp (%) | Rwp (%) | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 32 | 68 | 3.89435 | 5.49488 | 13.555887 | 59.062 | 354.467 | 0.1234 | 0.3394 | 0.2768 | 0.0134 | 8.67 | 11.4 | 1.03 |
| 35 | 33 | 67 | 3.89485 | 5.49607 | 13.555593 | 59.084 | 354.612 | 0.1250 | 0.3401 | 0.2766 | 0.0139 | 8.61 | 11.5 | 1.05 |
| 48 | 31 | 69 | 3.89528 | 5.49697 | 13.556098 | 59.104 | 354.742 | 0.1260 | 0.3395 | 0.2758 | 0.0121 | 8.56 | 11.4 | 1.03 |
| 60 | 33 | 67 | 3.89626 | 5.49848 | 13.556514 | 59.148 | 354.947 | 0.1246 | 0.3372 | 0.2763 | 0.0129 | 8.59 | 11.4 | 1.03 |
| 73 | 31 | 69 | 3.89684 | 5.49958 | 13.557858 | 59.175 | 355.124 | 0.1299 | 0.3412 | 0.2750 | 0.0113 | 8.65 | 11.4 | 1.04 |
| 85 | 31 | 69 | 3.89728 | 5.5005 | 13.557238 | 59.195 | 355.227 | 0.1288 | 0.3432 | 0.2756 | 0.0126 | 8.57 | 11.3 | 1.02 |
| 98 | 29 | 71 | 3.89719 | 5.50087 | 13.556026 | 59.191 | 355.243 | 0.1284 | 0.3401 | 0.2746 | 0.0124 | 8.56 | 11.2 | 1.01 |
| 108 | 30 | 70 | 3.89833 | 5.50266 | 13.559192 | 59.243 | 355.558 | 0.1319 | 0.3440 | 0.2753 | 0.0130 | 8.39 | 11.1 | 0.99 |
| 117 | 32 | 68 | 3.89824 | 5.50343 | 13.553840 | 59.239 | 355.516 | 0.1293 | 0.3382 | 0.2740 | 0.0120 | 8.26 | 11.0 | 0.97 |
| 131 | 32 | 68 | 3.89863 | 5.50464 | 13.551662 | 59.256 | 355.616 | 0.1277 | 0.3387 | 0.2718 | 0.0099 | 8.42 | 11.1 | 1.00 |
| 140 | 30 | 70 | 3.89891 | 5.5053 | 13.554049 | 59.269 | 355.764 | 0.1397 | 0.3488 | 0.2734 | 0.0123 | 8.32 | 11.2 | 1.02 |
| 152 | 24 | 76 | 3.9003 | 5.50706 | 13.557515 | 59.332 | 356.083 | 0.1362 | 0.3503 | 0.2748 | 0.0186 | 8.64 | 11.3 | 0.92 |
| 170 | 27 | 73 | 3.90093 | 5.51133 | 13.535202 | 59.361 | 356.048 | 0.1420 | 0.3429 | 0.2579 | -0.0059 | 9.57 | 12.3 | 1.21 |
| 177 | 15 | 85 | 3.90191 | 5.51636 | 13.532530 | 59.406 | 356.627 | 0.1582 | 0.3562 | 0.2849 | 0.0336 | 9.08 | 11.5 | 1.04 |
| 194 | 14 | 86 | 3.90193 | 5.52071 | 13.509742 | 59.407 | 356.589 | 0.1580 | 0.3526 | 0.2739 | 0.0161 | 9.45 | 12.1 | 1.15 |
| 203 | 12 | 88 | 3.90283 | 5.52087 | 13.522427 | 59.448 | 356.944 | 0.1728 | 0.3828 | 0.2765 | 0.0310 | 9.00 | 11.6 | 1.04 |
| 219 | 14 | 86 | 3.9029 | 5.5221 | 13.513235 | 59.451 | 356.861 | 0.1576 | 0.3511 | 0.2745 | 0.0167 | 9.36 | 12.0 | 1.14 |
| 232 | 13 | 87 | 3.90362 | 5.52261 | 13.519514 | 59.484 | 357.092 | 0.1936 | 0.4072 | 0.2640 | 0.0147 | 9.72 | 12.1 | 1.16 |
| 239 | 14 | 86 | 3.90398 | 5.52378 | 13.518554 | 59.501 | 357.218 | 0.1675 | 0.3502 | 0.2779 | 0.0217 | 9.52 | 12.4 | 1.22 |
| 253 | 13 | 87 | 3.90449 | 5.52391 | 13.522524 | 59.524 | 357.340 | 0.1658 | 0.3612 | 0.2738 | 0.0182 | 8.69 | 11.2 | 0.99 |
| 263 | 13 | 87 | 3.90495 | 5.5247 | 13.523849 | 59.545 | 357.477 | 0.1777 | 0.3779 | 0.2673 | 0.0112 | 8.85 | 11.3 | 0.91 |
| 275 | 14 | 86 | 3.90543 | 5.52534 | 13.526490 | 59.567 | 357.629 | 0.1758 | 0.3773 | 0.2663 | 0.0133 | 8.64 | 11.0 | 0.96 |
| 287 | 14 | 86 | 3.90593 | 5.5261 | 13.528140 | 59.590 | 357.772 | 0.1808 | 0.3711 | 0.2687 | 0.0142 | 8.57 | 11.0 | 0.95 |
| 299 | 14 | 86 | 3.90637 | 5.52653 | 13.530138 | 59.610 | 357.881 | 0.1711 | 0.3652 | 0.2678 | 0.0124 | 8.53 | 10.8 | 0.93 |
| 311 | 15 | 85 | 3.90692 | 5.5276 | 13.530494 | 59.635 | 358.028 | 0.1797 | 0.3899 | 0.2641 | 0.0143 | 8.60 | 10.9 | 0.95 |
| 323 | 14 | 86 | 3.90739 | 5.52818 | 13.532056 | 59.657 | 358.145 | 0.1817 | 0.3896 | 0.2653 | 0.0142 | 8.89 | 11.3 | 0.92 |
| 336 | 13 | 87 | 3.90788 | 5.52883 | 13.535147 | 59.679 | 358.311 | 0.1686 | 0.3697 | 0.2688 | 0.0123 | 8.53 | 11.0 | 0.95 |
| 348 | 14 | 86 | 3.90849 | 5.52992 | 13.535134 | 59.707 | 358.452 | 0.1842 | 0.3953 | 0.2654 | 0.0185 | 8.63 | 10.9 | 0.94 |
| 359 | 13 | 87 | 3.90898 | 5.53049 | 13.538525 | 59.730 | 358.616 | 0.1786 | 0.3852 | 0.2673 | 0.0189 | 8.68 | 11.0 | 0.96 |
| 371 | 14 | 86 | 3.90957 | 5.5312 | 13.540721 | 59.757 | 358.766 | 0.1914 | 0.3839 | 0.2682 | 0.0166 | 8.48 | 10.8 | 0.93 |
| 383 | 14 | 86 | 3.9101 | 5.53208 | 13.542228 | 59.781 | 358.920 | 0.1752 | 0.3879 | 0.2647 | 0.0133 | 8.38 | 10.7 | 0.91 |
| 395 | 14 | 86 | 3.91063 | 5.53282 | 13.543510 | 59.805 | 359.050 | 0.1780 | 0.3803 | 0.2694 | 0.0206 | 8.37 | 10.7 | 0.92 |
| 407 | 13 | 87 | 3.91114 | 5.53359 | 13.545282 | 59.829 | 359.197 | 0.1811 | 0.3883 | 0.2662 | 0.0141 | 8.47 | 10.9 | 0.93 |
| 419 | 14 | 86 | 3.91177 | 5.53435 | 13.547224 | 59.857 | 359.347 | 0.1839 | 0.3870 | 0.2685 | 0.0204 | 8.38 | 10.7 | 0.91 |
| 431 | 13 | 87 | 3.91232 | 5.5352 | 13.548753 | 59.883 | 359.498 | 0.1848 | 0.3848 | 0.2680 | 0.0174 | 8.36 | 10.6 | 0.90 |
| 443 | 13 | 87 | 3.91292 | 5.5357 | 13.551354 | 59.910 | 359.631 | 0.0641 | 0.3829 | 0.2680 | 0.0230 | 9.90 | 15.2 | 1.84 |
| 455 | 13 | 87 | 3.91349 | 5.5366 | 13.554396 | 59.937 | 359.829 | 0.1821 | 0.3832 | 0.2664 | 0.0145 | 8.23 | 10.6 | 0.90 |
| 467 | 13 | 87 | 3.91405 | 5.5373 | 13.555232 | 59.962 | 359.943 | 0.1832 | 0.3836 | 0.2670 | 0.0168 | 8.27 | 10.5 | 0.88 |
| 478 | 12 | 88 | 3.91455 | 5.53822 | 13.555716 | 59.986 | 360.075 | 0.1792 | 0.3834 | 0.2697 | 0.0188 | 8.09 | 10.4 | 0.86 |
| 491 | 13 | 87 | 3.91518 | 5.53928 | 13.557468 | 60.014 | 360.260 | 0.1787 | 0.3865 | 0.2685 | 0.0170 | 8.40 | 10.8 | 0.91 |
| 500 | 13 | 87 | 3.91521 | 5.53888 | 13.560008 | 60.016 | 360.275 | 0.1763 | 0.3800 | 0.2670 | 0.0128 | 7.99 | 10.3 | 0.85 |

Table SII. (BNT-0.1BKT)-0.02KNN: Temperature dependent phase fractions, lattice parameters of the cubic  phase ac and hexagonal lattice parameters of the R3c phase ah, ch, unit cell volumes of the  phase Vc and R3c phase Vh, refined atomic positions and the criteria of fit parameters Rp, Rwp and χ2. Total number of refined parameters is 27.

| T (°C) | Phase fraction (%) R3c | Phase fraction (%) | ac (Å) | ah (Å) | ch (Å) | Vc (Å3) | Vh (Å3) | x (O) R3c | y (O) R3c | z (Bi) R3c | z (Ti) R3c | Rp (%) | Rwp (%) | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 19 | 81 | 3.89681 | 5.49889 | 13.557925 | 59.173 | 355.037 | 0.1221 | 0.3390 | 0.2756 | 0.0121 | 9.27 | 11.7 | 1.26 |
| 33 | 18 | 82 | 3.89726 | 5.50008 | 13.558544 | 59.194 | 355.207 | 0.1220 | 0.3369 | 0.2767 | 0.0133 | 9.39 | 11.6 | 1.23 |
| 48 | 17 | 83 | 3.89772 | 5.50081 | 13.558950 | 59.215 | 355.312 | 0.1205 | 0.3360 | 0.2751 | 0.0122 | 9.36 | 11.7 | 1.25 |
| 60 | 16 | 84 | 3.89846 | 5.50233 | 13.560212 | 59.249 | 355.541 | 0.1193 | 0.3372 | 0.2742 | 0.0101 | 9.63 | 11.9 | 1.29 |
| 69 | 15 | 85 | 3.89863 | 5.50284 | 13.557078 | 59.257 | 355.525 | 0.1239 | 0.3401 | 0.2758 | 0.0134 | 9.74 | 11.9 | 1.29 |
| 80 | 14 | 86 | 3.89898 | 5.50369 | 13.559104 | 59.272 | 355.688 | 0.1219 | 0.3388 | 0.2762 | 0.0131 | 9.77 | 12.2 | 1.34 |
| 92 | 13 | 87 | 3.89937 | 5.50447 | 13.559111 | 59.290 | 355.789 | 0.1177 | 0.3414 | 0.2746 | 0.0140 | 10.20 | 12.5 | 1.38 |
| 110 | 8 | 92 | 3.90059 | -- | -- | 59.346 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.20 | 13.6 | 1.64 |
| 115 | 5 | 95 | 3.90122 | -- | -- | 59.375 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.20 | 19.0 | 3.22 |
| 127 | 3 | 97 | 3.90183 | -- | -- | 59.402 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.30 | 22.4 | 4.47 |
| 144 | 3 | 97 | 3.90254 | -- | -- | 59.435 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.70 | 23.0 | 4.68 |
| 154 | 3 | 97 | 3.90306 | -- | -- | 59.459 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.30 | 23.7 | 4.94 |
| 169 | 2 | 98 | 3.90322 | -- | -- | 59.466 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.30 | 24.2 | 5.14 |
| 178 | 2 | 98 | 3.90350 | -- | -- | 59.479 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.30 | 23.9 | 5.05 |
| 194 | 2 | 98 | 3.90412 | -- | -- | 59.507 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.20 | 24.1 | 5.15 |
| 201 | 2 | 98 | 3.90471 | -- | -- | 59.534 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.30 | 23.9 | 5.04 |
| 217 | 3 | 97 | 3.90480 | -- | -- | 59.538 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.10 | 24.7 | 5.36 |
| 222 | 2 | 98 | 3.90582 | -- | -- | 59.585 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.20 | 24.1 | 5.08 |
| 239 | 2 | 98 | 3.90557 | -- | -- | 59.573 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.50 | 27.3 | 6.60 |
| 252 | 2 | 98 | 3.90651 | -- | -- | 59.617 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 | 23.9 | 5.06 |
| 262 | 3 | 97 | 3.90688 | -- | -- | 59.634 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.60 | 26.3 | 6.12 |
| 274 | 2 | 98 | 3.90749 | -- | -- | 59.662 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.20 | 24.2 | 5.19 |
| 286 | 2 | 98 | 3.90792 | -- | -- | 59.681 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.90 | 23.8 | 5.04 |
| 298 | 4 | 96 | 3.90847 | -- | -- | 59.706 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 26.6 | 6.29 |
| 310 | 22 | 78 | 3.90899 | -- | -- | 59.730 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.70 | 27.9 | 6.91 |
| 322 | 3 | 97 | 3.90952 | -- | -- | 59.754 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.70 | 26.2 | 6.03 |
| 333 | 2 | 98 | 3.90996 | -- | -- | 59.775 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.20 | 24.1 | 5.13 |
| 345 | 2 | 98 | 3.91006 | -- | -- | 59.779 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.90 | 26.8 | 5.78 |
| 357 | 3 | 98 | 3.91066 | -- | -- | 59.807 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.50 | 30.0 | 7.25 |
| 381 | 2 | 98 | 3.91150 | -- | -- | 59.846 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.80 | 30.5 | 8.05 |

Table SIII. (BNT-0.1BKT)-0.05KNN: Temperature dependent lattice parameters of the cubic  phase ac, unit cell volume of the  phase Vc. together with the criteria of fit parameters Rp, Rwp and χ2. Total number of refined parameters is 16.

| T (°C) | ac (Å) | Vc (Å3) | Rp (%) | Rwp (%) | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3.90035 | 59.335 | 9.02 | 12.0 | 1.28 |
| 35 | 3.90086 | 59.358 | 9.63 | 12.5 | 1.47 |
| 46 | 3.90126 | 59.376 | 10.00 | 12.8 | 1.49 |
| 61 | 3.90192 | 59.406 | 10.10 | 12.7 | 1.45 |
| 72 | 3.90194 | 59.407 | 11.10 | 13.9 | 1.80 |
| 82 | 3.90251 | 59.434 | 9.05 | 12.1 | 1.32 |
| 93 | 3.90287 | 59.450 | 10.20 | 13.4 | 1.58 |
| 110 | 3.90398 | 59.501 | 9.77 | 12.4 | 1.39 |
| 116 | 3.90387 | 59.496 | 11.40 | 14.5 | 1.86 |
| 129 | 3.90420 | 59.511 | 11.00 | 13.8 | 1.71 |
| 144 | 3.90468 | 59.533 | 11.70 | 15.2 | 2.00 |
| 152 | 3.90502 | 59.548 | 11.10 | 14.5 | 1.80 |
| 163 | 3.90601 | 59.594 | 10.00 | 13.1 | 1.45 |
| 182 | 3.90622 | 59.603 | 11.10 | 14.7 | 1.74 |
| 192 | 3.90658 | 59.620 | 11.00 | 14.9 | 1.77 |
| 205 | 3.90693 | 59.636 | 13.30 | 16.4 | 2.22 |
| 211 | 3.90765 | 59.669 | 11.30 | 15.2 | 1.81 |
| 230 | 3.90821 | 59.694 | 12.90 | 16.1 | 2.02 |
| 235 | 3.90845 | 59.705 | 12.50 | 16.1 | 1.91 |
| 251 | 3.90898 | 59.730 | 10.30 | 13.3 | 1.31 |
| 262 | 3.90957 | 59.757 | 10.40 | 13.4 | 1.29 |
| 274 | 3.90978 | 59.766 | 11.70 | 14.9 | 1.58 |
| 286 | 3.91047 | 59.798 | 11.00 | 14.3 | 1.55 |
| 298 | 3.91104 | 59.824 | 11.30 | 14.2 | 1.58 |
| 310 | 3.91165 | 59.852 | 9.98 | 12.7 | 1.20 |
| 322 | 3.91218 | 59.876 | 11.20 | 14.3 | 1.57 |
| 334 | 3.91249 | 59.891 | 13.30 | 16.1 | 1.92 |
| 346 | 3.91285 | 59.907 | 9.52 | 12.8 | 1.28 |
| 357 | 3.91366 | 59.945 | 9.39 | 12.7 | 1.28 |
| 369 | 3.91428 | 59.973 | 9.87 | 12.8 | 1.41 |
| 381 | 3.91477 | 59.996 | 10.40 | 13.6 | 1.61 |
| 393 | 3.91533 | 60.021 | 9.82 | 13.2 | 1.43 |
| 405 | 3.91584 | 60.045 | 9.35 | 12.3 | 1.26 |
| 418 | 3.91661 | 60.080 | 8.85 | 11.8 | 1.17 |
| 430 | 3.91706 | 60.101 | 9.95 | 12.6 | 1.37 |
| 442 | 3.91758 | 60.125 | 8.68 | 11.8 | 1.20 |
| 454 | 3.91798 | 60.143 | 10.90 | 13.8 | 1.60 |
| 465 | 3.91853 | 60.168 | 9.49 | 12.4 | 1.35 |
| 477 | 3.91900 | 60.190 | 10.40 | 12.9 | 1.46 |
| 489 | 3.91947 | 60.212 | 9.10 | 12.3 | 1.39 |
| 500 | 3.91953 | 60.215 | 9.05 | 12.3 | 1.41 |

Table SIV. BNT-0.2BKT: Temperature dependent phase fractions, lattice parameters of the cubic  phase ac, tetragonal lattice parameters at and ct of the P4mm phase and hexagonal lattice parameters of the R3c phase ah, ch, unit cell volumes of the  phase Vc, the P4mm phase Vt and R3c phase Vh together with the criteria of fit parameters Rp, Rwp and χ2. Total number of refined parameters is 29.

| T (°C) | Phase fraction (%) R3c | Phase fraction (%) P4mm | Phase fraction (%) | ah (Å) | ch (Å) | at (Å) | ct (Å) | ac (Å) | Vh (Å3) | Vt (Å3) | Vc (Å3) | Rp (%) | Rwp (%) | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 11 | 18 | 71 | 5.49999 | 13.580417 | 3.89613 | 3.92689 | 3.90367 | 355.769 | 59.610 | 59.487 | 9.15 | 11.9 | 0.93 |
| 35 | 12 | 19 | 69 | 5.49901 | 13.586890 | 3.89753 | 3.92397 | 3.90413 | 355.811 | 59.608 | 59.507 | 9.18 | 11.8 | 0.92 |
| 46 | 12 | 19 | 69 | 5.50152 | 13.585398 | 3.89741 | 3.92427 | 3.90455 | 356.096 | 59.609 | 59.527 | 8.98 | 11.8 | 0.92 |
| 60 | 11 | 17 | 71 | 5.50396 | 13.585874 | 3.89831 | 3.92617 | 3.90520 | 356.425 | 59.665 | 59.556 | 9.07 | 11.8 | 0.92 |
| 81 | 20 | 16 | 64 | 5.50864 | 13.576034 | 3.89995 | 3.92523 | 3.90566 | 356.773 | 59.701 | 59.578 | 9.34 | 12.0 | 0.95 |
| 98 | 11 | 16 | 73 | 5.50399 | 13.589874 | 3.90009 | 3.92826 | 3.90631 | 356.534 | 59.752 | 59.607 | 9.19 | 12.0 | 0.94 |
| 105 | 49 | 9 | 42 | 5.50077 | 13.600121 | 3.90077 | 3.92728 | 3.90635 | 356.385 | 59.757 | 59.609 | 9.24 | 11.8 | 0.92 |
| 123 | 29 | 13 | 58 | 5.49743 | 13.615851 | 3.90233 | 3.92646 | 3.90739 | 356.364 | 59.793 | 59.657 | 9.23 | 11.9 | 0.94 |
| 135 | 21 | 14 | 65 | 5.49342 | 13.617126 | 3.90420 | 3.92570 | 3.90773 | 355.878 | 59.838 | 59.672 | 9.29 | 12.0 | 0.94 |
| 142 | 16 | 14 | 70 | 5.49310 | 13.622749 | 3.90508 | 3.92559 | 3.90816 | 355.984 | 59.864 | 59.692 | 9.35 | 12.0 | 0.95 |
| 171 | 56 | 6 | 38 | 5.50665 | 13.601599 | 3.90341 | 3.93142 | 3.90861 | 357.188 | 59.902 | 59.713 | 9.36 | 12.0 | 0.95 |
| 175 | 32 | 11 | 57 | 5.49719 | 13.620042 | 3.90637 | 3.92751 | 3.90919 | 356.443 | 59.933 | 59.739 | 9.43 | 12.1 | 0.98 |
| 190 | 50 | 7 | 43 | 5.50779 | 13.604267 | 3.90711 | 3.92671 | 3.90956 | 357.406 | 59.943 | 59.756 | 9.46 | 12.0 | 0.96 |
| 199 | 32 | 10 | 57 | 5.50594 | 13.610970 | 3.90776 | 3.92743 | 3.91016 | 357.341 | 59.974 | 59.784 | 9.65 | 12.4 | 1.02 |
| 217 | 55 | 6 | 38 | 5.51670 | 13.579242 | 3.90785 | 3.92647 | 3.91033 | 357.902 | 59.962 | 59.792 | 9.62 | 12.3 | 1.00 |

Table SV. (BNT-0.2BKT)-0.02KNN: Temperature dependent phase fractions, lattice parameters of the cubic  phase ac and tetragonal lattice parameters of the P4mm phase at, ct, unit cell volumes of the  phase Vc and P4mm phase Vt, refined atomic coordinates and the criteria of fit parameters Rp, Rwp and χ2. Total number of refined parameters is 24.

| T (°C) | Phase fraction (%) P4mm | Phase fraction (%) | ac (Å) | at (Å) | ct (Å) | Vc (Å3) | Vt (Å3) | z (Ti) P4mm | z (O1) P4mm | z (O2) P4mm | Rp (%) | Rwp (%) | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3 | 97 | 3.90485 | 3.89651 | 3.93796 | 59.540 | 59.789 | 0.5587 | 0.6602 | 0.1683 | 9.19 | 11.6 | 1.07 |
| 35 | 3 | 97 | 3.90550 | 3.89713 | 3.93854 | 59.570 | 59.817 | 0.5739 | 0.6617 | 0.1775 | 9.28 | 11.8 | 1.09 |
| 47 | 3 | 98 | 3.90591 | 3.89755 | 3.93864 | 59.589 | 59.831 | 0.5463 | 0.6840 | 0.1719 | 9.22 | 11.7 | 1.07 |
| 58 | 2 | 98 | 3.90650 | 3.89838 | 3.94022 | 59.616 | 59.881 | 0.5739 | 0.6775 | 0.1889 | 9.40 | 11.9 | 1.11 |
| 74 | 3 | 97 | 3.90659 | 3.89869 | 3.93827 | 59.620 | 59.861 | 0.5234 | 0.6782 | 0.1720 | 9.82 | 12.3 | 1.19 |
| 84 | 3 | 97 | 3.90702 | 3.89899 | 3.93960 | 59.640 | 59.890 | 0.5617 | 0.6761 | 0.1886 | 9.67 | 12.2 | 1.18 |
| 99 | 2 | 98 | 3.90777 | 3.90085 | 3.94074 | 59.674 | 59.965 | 0.4727 | 0.6830 | 0.1601 | 9.58 | 12.0 | 1.14 |
| 108 | 2 | 98 | 3.90764 | 3.90048 | 3.94092 | 59.668 | 59.956 | 0.4735 | 0.7120 | 0.2585 | 9.75 | 12.2 | 1.17 |
| 123 | 2 | 98 | 3.90851 | 3.90351 | 3.94133 | 59.708 | 60.055 | 0.5372 | 0.7002 | 0.1852 | 9.70 | 12.1 | 1.14 |
| 135 | 2 | 98 | 3.90906 | 3.90511 | 3.94033 | 59.733 | 60.090 | 0.4597 | 0.6861 | 0.1415 | 9.62 | 12.1 | 1.14 |
| 146 | 2 | 98 | 3.90943 | 3.90588 | 3.94405 | 59.750 | 60.170 | 0.4371 | 0.6249 | -0.0778 | 9.77 | 12.1 | 1.14 |
| 158 | 2 | 98 | 3.90962 | 3.90479 | 3.94515 | 59.759 | 60.153 | 0.4391 | 0.6939 | -0.4437 | 10.00 | 12.6 | 1.23 |
| 169 | 2 | 98 | 3.91004 | 3.90341 | 3.94601 | 59.778 | 60.124 | 0.3514 | 0.6883 | -0.4384 | 9.98 | 12.5 | 1.22 |
| 179 | 1 | 99 | 3.91067 | 3.90869 | 3.95109 | 59.807 | 60.364 | 0.3908 | 0.7011 | -0.5004 | 9.91 | 12.4 | 1.19 |
| 195 | 1 | 99 | 3.91087 | 3.90074 | 3.95653 | 59.816 | 60.202 | 0.3294 | 0.7184 | -0.5295 | 9.87 | 12.5 | 1.20 |
| 204 | 1 | 99 | 3.91152 | 3.91161 | 3.94806 | 59.846 | 60.408 | 0.4295 | 0.7026 | -0.5645 | 10.10 | 12.5 | 1.22 |
| 218 | 1 | 99 | 3.91173 | 3.91226 | 3.94665 | 59.856 | 60.407 | 0.3097 | 0.6926 | -0.5654 | 10.10 | 12.6 | 1.24 |
| 231 | 1 | 99 | 3.91230 | 3.90773 | 3.95450 | 59.882 | 60.386 | 0.4709 | 0.7536 | -0.5707 | 10.30 | 13.0 | 1.30 |
| 237 | 1 | 99 | 3.91271 | 3.91069 | 3.95348 | 59.901 | 60.463 | 0.4447 | 0.7189 | -0.5450 | 10.00 | 12.7 | 1.24 |

Table SVI. (BNT-0.2BKT)-0.05KNN: Temperature dependent phase fractions, lattice parameters of the cubic  phase ac and tetragonal lattice parameters of the P4mm phase at, ct, unit cell volumes of the  phase Vc and P4mm phase Vt, refined atomic coordinates and the criteria of fit parameters Rp, Rwp and χ2. Total number of refined parameters is 26.

| T (°C) | Phase fraction (%) P4mm | Phase fraction (%) | ac (Å) | at (Å) | ct (Å) | Vc (Å3) | Vt (Å3) | z (Ti) P4mm | z (O1) P4mm | z (O2) P4mm | Rp (%) | Rwp (%) | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 8 | 92 | 3.90758 | 3.90696 | 3.91361 | 59.665 | 59.739 | 0.5511 | 0.6285 | 0.2155 | 9.97 | 12.4 | 1.26 |
| 35 | 8 | 92 | 3.90817 | 3.90724 | 3.91477 | 59.692 | 59.765 | 0.5515 | 0.6273 | 0.1835 | 9.99 | 12.3 | 1.23 |
| 51 | 8 | 92 | 3.90849 | 3.90709 | 3.91643 | 59.707 | 59.786 | 0.5480 | 0.6292 | 0.2074 | 10.30 | 12.8 | 1.33 |
| 64 | 8 | 92 | 3.90892 | 3.90801 | 3.91572 | 59.727 | 59.803 | 0.5479 | 0.6327 | 0.2074 | 10.10 | 12.5 | 1.28 |
| 77 | 7 | 93 | 3.90955 | 3.90882 | 3.91555 | 59.756 | 59.825 | 0.5479 | 0.6211 | 0.2024 | 10.10 | 12.4 | 1.25 |
| 87 | 7 | 93 | 3.90966 | 3.90880 | 3.91634 | 59.761 | 59.837 | 0.5419 | 0.6305 | 0.2017 | 10.10 | 12.6 | 1.29 |
| 103 | 7 | 93 | 3.91029 | 3.90949 | 3.91729 | 59.790 | 59.872 | 0.5279 | 0.6311 | 0.1949 | 10.30 | 12.7 | 1.32 |
| 116 | 7 | 93 | 3.91095 | 3.91053 | 3.91619 | 59.820 | 59.887 | 0.5523 | 0.6246 | 0.1814 | 10.10 | 12.5 | 1.26 |
| 123 | 7 | 93 | 3.91132 | 3.91105 | 3.91694 | 59.837 | 59.915 | 0.5474 | 0.6138 | 0.1980 | 10.10 | 12.4 | 1.25 |
| 135 | 7 | 93 | 3.91164 | 3.91139 | 3.91693 | 59.852 | 59.925 | 0.5347 | 0.6273 | 0.2006 | 10.40 | 12.8 | 1.33 |
| 151 | 7 | 93 | 3.91209 | 3.91153 | 3.91829 | 59.872 | 59.950 | 0.5220 | 0.6250 | 0.2060 | 10.00 | 12.5 | 1.25 |
| 160 | 7 | 93 | 3.91259 | 3.91249 | 3.91852 | 59.895 | 59.983 | 0.5446 | 0.6199 | 0.1990 | 10.20 | 12.5 | 1.27 |
| 173 | 7 | 93 | 3.91316 | 3.91259 | 3.91991 | 59.921 | 60.008 | 0.5428 | 0.6206 | 0.1907 | 10.20 | 12.7 | 1.31 |
| 193 | 6 | 94 | 3.91348 | 3.91353 | 3.91879 | 59.936 | 60.019 | 0.5441 | 0.6252 | 0.2101 | 10.20 | 12.7 | 1.29 |
| 198 | 7 | 93 | 3.91393 | 3.91358 | 3.91999 | 59.957 | 60.039 | 0.5434 | 0.6215 | 0.1909 | 10.10 | 12.5 | 1.27 |
| 214 | 7 | 93 | 3.91456 | 3.91548 | 3.91906 | 59.986 | 60.083 | 0.4321 | 0.6295 | 0.1515 | 10.30 | 12.7 | 1.29 |
| 225 | 7 | 93 | 3.91485 | 3.91499 | 3.91938 | 59.999 | 60.073 | 0.4202 | 0.4966 | 0.1797 | 10.30 | 12.7 | 1.30 |
| 236 | 6 | 94 | 3.91557 | 3.91635 | 3.92035 | 60.032 | 60.129 | 0.4237 | 0.4777 | 0.1784 | 10.20 | 12.6 | 1.26 |
| 255 | 6 | 94 | 3.91585 | 3.91661 | 3.92048 | 60.045 | 60.140 | 0.4411 | 0.6076 | 0.1740 | 9.87 | 12.4 | 1.23 |
| 267 | 6 | 94 | 3.91636 | 3.91740 | 3.91993 | 60.069 | 60.155 | 0.4237 | 0.6306 | 0.1418 | 10.10 | 12.5 | 1.25 |
| 279 | 6 | 94 | 3.91675 | 3.91784 | 3.92093 | 60.087 | 60.184 | 0.4492 | 0.6112 | 0.1448 | 9.99 | 12.5 | 1.25 |
| 292 | 6 | 94 | 3.91725 | 3.91829 | 3.92183 | 60.110 | 60.212 | 0.4328 | 0.5937 | 0.1486 | 9.98 | 12.6 | 1.26 |
| 305 | 6 | 94 | 3.91780 | 3.91937 | 3.92057 | 60.135 | 60.226 | 0.4401 | 0.5976 | 0.1363 | 9.92 | 12.6 | 1.26 |
| 317 | 6 | 94 | 3.91822 | 3.91916 | 3.92254 | 60.154 | 60.249 | 0.4257 | 0.6259 | 0.1350 | 9.87 | 12.5 | 1.26 |
| 330 | 6 | 94 | 3.91870 | 3.91948 | 3.92376 | 60.176 | 60.278 | 0.4338 | 0.6292 | 0.1516 | 9.96 | 12.6 | 1.26 |
| 342 | 6 | 94 | 3.91913 | -- | -- | 60.196 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 12.6 | 1.20 |
| 355 | 6 | 94 | 3.91957 | -- | -- | 60.216 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 12.6 | 1.25 |
| 368 | 6 | 94 | 3.92001 | -- | -- | 60.237 | -- | -- | -- | -- | 9.95 | 12.7 | 1.27 |
| 381 | 6 | 94 | 3.92054 | -- | -- | 60.261 | -- | -- | -- | -- | 10.10 | 12.8 | 1.29 |
| 394 | 6 | 94 | 3.92095 | -- | -- | 60.280 | -- | -- | -- | -- | 9.89 | 12.7 | 1.27 |
| 406 | 6 | 94 | 3.92137 | -- | -- | 60.300 | -- | -- | -- | -- | 9.87 | 12.6 | 1.25 |
| 419 | 5 | 95 | 3.92179 | -- | -- | 60.319 | -- | -- | -- | -- | 9.93 | 12.8 | 1.28 |
| 432 | 6 | 94 | 3.92229 | -- | -- | 60.342 | -- | -- | -- | -- | 9.96 | 12.8 | 1.29 |
| 445 | 5 | 95 | 3.92275 | -- | -- | 60.363 | -- | -- | -- | -- | 9.99 | 12.9 | 1.31 |
| 457 | 5 | 95 | 3.92323 | -- | -- | 60.385 | -- | -- | -- | -- | 9.89 | 12.6 | 1.25 |
| 470 | 6 | 94 | 3.92368 | -- | -- | 60.406 | -- | -- | -- | -- | 9.85 | 12.7 | 1.26 |
| 483 | 5 | 95 | 3.92411 | -- | -- | 60.426 | -- | -- | -- | -- | 10.10 | 13.1 | 1.35 |
| 496 | 5 | 95 | 3.92442 | -- | -- | 60.440 | -- | -- | -- | -- | 10.10 | 13.2 | 1.36 |
| 500 | 5 | 95 | 3.92443 | -- | -- | 60.441 | -- | -- | -- | -- | 9.87 | 12.9 | 1.32 |

Table SVII. BNT-0.4BKT: Temperature dependent phase fractions, lattice parameters of the cubic  phase ac and tetragonal lattice parameters of the P4mm phase at, ct, unit cell volumes of the  phase Vc and P4mm phase Vt, refined atomic coordinates and the criteria of fit parameters Rp, Rwp and χ2. Total number of refined parameters is 25.

| T (°C) | Phase fraction (%) P4mm | Phase fraction (%) | ac (Å) | at (Å) | ct (Å) | Vc (Å3) | Vt (Å3) | z (Ti) P4mm | z (O1) P4mm | z (O2) P4mm | Rp (%) | Rwp (%) | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 42 | 58 | 3.91873 | 3.90041 | 3.96099 | 60.178 | 60.259 | 0.5633 | 0.5982 | 0.1343 | 8.61 | 11.0 | 0.94 |
| 34 | 40 | 60 | 3.91909 | 3.90093 | 3.96153 | 60.194 | 60.284 | 0.5605 | 0.5979 | 0.1286 | 8.80 | 11.4 | 1.02 |
| 47 | 40 | 60 | 3.91982 | 3.90212 | 3.96080 | 60.228 | 60.309 | 0.5592 | 0.6082 | 0.1397 | 8.77 | 11.2 | 0.99 |
| 58 | 38 | 62 | 3.91977 | 3.90237 | 3.96054 | 60.226 | 60.313 | 0.5625 | 0.5954 | 0.1209 | 8.79 | 11.4 | 1.02 |
| 74 | 37 | 63 | 3.92029 | 3.90281 | 3.96109 | 60.250 | 60.335 | 0.5623 | 0.6019 | 0.1358 | 8.97 | 11.6 | 1.05 |
| 81 | 36 | 64 | 3.92044 | 3.90350 | 3.96085 | 60.257 | 60.353 | 0.5604 | 0.6060 | 0.1287 | 9.06 | 11.6 | 1.05 |
| 97 | 33 | 67 | 3.92077 | 3.90411 | 3.96079 | 60.272 | 60.371 | 0.5644 | 0.6073 | 0.1355 | 9.09 | 11.6 | 1.06 |
| 111 | 32 | 68 | 3.92121 | 3.90593 | 3.95938 | 60.292 | 60.405 | 0.5646 | 0.6033 | 0.1327 | 9.33 | 11.8 | 1.11 |
| 118 | 30 | 70 | 3.92157 | 3.90597 | 3.95954 | 60.309 | 60.409 | 0.5635 | 0.6034 | 0.1399 | 9.61 | 12.1 | 1.14 |
| 131 | 26 | 74 | 3.92144 | 3.90646 | 3.96018 | 60.303 | 60.434 | 0.5736 | 0.6026 | 0.1451 | 10.10 | 12.7 | 1.26 |
| 140 | 23 | 77 | 3.92166 | 3.90751 | 3.96158 | 60.313 | 60.488 | 0.5745 | 0.6107 | 0.1469 | 10.60 | 13.1 | 1.34 |
| 154 | 19 | 81 | 3.92182 | 3.90862 | 3.96513 | 60.320 | 60.576 | 0.5818 | 0.6149 | 0.1336 | 11.10 | 13.9 | 1.51 |
| 167 | 17 | 83 | 3.92252 | 3.91175 | 3.96885 | 60.352 | 60.730 | 0.5834 | 0.6337 | 0.1529 | 11.90 | 14.9 | 1.71 |
| 180 | 13 | 87 | 3.92110 | 3.91468 | 3.97238 | 60.287 | 60.876 | 0.5827 | 0.6419 | 0.1461 | 13.60 | 17.0 | 2.28 |
| 186 | 10 | 90 | 3.92197 | -- | -- | 60.327 | -- | -- | -- | -- | 15.90 | 20.3 | 3.25 |
| 205 | 9 | 91 | 3.92129 | -- | -- | 60.296 | -- | -- | -- | -- | 18.80 | 24.6 | 4.78 |
| 210 | 9 | 91 | 3.92172 | -- | -- | 60.316 | -- | -- | -- | -- | 20.20 | 26.7 | 5.62 |
| 226 | 9 | 91 | 3.92169 | -- | -- | 60.314 | -- | -- | -- | -- | 21.30 | 28.5 | 6.42 |
| 235 | 9 | 91 | 3.92238 | -- | -- | 60.346 | -- | -- | -- | -- | 21.90 | 29.3 | 6.83 |
| 252 | 9 | 91 | 3.92260 | -- | -- | 60.356 | -- | -- | -- | -- | 22.40 | 30.2 | 7.19 |
| 263 | 8 | 92 | 3.92238 | -- | -- | 60.346 | -- | -- | -- | -- | 22.90 | 30.9 | 7.53 |
| 274 | 9 | 91 | 3.92305 | -- | -- | 60.377 | -- | -- | -- | -- | 23.00 | 31.2 | 7.71 |
| 286 | 8 | 92 | 3.92336 | -- | -- | 60.391 | -- | -- | -- | -- | 23.40 | 31.8 | 8.01 |
| 298 | 9 | 91 | 3.92338 | -- | -- | 60.392 | -- | -- | -- | -- | 23.50 | 32.2 | 8.24 |

Table SVIII. (BNT-0.4BKT)-0.02KNN: Temperature dependent phase fractions, lattice parameters of the cubic  phase ac and tetragonal lattice parameters of the P4mm phase at, ct, unit cell volumes of the  phase Vc and P4mm phase Vt, refined atomic coordinates and the criteria of fit parameters Rp, Rwp and χ2. Total number of refined parameters is 26.

| T (°C) | Phase fraction (%) P4mm | Phase fraction (%) | ac (Å) | at (Å) | ct (Å) | Vc (Å3) | Vt (Å3) | z (Ti) P4mm | z (O1) P4mm | z (O2) P4mm | Rp (%) | Rwp (%) | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 7 | 93 | 3.91931 | 3.90341 | 3.96268 | 60.205 | 60.378 | 0.5715 | 0.6068 | 0.1500 | 9.92 | 12.5 | 1.29 |
| 34 | 7 | 93 | 3.91948 | 3.90340 | 3.96377 | 60.212 | 60.394 | 0.5704 | 0.6031 | 0.1387 | 10.30 | 12.9 | 1.38 |
| 51 | 7 | 93 | 3.91988 | 3.90467 | 3.96469 | 60.231 | 60.447 | 0.5740 | 0.6106 | 0.1474 | 10.40 | 13.0 | 1.40 |
| 59 | 6 | 94 | 3.92007 | 3.90567 | 3.96416 | 60.240 | 60.470 | 0.5708 | 0.6165 | 0.1554 | 10.90 | 13.6 | 1.53 |
| 73 | 5 | 95 | 3.92042 | 3.90709 | 3.96383 | 60.256 | 60.509 | 0.5740 | 0.6149 | 0.1474 | 11.00 | 13.6 | 1.53 |
| 87 | 5 | 95 | 3.92056 | 3.90786 | 3.96506 | 60.262 | 60.552 | 0.5761 | 0.6131 | 0.1494 | 11.40 | 14.3 | 1.68 |
| 98 | 4 | 96 | 3.92048 | 3.91047 | 3.96530 | 60.258 | 60.636 | 0.5773 | 0.6136 | 0.1479 | 11.90 | 14.9 | 1.82 |
| 109 | 3 | 97 | 3.92062 | 3.91179 | 3.96983 | 60.265 | 60.747 | 0.5836 | 0.6379 | 0.1645 | 12.80 | 15.9 | 2.07 |
| 122 | 3 | 97 | 3.92048 | 3.91539 | 3.96906 | 60.258 | 60.847 | 0.5835 | 0.6542 | 0.1576 | 14.00 | 17.6 | 2.54 |
| 134 | 3 | 97 | 3.92110 | -- | -- | 60.287 | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 19.3 | 3.02 |
| 148 | 3 | 97 | 3.92106 | -- | -- | 60.285 | -- | -- | -- | -- | 17.90 | 23.8 | 4.57 |
| 160 | 3 | 97 | 3.92163 | -- | -- | 60.312 | -- | -- | -- | -- | 20.50 | 27.9 | 6.27 |
| 171 | 3 | 97 | 3.92206 | -- | -- | 60.331 | -- | -- | -- | -- | 22.00 | 30.3 | 7.41 |
| 180 | 3 | 97 | 3.92259 | -- | -- | 60.356 | -- | -- | -- | -- | 22.50 | 31.2 | 7.86 |
| 196 | 3 | 97 | 3.92229 | -- | -- | 60.342 | -- | -- | -- | -- | 23.30 | 32.5 | 8.52 |
| 202 | 3 | 97 | 3.92325 | -- | -- | 60.386 | -- | -- | -- | -- | 23.40 | 32.9 | 8.72 |
| 220 | 2 | 98 | 3.92290 | -- | -- | 60.370 | -- | -- | -- | -- | 23.90 | 33.5 | 9.05 |
| 226 | 2 | 98 | 3.92394 | -- | -- | 60.418 | -- | -- | -- | -- | 24.20 | 34.0 | 9.34 |
| 240 | 3 | 97 | 3.92375 | -- | -- | 60.409 | -- | -- | -- | -- | 24.40 | 34.5 | 9.59 |
| 248 | 2 | 98 | 3.92425 | -- | -- | 60.432 | -- | -- | -- | -- | 24.60 | 34.8 | 9.77 |
| 265 | 2 | 98 | 3.92423 | -- | -- | 60.431 | -- | -- | -- | -- | 24.80 | 35.4 | 10.00 |
| 276 | 2 | 98 | 3.92464 | -- | -- | 60.450 | -- | -- | -- | -- | 24.90 | 35.4 | 10.00 |
| 288 | 2 | 98 | 3.92485 | -- | -- | 60.460 | -- | -- | -- | -- | 25.00 | 35.8 | 10.30 |
| 300 | 2 | 98 | 3.92543 | -- | -- | 60.487 | -- | -- | -- | -- | 25.10 | 36.3 | 10.60 |
| 312 | 2 | 98 | 3.92555 | -- | -- | 60.493 | -- | -- | -- | -- | 25.10 | 36.5 | 10.70 |
| 324 | 2 | 98 | 3.92595 | -- | -- | 60.511 | -- | -- | -- | -- | 25.20 | 36.8 | 10.90 |
| 336 | 2 | 98 | 3.92636 | -- | -- | 60.530 | -- | -- | -- | -- | 25.40 | 37.2 | 11.20 |
| 347 | 2 | 98 | 3.92665 | -- | -- | 60.543 | -- | -- | -- | -- | 25.40 | 37.5 | 11.30 |
| 359 | 2 | 98 | 3.92691 | -- | -- | 60.555 | -- | -- | -- | -- | 25.40 | 37.7 | 11.40 |
| 371 | 2 | 98 | 3.92735 | -- | -- | 60.576 | -- | -- | -- | -- | 25.30 | 37.9 | 11.50 |
| 383 | 2 | 98 | 3.92756 | -- | -- | 60.585 | -- | -- | -- | -- | 25.40 | 38.0 | 11.60 |
| 395 | 2 | 98 | 3.92803 | -- | -- | 60.607 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | 38.3 | 11.80 |
| 407 | 2 | 98 | 3.92825 | -- | -- | 60.618 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | 38.7 | 12.00 |
| 419 | 2 | 98 | 3.92883 | -- | -- | 60.644 | -- | -- | -- | -- | 25.60 | 38.7 | 12.00 |

Table SIX. (BNT-0.4BKT)-0.05KNN: Temperature dependent phase fractions, lattice parameters of the cubic  phase ac and tetragonal lattice parameters of the P4mm phase at, ct, unit cell volumes of the  phase Vc and P4mm phase Vt, refined atomic coordinates and the criteria of fit parameters Rp, Rwp and χ2. Total number of refined parameters is 24.

| T (°C) | Phase fraction (%) P4mm | Phase fraction (%) | ac (Å) | at (Å) | ct (Å) | Vc (Å3) | Vt (Å3) | z (O1) P4mm | Rp (%) | Rwp (%) | χ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 6 | 94 | 3.92118 | 3.91444 | 3.94576 | 60.291 | 60.460 | 0.6164 | 9.07 | 11.6 | 1.11 |
| 34 | 7 | 93 | 3.92172 | 3.91612 | 3.94230 | 60.316 | 60.459 | 0.6153 | 9.23 | 11.8 | 1.16 |
| 50 | 7 | 93 | 3.92181 | 3.91630 | 3.94132 | 60.320 | 60.450 | 0.5956 | 9.17 | 11.8 | 1.16 |
| 62 | 7 | 93 | 3.92243 | 3.91770 | 3.94233 | 60.348 | 60.508 | 0.6109 | 9.02 | 11.6 | 1.11 |
| 75 | 8 | 92 | 3.92260 | 3.91817 | 3.94029 | 60.356 | 60.492 | 0.5524 | 9.15 | 11.7 | 1.15 |
| 87 | 8 | 92 | 3.92294 | 3.91903 | 3.93860 | 60.372 | 60.492 | 0.5811 | 8.87 | 11.6 | 1.12 |
| 95 | 9 | 91 | 3.92328 | 3.92034 | 3.93650 | 60.388 | 60.500 | 0.5502 | 9.00 | 11.6 | 1.13 |
| 110 | 8 | 92 | 3.92353 | 3.91961 | 3.93991 | 60.399 | 60.530 | 0.5521 | 8.95 | 11.5 | 1.12 |