Acid properties of M-SBA-15 and M-SBA-15-SO3H (M=Al, Ti) materials and their role on esterification of oleic acid.

Supplementary Material

Denis A. Cabrera-Munguiaa, Horacio Gonzáleza,*, Edgar Tututí-Ríosa, Aída Gutiérrez-Alejandreb, José L. Ricoa

aFacultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

58030, Morelia, Michoacán, México

bUNICAT, Depto. de Ingeniería Química, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510, Ciudad de México, México

TABLE SI. Deconvolution of UV-Vis-DRS spectra of Ti-SBA-15 and Ti-SBA-15-SO3H.

|  | Wavelenght, nm |  |  | Abundance, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catalyst | TiIV | TiVI | TiPolymeric | TiIV | TiVI | TiPolymeric |
| Ti-SBA-15 | 215 | 251 | 281 | 45.0 | 38.3 | 16.7 |
| Ti-SBA-15-SO3H | 213 | 251 | 290 | 38.9 | 37.0 | 24.1 |

FIG. S1. Pore size distribution of Al-SBA-15 and Ti-SBA-15 materials.