Table SI

| X | y | T (°C) | a | b1 | b2 | b3 | b4 | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0.0 | 85 | 99.211±0.019 | -0.0268±0.0022 | 7.319 x10-4±7.531 x10-5 | -9.798x10-6±9.381 x10-7 | 4.234x10-8±3.851 x10-7 | 0.9674 |
|  |  | 150 | 84.974±0.096 | -0.1835±0.0015 | - |  |  | 0.9913 |
|  | 0.05 | 85 | 98.344±0.028 | -0.0197±0.0034 | 4.784x10-4±1.223x10-4 | -7.923x10-6±1.612x10-6 | 3.905x10-8±7.003x10-9 | 0.9692 |
|  |  | 150 | 91.402±0.092 | -0.2063±0.0013 | - |  |  | 0.9942 |
|  | 0.10 | 85 | 99.987±0.010 | - | - | - |  | - |
|  |  | 150 | 89.739±0.0061 | -0.2192±8.532x10-4 | - |  |  | 0.9977 |
| Br | 0.0 | 85 | 99.075±0.10 | - | - | - | - | - |
|  |  | 150* | 98.436±0.02 | -0.020±8.46x10-4 | 9.12x10-5±6.73x10-5 |  |  | 0.9349 |
|  | 0.075 | 85 | 99.604±0.013 | -0.0053±0.0017 | 1.42x10-4±6.35x10-5 | -2.45x10-6±8.58x10-7 | 1.26x10-8±3.81x10-9 | 0.9069 |
|  |  | 150** | 98.495±0.014 | -0.0079±2.058x10-4 |  |  |  | 0.9131 |

A polynomial fit of the data was used (n = 4): y = a + b1x + b2x2 + b3x3 + b4x4

*A polynomial fit of the data was used (n = 2): y = a + b1x + b2x2

** A linear fit of the data was used: y = a + b1x