Table SI. Reference 2θ peak positions for different planes in π-SnS, orth-SnS, rs-SnS and rs-CaS.

| π-SnS |  | orth-SnS |  | rs-SnS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2θ (°) | hkl | 2θ (°) | hkl | 2θ (°) | hkl |
| 23.01 | 300 | 22.011 | 110 | 26.598 | 111 |
| 26.63 | 222 | 26.01 | 120 | 30.808 | 200 |
| 27.74 | 320 | 27.473 | 21 | 44.128 | 220 |
| 28.81 | 321 | 30.474 | 101 | 52.269 | 311 |
| 30.84 | 400 | 31.532 | 111 | 54.783 | 222 |
| 31.82 | 410 | 31.972 | 40 | 64.179 | 400 |
| 32.76 | 411 | 39.046 | 131 | 70.747 | 331 |
| 34.59 | 420 | 39.33 | 41 | 72.875 | 420 |
| 35.47 | 421 | 41.685 | 200 | 81.179 | 422 |
| 39.63 | 510 | 42.507 | 210 | rs-CaS |  |
| 40.42 | 511 | 44.74 | 141 | 2θ (°) | hkl |
| 44.18 | 440 | 45.496 | 2 | 27.142 | 111 |
| 44.9 | 441 | 48.511 | 211 | 31.441 | 200 |
| 50.39 | 540 | 51.088 | 112 | 45.061 | 220 |
| 51.04 | 541 | 51.313 | 151 | 53.399 | 311 |
| 52.33 | 622 | 53.148 | 122 | 55.977 | 222 |
| 52.97 | 542 | 53.443 | 160 | 65.625 | 400 |
| 54.85 | 444 | 54.073 | 231 | 72.384 | 331 |
| 55.47 | 700 | 54.257 | 61 | 74.583 | 420 |
| 56.08 | 710 | 56.676 | 42 | 83.167 | 422 |

Simulated using printCIF online tool

Simulated using printCIF online tool, checked against PDF 000390354

Simulated using printCIF online tool, checked against PDF 010773356

Simulated using printCIF online tool, checked against COD 1011236