TABLE SI: Density of LSF powders

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition | LSF19 | LSF37  | LSF55 (cubic) | LSF73  | LSF91  | LF  |
| Measured Density | 5.37 ±0.02 | 5.71 ±0.02 | 5.93 ±0.02 | 6.15±0.02 | 6.36 ±0.02 | 6.46 ±0.02 |