Position, interplanar distances dhkl, relative intensities of reflections and Miller indices for aluminium oxynitride Al5O3N3 (15R)

| No. | Pos. (°2θ, CuK) | d-spacing (Å) | Rel. Int. (%) | h | k | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.3712 | 13.86154 | 7.79 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 12.7206 | 6.95338 | 0.76 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 19.1092 | 4.6407 | 0.06 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | 25.5582 | 3.48247 | 2.99 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 32.0904 | 2.78694 | 100.00 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 34.451 | 2.60119 | 71.02 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 34.6565 | 2.58624 | 38.46 | 1 | 0 | -2 |
| 8 | 35.468 | 2.5289 | 3.67 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 36.0661 | 2.48832 | 24.99 | 1 | 0 | -5 |
| 10 | 37.6209 | 2.38898 | 45.88 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | 38.5654 | 2.33262 | 5.93 | 1 | 0 | -8 |
| 12 | 38.7314 | 2.323 | 8.56 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | 40.7563 | 2.21214 | 8.51 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | 41.9903 | 2.14994 | 11.68 | 1 | 0 | -11 |
| 15 | 44.7063 | 2.02543 | 0.02 | 1 | 0 | 13 |
| 16 | 45.5105 | 1.99149 | 3.54 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | 46.1779 | 1.96425 | 8.63 | 1 | 0 | -14 |
| 18 | 49.3258 | 1.84601 | 24.24 | 1 | 0 | 16 |
| 19 | 50.9946 | 1.78944 | 6.84 | 1 | 0 | -17 |
| 20 | 52.4621 | 1.74279 | 0.21 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | 54.5071 | 1.68214 | 3.60 | 1 | 0 | 19 |
| 22 | 56.3461 | 1.63152 | 0.55 | 1 | 0 | -20 |
| 23 | 59.628 | 1.54932 | 0.31 | 0 | 0 | 27 |
| 24 | 60.1812 | 1.53639 | 8.20 | 1 | 0 | 22 |
| 25 | 61.5439 | 1.5056 | 46.83 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 61.9406 | 1.49691 | 0.10 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | 62.1752 | 1.49182 | 9.34 | 1 | 0 | -23 |
| 28 | 63.1219 | 1.47171 | 0.00 | 1 | 1 | 6 |
| 29 | 65.064 | 1.43239 | 0.01 | 1 | 1 | 9 |
| 30 | 66.3137 | 1.4084 | 2.08 | 1 | 0 | 25 |
| 31 | 67.0606 | 1.39451 | 1.39 | 0 | 0 | 30 |
| 32 | 67.7329 | 1.3823 | 0.26 | 1 | 1 | 12 |
| 33 | 68.4583 | 1.36941 | 15.30 | 1 | 0 | -26 |
| 34 | 71.0919 | 1.32501 | 19.12 | 1 | 1 | 15 |
| 35 | 72.4539 | 1.30342 | 2.83 | 2 | 0 | -1 |
| 36 | 72.576 | 1.30152 | 1.49 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | 72.9015 | 1.29651 | 3.51 | 1 | 0 | 28 |
| 38 | 73.0635 | 1.29404 | 0.20 | 2 | 0 | -4 |
| 39 | 73.4283 | 1.28851 | 1.29 | 2 | 0 | 5 |
| 40 | 74.3977 | 1.2741 | 4.09 | 2 | 0 | -7 |
| 41 | 74.8277 | 1.26784 | 0.47 | 0 | 0 | 33 |
| 42 | 75.0013 | 1.26534 | 1.55 | 2 | 0 | 8 |
| 43 | 75.1086 | 1.26379 | 0.62 | 1 | 1 | 18 |
| 44 | 75.2025 | 1.26245 | 0.04 | 1 | 0 | -29 |
| 45 | 76.4431 | 1.24502 | 0.09 | 2 | 0 | -10 |
| 46 | 77.28 | 1.23361 | 0.59 | 2 | 0 | 11 |
| 47 | 79.183 | 1.20867 | 0.04 | 2 | 0 | -13 |
| 48 | 79.7621 | 1.20135 | 1.50 | 1 | 1 | 21 |
| 49 | 79.9726 | 1.19871 | 0.10 | 1 | 0 | 31 |
| 50 | 80.248 | 1.19529 | 0.69 | 2 | 0 | 14 |
| 51 | 82.4468 | 1.1689 | 0.02 | 1 | 0 | -32 |
| 52 | 82.6029 | 1.16708 | 1.74 | 2 | 0 | -16 |
| 53 | 83.0207 | 1.16227 | 0.09 | 0 | 0 | 36 |
| 54 | 83.8925 | 1.15239 | 0.53 | 2 | 0 | 17 |
| 55 | 85.0493 | 1.13965 | 0.09 | 1 | 1 | 24 |
| 56 | 86.6963 | 1.12218 | 0.54 | 2 | 0 | -19 |
| 57 | 87.5904 | 1.11302 | 0.55 | 1 | 0 | 34 |
| 58 | 88.2113 | 1.10678 | 0.11 | 2 | 0 | 20 |
| 59 | 90.2686 | 1.08682 | 0.04 | 1 | 0 | -35 |
| 60 | 90.9927 | 1.08005 | 0.22 | 1 | 1 | 27 |
| 61 | 91.4713 | 1.07565 | 1.23 | 2 | 0 | -22 |
| 62 | 91.7695 | 1.07293 | 0.13 | 0 | 0 | 39 |
| 63 | 93.219 | 1.06001 | 1.54 | 2 | 0 | 23 |
| 64 | 95.8665 | 1.03763 | 0.16 | 1 | 0 | 37 |
| 65 | 96.9594 | 1.02882 | 0.23 | 2 | 0 | -25 |
| 66 | 97.6506 | 1.02337 | 1.51 | 1 | 1 | 30 |
| 67 | 98.8009 | 1.01452 | 0.92 | 1 | 0 | -38 |
| 68 | 98.9576 | 1.01333 | 2.43 | 2 | 0 | 26 |
| 69 | 101.2705 | 0.99635 | 0.13 | 0 | 0 | 42 |
| 70 | 102.7903 | 0.98571 | 1.20 | 2 | 1 | 1 |
| 71 | 102.9097 | 0.98489 | 0.67 | 2 | 1 | -2 |
| 72 | 103.2288 | 0.98271 | 0.73 | 2 | 0 | -28 |
| 73 | 103.3878 | 0.98163 | 0.09 | 2 | 1 | 4 |
| 74 | 103.747 | 0.97921 | 0.67 | 2 | 1 | -5 |
| 75 | 104.7077 | 0.97285 | 2.41 | 2 | 1 | 7 |
| 76 | 104.9895 | 0.97101 | 0.35 | 1 | 0 | 40 |
| 77 | 105.1365 | 0.97005 | 0.87 | 1 | 1 | 33 |
| 78 | 105.3102 | 0.96893 | 1.14 | 2 | 1 | -8 |
| 79 | 105.5119 | 0.96763 | 0.01 | 2 | 0 | 29 |
| 80 | 106.7636 | 0.95972 | 0.01 | 2 | 1 | 10 |
| 81 | 107.6164 | 0.95447 | 0.25 | 2 | 1 | -11 |
| 82 | 108.2698 | 0.95052 | 1.84 | 1 | 0 | -41 |
| 83 | 109.5814 | 0.94278 | 0.04 | 2 | 1 | 13 |
| 84 | 110.4075 | 0.93803 | 0.03 | 2 | 0 | -31 |
| 85 | 110.6972 | 0.93639 | 0.39 | 2 | 1 | -14 |
| 86 | 111.85 | 0.92997 | 0.17 | 0 | 0 | 45 |
| 87 | 113.0388 | 0.92354 | 0.01 | 2 | 0 | 32 |
| 88 | 113.2071 | 0.92264 | 0.97 | 2 | 1 | 16 |
| 89 | 113.6587 | 0.92026 | 0.28 | 1 | 1 | 36 |
| 90 | 114.6075 | 0.91534 | 0.32 | 2 | 1 | -17 |
| 91 | 115.2931 | 0.91185 | 1.35 | 1 | 0 | 43 |
| 92 | 117.72 | 0.89998 | 0.42 | 2 | 1 | 19 |
| 93 | 118.7332 | 0.89523 | 0.24 | 2 | 0 | -34 |
| 94 | 119.0882 | 0.8936 | 0.51 | 1 | 0 | -44 |
| 95 | 119.4431 | 0.89198 | 0.10 | 2 | 1 | -20 |
| 96 | 121.8334 | 0.88144 | 0.03 | 2 | 0 | 35 |
| 97 | 123.2596 | 0.87544 | 0.98 | 2 | 1 | 22 |
| 98 | 123.6166 | 0.87398 | 0.27 | 1 | 1 | 39 |
| 99 | 124.1311 | 0.87189 | 0.39 | 0 | 0 | 48 |
| 100 | 124.6939 | 0.86963 | 2.65 | 3 | 0 | 0 |
| 101 | 125.1196 | 0.86795 | 0.00 | 3 | 0 | -3 |
| 102 | 125.1196 | 0.86795 | 0.00 | 3 | 0 | 3 |
| 103 | 125.3733 | 0.86696 | 1.31 | 2 | 1 | -23 |
| 104 | 126.4104 | 0.86296 | 0.00 | 3 | 0 | -6 |
| 105 | 126.4104 | 0.86296 | 0.00 | 3 | 0 | 6 |
| 106 | 127.4471 | 0.85907 | 0.14 | 1 | 0 | 46 |
| 107 | 128.6112 | 0.85482 | 0.00 | 3 | 0 | -9 |
| 108 | 128.6112 | 0.85482 | 0.00 | 3 | 0 | 9 |
| 109 | 128.6783 | 0.85458 | 0.05 | 2 | 0 | -37 |
| 110 | 130.0831 | 0.84964 | 0.15 | 2 | 1 | 25 |
| 111 | 131.8118 | 0.84382 | 0.01 | 3 | 0 | -12 |
| 112 | 131.8118 | 0.84382 | 0.01 | 3 | 0 | 12 |
| 113 | 132.1438 | 0.84273 | 0.01 | 1 | 0 | -47 |
| 114 | 132.5105 | 0.84154 | 0.41 | 2 | 0 | 38 |
| 115 | 132.7208 | 0.84086 | 2.03 | 2 | 1 | -26 |
| 116 | 135.9023 | 0.83108 | 0.31 | 1 | 1 | 42 |
| 117 | 136.1806 | 0.83027 | 0.98 | 3 | 0 | -15 |
| 118 | 136.1806 | 0.83027 | 0.98 | 3 | 0 | 15 |
| 119 | 138.7244 | 0.82312 | 0.72 | 2 | 1 | 28 |
| 120 | 139.6557 | 0.82064 | 0.07 | 0 | 0 | 51 |