Table S1  Crystal structure data from Rietveld Refinement results of Ca10(VxP1-xO4)6F2 apatites

| X in Ca10(VxP1-xO4)6F2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rwp(%)a | 26.85 | 25.50 | 26.70 | 25.90 | 26.15 | 25.31 | 27.64 | 28.65 | 29.22 | 27.16 |
| Swp | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| Rb (%) | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.4 |
| a (Å) | 9.3752(1) | 9.4044(8) | 9.4354(2) | 9.4725(2) | 9.5080(2) | 9.5427(2) | 9.5799(3) | 9.6164(20) | 9.6669(13) | 9.6942(5) |
| c (Å) | 6.8862(1) | 6.8965(6) | 6.9081(2) | 6.9222(2) | 6.9348(2) | 6.9479(2) | 6.9612(2) | 6.9729(15) | 6.9862(10) | 6.9976(4) |
| Volume (Å3) | 524.17(1) | 528.23(11) | 532.62(2) | 537.90(2) | 542.93(3) | 547.93(3) | 553.27(3) | 558.43(26) | 565.39(17) | 569.51(7) |
| z(Ca1) | 0.0011(6) | 0.0014(5) | 0.0006(6) | 0.0014(6) | 0.0003(6) | 0.0000(6) | 0.0004(7) | 0.0001(7) | 0.0000(6) | 0.9991(6) |
| B(Ca1) | 0.3653 | 0.4311 | 0.4454 | 0.6928 | 0.6928 | 0.6164 | 0.5465 | 0.9154 | 0.8742 | 0.9573 |
| x(Ca2)c | 0.2409(3) | 0.2409(3) | 0.2407(3) | 0.2410(3) | 0.2413(3) | 0.2400(3) | 0.2398(4) | 0.2413(3) | 0.2426(3) | 0.2428(3) |
| y(Ca2) | 0.9908(3) | 0.9923(3) | 0.9930(4) | 0.9943(4) | 0.9954(4) | 0.9953(4) | 0.9974(5) | 0.9982(4) | 0.9985(4) | 0.9999(3) |
| B(Ca2) | 0.2031 | 0.4965 | 0.2668 | 0.3886 | 0.4000 | 0.6521 | 0.4133 | 0.7978 | 0.7953 | 0.8069 |
| x(V/P) | 0.3983(4) | 0.3975(4) | 0.3974(4) | 0.3973(4) | 0.3972(4) | 0.3969(4) | 0.3980(4) | 0.3971(4) | 0.3973(3) | 0.3975(3) |
| y(V/P) | 0.3686(4) | 0.3681(3) | 0.3683(4) | 0.3691(4) | 0.3691(3) | 0.3693(4) | 0.3693(4) | 0.3697(3) | 0.3700(3) | 0.3702(3) |
| B(V/P) | 0.3594 | 0.5778 | 0.2894 | 0.3497 | 0.3525 | 0.5160 | 0.3173 | 0.3707 | 0.3607 | 0.4364 |
| x(O1) | 0.3242(8) | 0.3238(7) | 0.3228(8) | 0.3207(8) | 0.3200(9) | 0.3192(9) | 0.3200(10) | 0.3170(9) | 0.3170(9) | 0.3176(9) |
| y(O1) | 0.4841(8) | 0.4846(7) | 0.4852(8) | 0.4851(8) | 0.4862(8) | 0.4876(8) | 0.4889(10) | 0.4877(8) | 0.4891(8) | 0.4918(7) |
| x(O2) | 0.5883(9) | 0.5891(8) | 0.5904(9) | 0.5916(9) | 0.5928(9) | 0.5936(9) | 0.5960(11) | 0.5977(9) | 0.5991(9) | 0.6009(8) |
| y(O2) | 0.4665(9) | 0.4660(8) | 0.4689(9) | 0.4668(9) | 0.4697(9) | 0.4704(9) | 0.4741(11) | 0.4721(9) | 0.4720(9) | 0.4732(8) |
| x(O3) | 0.3377(6) | 0.3371(5) | 0.3377(6) | 0.3350(6) | 0.3343(6) | 0.3301(6) | 0.3309(7) | 0.3356(6) | 0.3357(6) | 0.3333(5) |
| y(O3) | 0.2527(6) | 0.2534(5) | 0.2520(6) | 0.2512(6) | 0.2496(6) | 0.2470(6) | 0.2490(7) | 0.2477(6) | 0.2472(6) | 0.2455(6) |
| z(O3) | 0.0690(6) | 0.0688(5) | 0.0676(6) | 0.0670(6) | 0.0659(7) | 0.0657(6) | 0.0618(8) | 0.0606(7) | 0.0589(7) | 0.0579(6) |
| N(F) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9370 | 0.9659 | 0.9703 | 0.9401 |
| # Twist angle | 24.067 | 24.06 | 23.792 | 24.386 | 24.06 | 24.096 | 23.02 | 23.754 | 23.514 | 22.91 |