Table S2  Bond lengths for Ca10(VxP1-xO4)6F2 apatites

| Composition x in Ca10(VxP1-xO4)6F2 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI | O1x3 | 2.3932(55) | 2.3931(47) | 2.3962(55) | 2.3931(55) | 2.3957(57) | 2.3925(58) | 2.3946(70) | 2.3984(58) | 2.3970(67) | 2.3914(52) |
|  | O2x3 | 2.4507(75) | 2.4510(60) | 2.4641(72) | 2.4563(71) | 2.4694(74) | 2.4743(76) | 2.4948(92) | 2.4787(75) | 2.4751(81) | 2.4772(72) |
| average |  | 2.422 | 2.402 | 2.430 | 2.425 | 2.433 | 2.433 | 2.445 | 2.439 | 2.436 | 2.434 |
| AII | O1 | 2.6563(66) | 2.6769(49) | 2.6873(67) | 2.6958(68) | 2.7125(71) | 2.7228(73) | 2.7539(87) | 2.7554(73) | 2.7661(75) | 2.8027(57) |
|  | O2 | 2.3804(68) | 2.3921(57) | 2.3788(73) | 2.4012(73) | 2.3850(77) | 2.3994(78) | 2.3796(94) | 2.3923(73) | 2.3992(78) | 2.3916(64) |
|  | O3x2 | 2.4859(48) | 2.4875(40) | 2.4828(55) | 2.4803(56) | 2.4740(59) | 2.4664(61) | 2.4864(70) | 2.4789(62) | 2.4916(64) | 2.4815(56) |
|  | O3x2 | 2.3280(44) | 2.3332(38) | 2.3357(48) | 2.3331(48) | 2.3328(50) | 2.3293(50) | 2.3168(61) | 2.3307(54) | 2.3250(57) | 2.3220(50) |
|  | F | 2.30290 | 2.30143 | 2.30421 | 2.30999 | 2.31666 | 2.31397 | 2.31208 | 2.32862 | 2.35707 | 2.35605 |
| average |  | 2.431 | 2.438 | 2.438 | 2.444 | 2.444 | 2.446 | 2.450 | 2.457 | 2.468 | 2.471 |
| V | O1 | 1.5510(89) | 1.5619(75) | 1.5768(95) | 1.5912(95) | 1.6111(99) | 1.632(10) | 1.648(12) | 1.660(10) | 1.682(10) | 1.7050(91) |
|  | O2 | 1.5428(71) | 1.5601(60) | 1.5775(78) | 1.5936(78) | 1.6112(81) | 1.6263(82) | 1.6458(98) | 1.6703(81) | 1.6907(80) | 1.7070(71) |
|  | O3x2 | 1.5623(42) | 1.5603(39) | 1.5778(43) | 1.5941(43) | 1.6126(46) | 1.6322(45) | 1.6491(54) | 1.6665(51) | 1.6855(53) | 1.7028(47) |
| average |  | 1.552 | 1.561 | 1.577 | 1.593 | 1.612 | 1.630 | 1.648 | 1.666 | 1.686 | 1.705 |